（B6WR）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	CAM部分
	1-5
	20210813
	和利时的板材型号工程只能指示IT-180A，S1000-2贯丽梅2021-08-03B505/B506/B507/B4H2/B6M5/B4UN/B4Z7/B54Q/B6WR民品顾客质量要求评审表

	预审部分
	1
	
	

	共用部分
	2-6
	
	

	共用部分
	1.板材要求
	20210805
	

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.板材要求

客户指定板材型号IT-180A和S1000-2 ，不允许在预审报价信息以及EDS（MES）系统指示中填写除号IT-180A和S1000-2以外的板材型号。
2.线路、表面工艺：
1） 喷锡板锡厚按1-40微米控制，无需确认；

2） 如板内有1.9*2.3mm的NPTH椭圆槽要求时，槽边按不削铜露铜处理，无需确认
3.阻焊、字符：
3） 阻焊油墨必须选择使用太阳PSR-4000系列的（没有对是否含卤素做要求）；

    4. 工艺边：

    A)如设计时拼版，拼版工艺边上不允许加定位孔，工艺边外层不允许铺铜，内层铺实心铜（如客户设计非实心铜，可直接更改为实心铜，无需确认）
B).设计的拼版工艺边上需印顾客型号，如无，需反馈确认

    5.翘曲度：

翘曲度小于等于0.5% ,板任意一个角翘曲高度＜2mm，检验翘曲度时取两者之间最小值(在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲＜0.1%的板子直接制作,在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲≥0.1%的板子，先发技术中心评审后，再和客户EQ确认)

6. 顾客PN号：

需核对板上的客户型号和ERP中的客户型号是否一致，不一致时需与客户确认。

预审部分： 
1. 当客户要求材料“可选：生益S1000-2、S1180、S1170”时，可用IT-180A替代，其它特殊材料以客户要求为准。
CAM部分： 
1. 不接受打叉板

2. 外形前增加“烘板整平”流程

3.针对铣空区域需要铣进附边以确保单元板的外形时，为增加贴片过程中的牢固度，因此按下图所示的外形设计。
（即确保角落位置铣进附边即可，不要整条边都铣进去。）

[image: image1.png]LKN240S-B-2PA i





[image: image2.png]W T HBNFEE, R





4.字符白油块:
          1)字符白油块厚度范围20-35微米

          2) 工艺边上的白油块在v-cut线或外形线上时，按v-cut线或外形线极限削铜处理，工艺边上的白油块尺寸接受会变小问题
5.回流测试备注
在终检功能检查模块备注抽2片板做两次回流焊，做完回流后测翘曲，并将测量结果做好记录

