（X008）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六 （4） | Core+ Core | 20190111 | 工程 |
| / | / | 20181124 | 标记 |
| 六、4 | 取消CORE+CORE叠层结构要求 | 20200916 | 周炜专 |
| 公共部分 预审部分 | 1.重新排版 2.增加新协议内容 | 20200625 | 《X008质量技术协议》曹常瑜2021-06-16610003军品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分1.⑤ | 取消core+core要求 | 20220512 | 魏礼忠 |
| 公共部分3.（11） | 内层线路补偿 | 20220516 | 黄颂明 |
| 公共部分3.（11） | 内层线路补偿 | 20220727 | X008客户阴阳铜线路补偿参数 |
| 公共部分8.2） | 优化一下表格 | 20220811 | 崔爱华 |
| 预审部分1.⑥ | 增加core+core要求 | 20220917 | 曹祥仁 |
| 公共部分3.（11） | 内层线路补偿 | 20220929 | 内层阴阳铜线路补偿（崔爱华） |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 字符:

- 除客户自行设计以及书面要求添加的标记外，不允许加我司的任何标记。

- 若无特殊说明，不允许添加快捷标记、生产日期和UL标记。

- 板外的字符一律做删除处理。

- 字符有重叠时，少量则允许移动；多则与顾客确认更改设计。

- 允许字符上过孔焊盘，如有字符入孔且数量较多时，应与顾客确认。

- 字符不允许上元件孔焊盘和SMT，允许移字符、削字符，保证清晰可辨（保证字符主体完整，能识别即可；如确实无法保证字体主体的完整性，需提出与客户确认）。

- 若有字符在大锡面上，需与客户确认后按GERBER文件制作，允许字符上大锡面。

- 若有字符高度不足20mil，少量则允许放大修改，多则与顾客确认。

- 允许将字符线宽不足5mil改为5mil。

- 如果客户对于印制板编号（序列号）没有特殊要求，默认印在SS面，且字体、大小必须保持一致。

- 若添加 “骊山标志图形”正面效果如下图，具体见logo.gerber，当要求添加其它标记时，请加在“骊山标志图形”周围。

- 阻焊:

- 若反光点阻焊开窗露线，则允许切除上线部分开窗，以保证导线不露铜；若反光点焊盘开窗露铜皮，则允许削铜皮。若NPTH孔阻焊开窗露线或露铜皮，则允许切除上线或铜皮部分开窗，以保证导线或铜皮不露铜。

- 文件中有阻焊上SMT焊盘时，应修改阻焊开窗，保证SMT焊盘正常开窗（BGA焊点如果整体开窗比焊盘小，提出与顾客确认）。

- GERBER文件中SMD焊盘必须保留阻焊桥（无法制作阻焊桥时与顾客确认）。

- 绿色阻焊桥最小按照4mil设计，当超过此要求时提出工艺评审。

- 线路:

- 采用树脂塞孔时需要做包覆铜，最小包覆距离25μm，允许盖覆铜凹陷不超过76μm或凸起不超过50μm，铜厚要求如下表；

| 测试项目 | 通孔、盲孔、层数＞2的埋孔 （非微导孔） | 微导孔 （定义＜0.15mm的盲孔和埋孔） |
| --- | --- | --- |
| 孔铜-平均 | 25μm | 12μm |
| 孔铜-最小 | 20μm | 10μm |
| 包覆铜厚度 | 12μm | 6μm |

- 内层孤立焊盘（即非功能焊盘）应保留。

- 线路层的断线头，提出与顾客确认。

- 焊盘与导线的连接面积太小时，允许在接触部分增加泪滴，达到增加连接面积的效果,增加需进行确认。

- 焊盘比孔大的NP删除焊盘需与客户确认。若NPTH孔钻在外层大铜皮上，需与客户确认是否按照我司规范进行正常削铜处理。NPTH孔对应线路层上的焊盘≤孔径时需删除。

- NPTH孔到线路的距离≥9mil，如果距离小于9mil则可通过移线或削铜保证孔到线的间距≥9mil。移线位置＞2mil时提出确认。

- 若线路层有蚀刻字88888888时，删除处理。文件中的4个、5个8、8个8的位置是丝印序列号的位置，需与客户提出确认删除。

- 若外层线路铜皮离板边距离<8mil时，则允许削铜单边8mil；如有V-CUT且铜皮离V-CUT线中心距离<20mil时，则允许削铜皮离V-CUT中心线20mil。

- SET交货时，允许在附边上加铜皮。

- 网格间距小于6mil（对应基铜厚度为18µm或35µm，基铜为70µm时网格间距最小为8mil）时，允许改小网格线宽以达到间距要求，若填实为铜皮需提出与客户确认，同一网络间隙<4mil时允许填实。

- 客户反馈内层线宽偏下，内层线路补偿请以如下为准：

| 内层线路基铜 | 0.5/0.5oz | 1/1oz | 2/2oz | 0.5/1oz | 0.5/2oz | 1/2oz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补偿值 | 0.8mil | 1.0mil | 1.8mil | 0.8/1.0mil | 0.5/1.8mil | 0.9/1.8mil |

- 外型及孔要求:

- PTH孔的焊盘与孔径等大时，需与顾客确认按照非金属孔制作。

- 对于顾客提供的孔径，如非特殊说明，则一律视为成品孔径。

- 如顾客无特殊要求，外形公差按以下控制：

板边倒角(30°、45°、60°、90°)±5°；

长宽≤100mm，公差±0.2mm；

长宽≤300mm，公差±0.2mm；

长宽大≥300mm，公差±0.25mm；

键槽、凹槽开口：公差±0.13mm；

- 若有重孔时，可删除重叠的小孔。

- 对于需V-CUT的板，顾客如果没有说明，当由我司协助拼板时，则按V-CUT间距20mil（非零间距拼板），V-CUT角度300(也可采用20°、45°、60°)处理。板厚和V-CUT余厚的关系如下：

| 板厚 | 板厚≤0.8mm | 0.8mm＜板厚＜1.6mm | 板厚≥1.6mm |
| --- | --- | --- | --- |
| V-CUT余厚 | 0.35±0.15mm | 0.4±0.15mm | 0.5±0.15mm |

V-CUT线的垂直边最大尺寸不应超过16inch。

- 元件孔按照我司规范正常补偿，如果需要减小或者加大补偿需与顾客确认。

- 对于有桥连的板，桥宽、桥连位置若无说明，则按桥宽2.2mm处理，每板设计3-4个桥连，在板边均匀放置。如下图：

2.2mm

- 对邮票孔的板，若无说明，则按孔径0.5-1.0mm，相邻孔壁间距0.25mm，一组3～5个孔来处理，邮票孔不能加到单元板内（与外形中心相切）。

- 若图纸标注的外型尺寸与设计文件不一致时，须提出与顾客确认；对于指向不明的外型尺寸可不予理会，无须确认。

- 当钻孔大小与其它层（机械加工层或禁止布线层）不一致，需与顾客确认。

- 无特殊要求时，外形加工外角和内角允许有半径为0.50mm以下的圆角。

- 对于顾客无特殊要求情况下，金手指倒角深度0.25mm～0.55mm，角度取450。

- 星船产品，若PCB单板尺寸过小（按照我司规范50*50mm为标准）、外形不规则、测试点距离板边缘过近外形后无法进行飞针测试的情况，允许在PCB板边缘上添加附边（桥连方式附边宽度8mm，桥连按照第⑦点），桥宽按2.2mm处理，每板设计3-4个桥连，在板边均匀放置。拼板图需要与顾客确认。除特殊说明外其余产品不做拼板。

- 如提供有“外型示意图”文件按如下处理：空心圈标注的是需非金属化的孔，孔径表有相应的孔径尺寸和数量，如与实际文件不符需与顾客确认。

- 过孔工艺：

- 顾客过孔工艺无要求时，对于无BGA的板，过孔的阻焊开窗按设计文件制作（不接受假性漏铜）。

- 顾客过孔工艺无要求时， 对于有BGA的板，若无阻焊开窗，按塞孔处理；若有阻焊开窗，需与顾客确认，并指示CAM。

- 若存在贴片上有过孔设计，需与顾客确认采用树脂塞孔或更改设计；

- 对于客户提供的PCB文件，过孔的判断依据是PCB文件中定义的孔属性----VIA。

- 除设计特殊要求外，金手指应开通窗；距金手指顶端3mm范围内的过孔作盖阻焊塞孔处理。

- 特殊说明：

- GERBER文件的线路层中满足以下条件可不确认：

（1）插件孔的成品焊环宽度最小6mil；

（2）在满足最小环宽、最小间距的条件下，过孔要求进行工艺补偿，无法补偿时按质量验收协议执行。客户无公差要求时，器件孔和非金属化孔按质量验收协议执行。

（3）质量验收协议如下：

| 孔径公差 | 类型/孔径 | PTH | NPTH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5mm | +0.08mm/-∞ | +/-0.05mm | 过孔 |
|  | 0.31-0.8mm | +0.1mm/-0.05mm | +/-0.05mm | 器件孔 |
|  | 0.81-1.20mm | +0.1mm/-0.05mm | +/-0.08mm |  |
|  | 1.21-2.5mm | +0.15mm/-0.05mm | +/-0.1mm |  |
|  | 2.5-6.3mm | +0.15mm/-0.05mm | +/-0.1mm |  |

（4）在局部位置不满足间距要求的情况下，允许对相应的线路位置做≤2mil的移动，以满足间距要求（差分阻抗线路不得移动）。

- 对于GERBER文件的处理，以下情况须提出与顾客确认

- 修改线宽、孔径（除过孔外）；

（2）线宽/线距＜5/5mil；

（3）添加、删除线段和功能焊盘；

（4）修改外型尺寸；

（5）发现顾客的设计存在缺陷时；

（6）发现顾客设计文件存在网络开短路情况；

（7）花焊盘在隔离带或隐藏在其它基材区域，是否可直接按文件加工；

- ERP工艺参数和特殊流程:

- 所有订单都需做孔电阻测试。

- 电测试参数设置：

| 印制板类型 | 开路电阻 | 短路电阻 | 测试电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刚性、刚扰、扰性板 | 5Ω | 50 MΩ | 250V |
| 微波板 | 10Ω | 100 MΩ | 250V |

- 全板电镀金（无镍）厚度：0.3~0.8μｍ；

- 全板电镀金（有镍）厚度：0.05~0.46μｍ；

- 沉金厚度：0.05-0.23um；

- 镍钯金（打金线）：金厚0.05-0.1um,钯 0.05-0.15um；

- 有镀金手指的板，要求镀金手指镍层厚度大于2.5um，金层厚度≥1.3um；

- 当验收标准为QJ时，对于板内有陶瓷封装芯片的多层板，翘曲度按照≤0.5%进行控制；对于板内有BGA、SMT的板，翘曲度按照≤0.75%控制；其它多层板应≤1.5%，如未作特别要求，翘曲度按照≤0.75%控制；

- 所有订单按客户要求做互连电阻常态检测、耐热油性检测并提供做测试的母板。

- 所有订单提供钻孔孔径表、金相切片报告及打印的金相切片图片、切片母板、板材合格证。

- 附连测试条:

1)顾客在说明信息中产品类型标识为“X”的，均代表星船产品，需要按照以下要求增加附连测试条：

- Panel中的每个单元板都需对应增加一个附连图形A/B（A模块中的孔更改为单元板内最小的过孔，B模块中的孔更改为单元板内最小的插件孔）和一个附连图形D。

- 附连测试条A/B和D中都需印与单元板一致的编号（序列号）。

- 根据D模块中的线宽提供互连电阻测试图纸。

- 附连测试条A/B，D和单元板之间按照铣开交货。

- Panel中还需增加一个附连图形C和附连图形M。

- 附连图形A/B，D，C，M按照军品测试条中的对应图形制作。

2) 顾客在说明信息中产品类型标识为“非X”的，需要按照以下要求增加附连测试条：

| 印制板数量N | A、B图形 | C、M图形 | D图形 |
| --- | --- | --- | --- |
| N＜10块 | 各1块 | 各1块 | 2块 |
| 10≤N＜25块 | 各2块 | 各1块 | 3块 |
| 25块≤N | 各3块 | 各2块 | 5块 |

3)订单是否为X类型，由预审识别客户说明，传递给CAM，报价为3拼3种则为X类型。

预审部分：

1.叠层：

- 多层板的层间介质厚度、各层完成后铜箔厚度，若顾客无特殊说明，则按我司常规处理（盲孔板内层完成铜厚需≥1OZ，通孔板内层开料基铜≥1OZ，如果无法满足需与顾客确认）；有特殊说明时，应考虑图形面积和层间介质厚度的对称性，以防止板翘曲。

- 尽量设计对称结构叠层，若无法满足，需与客户确认是否添加平衡点。

- 若客户提供的叠层方案不能满足阻抗要求时，我司可在以下范围内调整：介质厚度调整+2mil，线宽调整+1mil。超出以上范围，须提出与顾客确认；

- 客户无要求时，板材默认使用高Tg FR-4 TU-752。

- 阻抗板未标注公差时，阻抗值＜50Ω的阻抗线公差默认按+/-5Ω控制。

- 当客户没有指定叠层要求时，≥8层板,需采用覆板法(CORE+CORE)设计叠层，无法满足时，需评审。

2.说明及图纸：

- 若无特殊说明：默认表面处理方式为有铅喷锡 (HASL)；阻焊颜色：绿色；字符颜色：白色；阻焊和字符采用杂色油墨需提出与顾客确认。

- 当图纸与设计文件有出入或对文件、图纸有歧义时，提出与顾客确认。

3. 验收标准：

产品检验标准按下表执行,(标准与要求不一致时,执行最严格的要求):

| 产品类型 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 单、双面板 | QJ201B-2012、GJB362B-2009 |
| 多层板 | QJ831B-2011、GJB362B-2009 |
| 单、双面板扰性及刚扰印制板 | GJB7548-2012、QJ201B-2012、 GJB362B-2009、GJB4896A-2018 |
| 多层扰性及刚扰印制板 | GJB7548-2012、QJ831B-2011、 GJB362B-2009、GJB4896A-2018 |

4.工程问确认：

- 有工程确认问题时，请在邮件主题上写上“TO:***工程师确认”字样。

- 工程确认单发出需抄送销售助理sales.xa@chinafastprint.com和业务员caocy@chinafastprint.com，需在10分钟内容电话/微信通知客户接收。

5.所有订单需勾选回传光绘、贴片文件, 光绘和贴片文件需发给邮箱diaodu_guide@163.com。

CAM部分：

FPC要求：

- 工程在钻孔、外层干膜处备注：特别控制孔内毛刺、铜瘤、孔铜等；在阻焊备注：请特别注意阻焊杂物，每块板丝印前都需粘尘。

- 对于此客户所有刚柔板订单，全部加点胶流程。以上要求只针对新单，NP单由销售下更改单处理。