（V2UC）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 7.工程文件处理办法 | 20221011 | IL0001General agreement Engineering-Fineline global 9.2022xls.xls徐方2022-09-21顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 5.外形，拼板1）.V-Cut要求 | 20210715 | 2021.7.12武经理邮件答复: 答复: Beanstandung RF2021033 (Art.-Nr. 41-09869-1132 // Geometrie Ritzlinien) |
| Cam5 | 沉锡、沉银 | 20171127 | Fineline20171150 |
| Fpc4,5 | 材料 | 20171018 | Fineline20171019 |
| CAM3 | 阻焊 | 20170213 | FINELINE20170202 |
| FPC2,3 |  | 20170114 | V00520170115 |
| 预审部分5 | Tu768 | 20160913 | V00520160925 |
| 共用部分：4 | 字符 | 2016.04.13 | 20160416 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

  - 标记要求；

- 当顾客对UL标记无要求时，需要加快捷标记，但必须将标记中UL认证号（即E204460）删除

- 当顾客对周期标记无要求时,需加生产周期,格式YYWW；

- UL标记及周期都需添加时的格式如；

  - 有铅喷锡板内有ROHS logo或PB 禁止标记，直接删除；

  - 顾客无要求时，所有电测OK后的板，均需盖电测章；

- 钻孔：

  - 孔铜和表面镀铜厚度参照IPC2级标准；

- 线路、表面工艺：

  - 顾客无要求时，表面处理要符合RoHS要求；

  - 此顾客沉锡板锡厚如无要求，则需按照IPC-4554标准要求≥1UM制作；

  - 可剥离蓝胶厚度最小0.3mm；

- 阻焊、字符：

  - 阻焊桥：如果要求做阻焊桥，但由于间距太小（尤其BGA 焊盘的间距太小）而不够做阻焊桥的，一定要发工程问题与客户确认；

  - 字符上焊盘须削字符；

3) 设计有字符上大金面或大锡面，且客户没有特殊说明时，需发EQ确认是否异常

- 外形、拼板：

  - 顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5°。金手指倒角采用45度和外形V—CUT后不允许露铜；

  - 顾客无要求且交货单无为Set时，允许Set中的部分Unit报废，但单个SET中报废Unit不能超过20％；同时含有报废单元的Set总数不能超过交货总数的5％。（例如：1SET＝10Unit，顾客要求交货100SET。则1个SET中报废最多为2块，且最多允许5个SET中存在有Unit报废的情况。CAM制作时在ERP终检相应栏内填写，同时备注“报废的单个Unit需两面作标识，且包装时不能与其它好板混包装”）；

- 其他：

  - 顾客无要求且表面处理为无铅处理时，板材要使用符合无铅焊接材料；

  - 顾客无要求，外形公差按±0.15mm、板厚公差按±10％；

7.工程问题处理办法

针对<3平米以内的刚性板样板工程处理办法参考附件：工程问题处理办法-1

预审部分：

- 当顾客提供文件相互之间存在冲突时，优先级按：1）顾客附加产品说明；2）QPI公司的一些PDF文档，比如Specification和PCB　Description文件。3）此份部分客户要求。所有疑问，均需反馈给顾客确认；

- 预审需注意：具体加ROHS标记还是PB-Free标记（即无铅标记），客户会有明确要求，需按客户指定要求指示CAM添加(Order中默认要求加ROHS标记，但具体需查看Specification中的说明)，并注意标记位置；

- 顾客提供了IPC网表文件，需作网络比较；

- 若制板说明内要求“Soldermask Semi-Matter not Glossy”,则按常规哑光油墨（非半哑光油墨），颜色按顾客说明中要求即可；

- 在客户对板材没有要求的情况下，对于需使用高TG板材的情况，优先使用TU-768板材，只有在IT180A是常备而TU-768是非常备的情况，才优先使用IT180A

CAM部分：

- 线路拐角阻焊厚度最小为5UM；。

- 请在ERP的“型号备注”栏目备注“实验板/切片母板等出货附属品不能有FP标记（此标记只针对外包装上的标签要求，不考虑工程添加标志）”

3. .ERP备注：

ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作

对于沉锡板，沉锡及终检工序备注：沉锡不允许返工

对于沉银板，沉银及终检工序备注：沉银不允许返工

FPC要求：

FPC：

1.软板需建议顾客改表面工艺沉锡为沉金（该点为工艺评审建议）；

2.挠性板和刚挠板，涨缩要求控制0.10%（万分之十）；（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）

3我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。

4.如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

5.如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。