（V326）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	9.工程问题处理办法
	20221011
	IL0001General agreement Engineering-Fineline global 9.2022xls.xls徐方2022-09-21顾客质量要求评审表

	FPC部分
	1.涨缩要求
	20220907
	L0002等Fineline涨缩要求20220825武晓飞2022-08-25顾客质量要求评审表

	CAM部分
	4.图纸要求
	
	

	预审部分
	5
	20220506
	IL0002等Fineline 关于出货报告要求武晓飞2022-04-22顾客质量要求评审表

	共用部分
	8.外形1）V-Cut要求
	20210715
	2021.7.12武经理邮件答复: 答复: Beanstandung RF2021033 (Art.-Nr. 41-09869-1132  //  Geometrie Ritzlinien)

	共用部分
	7.电测章
	20210412
	About ET stamp request update.pdf徐方2021-03-29FINELINE所有代码民品顾客质量要求评审表

	预审部分
	4.EQ文件要求
	20200826
	V005、V212、V205、V155、V2G2、V2G7、V2UG、V2ZC、V30R、V31H、V32T、V32L、V326、V2UK、V2UL、V2G7、V32V、V32W、V3FZ、V172、V33V、V3ITFineline 关于工程的要求武晓飞2020-08-20顾客质量要求评审表

	预审部分：9
	Eq
	20180802
	Fineline20180726

	Cam5
	沉锡、沉银
	20171127
	Fineline20171150

	Fpc3,4
	材料
	20171018
	Fineline20171019

	CAM3
	阻焊
	20170213
	FINELINE20170202

	FPC
	
	20170114
	V00520170115

	预审部分2
	TU768
	20160913
	V00520160925

	CAm部分2
	定位孔
	20160830
	Fineline20160846

	CAM部分1
	电测章
	20160826
	V00520160844

	共用6
	削铜
	20160812
	V00520151108

	共用部分:3,(6)
	Bga阻焊开窗等大或小
	20160623
	Fineline20160625

	共用部分3；5
	阻焊桥
	20160521
	V00520160526

	共用：4
	字符
	2016.04.13
	20160416

	
	将终端V326-0001分离出
	2016.3.14
	销售邮件

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记:


客户要求加我司UL标记时，则加我司除了E204460以外的全套标记和周期标记（不加E204460）。如具体订单中无要求加我司UL标记时，就不添加我司UL标记（包括周期）
2.叠层:


顾客要求在提供的光绘文件压缩包中增加叠层结构（已经通过程序自动提供），请预审选择叠层不可更  改选项
3.BGA: 

BGA区域阻焊文件按以下规则制作（顾客制板说明和制板要求中无要求时，如下要求有效）
（1）BGA双面开窗（大窗或小窗或一面大窗一面小窗是否均包含，一种处理方式）---按照客户原稿做
（2）BGA单面盖油 --- 做半塞孔，因为开窗那一面客户很有可能做测点
（3）BGA 部分开窗，部分盖油，部分单面开窗。---开部分窗的就开窗，部分双面盖油的就做塞孔，部分单面开窗的就做半塞
（4）BGA双面盖油，过孔作塞孔处理。

（5）如阻焊开窗按我司正常能力补偿后，不能保证阻焊桥时，需EQ与客户确认，不能直接删除阻焊桥(包括相同网络)
     (6) 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小或等大时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认
4.字符：

  设计有字符上大金面或大锡面，且客户没有特殊说明时，需发EQ确认是否异常

5.阻焊桥：
     （1）、插件孔之间必须按顾客原稿保证有阻焊桥（2）、SMD周围必须按顾客原稿保证有阻焊桥（包括相同网络、过孔焊盘与SMD之间）（3）、客户设计为开通窗，按客户原稿，不用确认添加阻焊桥
6.线路: 客户文件中贴片（包含金手指）设计在板边，未说明是否允许板边露铜制作，需确认
7.电测章

①客户无电测章要求但PCB有工艺边时，将电测章盖在工艺边上（注意工艺边上盖电测章备注在电测）；
②客户无电测章要求且PCB无工艺边时，不盖电测章。
8.外形

1)顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5°
9.工程问题处理办法

针对<3平米以内的刚性板样板工程处理办法参考附件：工程问题处理办法-1
[image: image1.emf]工程问题处理办法- 1.xlsx


V326终端客户（siae microelettronica）增加如下要求：终端顾客代码：V326-0001 终端客户要求优先于V326要求,顾客协议编号：PA 00809 已经转换在如下内容中
1.优先等级：

   订单信息>GERBER文件中要求>部分顾客要求

2.标记：

 1.需要加无铅标记时，加“LFL”；无顾客PN号时，加顾客PN号；加板材型号，如：N4000-13 EP

3.表面处理：

	代   码
	表面工艺
	参      数

	12
	沉金+可剥离阻焊
	Ni：3-6微米；Au：0.07-0.12微米

	13 / 13a
	有铅喷锡/无铅喷锡
	按我公司

	14 / 14a
	有铅喷锡+可剥离阻焊 / 无铅喷锡+可剥离阻焊
	按我公司

	15
	沉金
	Ni：3-6微米；Au：0.07-0.12微米

	16
	镀软金（厚金）
	Ni：3-6微米;Au：>0.3微米

	17
	沉软金（厚金）
	无

	18
	沉锡
	大于1微米

	19
	沉锡+可剥离阻焊
	沉锡大于1微米

	22
	OSP
	按我公司

	23
	沉银（薄或厚）
	薄：0.07-0.12微米；厚：0.12-0.3微米

	24
	沉镍钯金
	与顾客EQ确认：按我公司参数制作


镀硬金：Ni：3-6微米；Au： >0.8微米

4.可剥离阻焊（蓝胶）：

    使用PETERS SD 2955 (LEAD FREE)

5.导体公差（若顾客制板要求中有提到遵循如下要求时，再按如下参数，否则按我公司常规公差执行）：

[image: image2.png]NOMINAL
LENGHT oF
CONDUCTORS

()

BASE | EXTERNAL LAYERS | INTERNAL LAYERS
COPPER (with plating) (without plating)
(0]
9
17 + 350 +20p +20p +10p
35 +70p + 40y +40p +25p





6.叠层：

     顾客叠层结构中的铜厚为基铜厚，盲埋孔内层铜厚也为基铜厚，层间介质无要求时，最小0.1MM，PP张数最少2张。

7.反光点：

   若为顾客在工艺边上加反光点时，则按如下规则添加(正反面各加3个)
[image: image3.png]AREAFREE FROM SOLDER ~ AREA COATED BY SOLDER

36N )

] =
4x COPPER COATED BY $0LDER COPPER + TREATMENT





8.工艺边：

     （1）.若有工艺边，需要在工艺边上加如下测试线,线间距无要求，注意粗的线靠近单元板，线开窗（无阻焊），加在顶层线路层，共5根，依次为：4   6   8   10   12MIL，在上下工艺边上各加一个（对角线上）

[image: image4.png]7 mm Max





      （2）.工艺边非靠近单元板需要倒角，半径4MM

9.孔铜：

      盲孔、通孔最小20微米，LDI孔最小10微米，压接孔最小25微米。

10.孔径公差：

      大于等于0.7MM的PTH，公差为：-0.05+0.1MM;过孔公差为：+0.08-∞；盲孔需要电镀填孔或树脂塞孔。

11.翘曲度：

	板厚范围（mm）
	翘曲度（%）

	≤0.79
	1.5

	0.8-1.59
	1

	1.6-2.38
	0.7

	2.39-3.18
	                0.7


 12.外形公差：

无要求时，单元板外形公差为+0/-0.3mm

13. 字符：无字符颜色要求时，按白色字符
14. 材料代码：
[image: image5.png]SIAE CODES HOMOLOGATED LAMINATES NOTES

ROGERS R04232 Vetroceramica

00528 NELTEC N9320; PTFE GLASS-CERAMIC = GLASS-CERAMIC RESIN (Glass reinforced /
ARLON AD320 PTFE hydrocarbon / ceramic) (Non PTFE)
TACONIC TCL32 PTFE
ARLON AD 350

N00S36 SMARTRNC SHFL350

N00537 ARLON AR350, TEFLON

N00538 ROGERS 43508 Mandatory - Copper Foll Type Electrodeposited

N00545 TACONIC RF35A2 ULTRA LOW LOSS PTFE-FIBERGLASS SUBSTRATE DK=3.5
ROGERS R03203

N00539 NELTEC N9300 PTFE Glass reinforced
ARLON AD300

N00540 PREPREG ROGERS R044508

N00522 BERGQUIST MP-06503

N00543 TACONIC TACLAMPLUSS-22 Thickness 100 micron, back 1 mm copper
SHENGYI 51000
SHENGYI $1170

N00544 VENTEC VT-48 FR4 LEAD FREE
ITEQIT 158
PIC FL150
TTEQIT 180 A FRA LEAD FREE Higt T

N00546 SHENGYI §1000-2 o
NELCO N4000-13EP FRA LEAD FREE Higt Tg Low DK
ITEQ IT150DA

N00548 TUC 872LK

‘SHENGYI S7038
ISOLA FR408HR





无材料要求时，用HTG材料，层间介质公差+/-10%

15.焊环:

焊环最小2MIL

16.打叉要求:

不允许有打叉板
预审部分：
1.电感测试:

若顾客说明文件或GERBER文件中有电感测试要求，请指示给CAM在ERP中需要设计单独的电感测试流程，同时选择电感测试报告（定性）

2.板材:

在客户对板材没有要求的情况下，对于需使用高TG板材的情况，优先使用TU-768板材，只有在IT180A是常备而TU-768是非常备的情况，才优先使用IT180A
3. EQ确认邮件注意项（科学城软、硬板均自动化程序实习了，可不理会该条要求，仅供宜兴）
                             
[image: image6.emf]eq.docx


4. EQ文件要求

1）EQ文件命名规则更改为： EQ-我司生产型号-客户PN号
2）发给客户的EQ文件，如需要用到excel，要求文件为.xlsx 文件格式，不能为xls格式
5. 报价系统填写板材信息时填写板材具体型号（例如IT180A 或者TU768），不能填写FR4或者FR4HTG

CAM部分：
1.其他: 

     黑色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用白色印油。
     白色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用黑色印油。
2. . 定位孔:如客户原稿或制板说明没有要求时，未经EQ确认，不可按常规处理办法私自添加定位孔和光学点
3. ERP备注：
      ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作
                        对于沉锡板，沉锡及终检工序备注：沉锡不允许返工
                        对于沉银板，沉银及终检工序备注：沉银不允许返工
4.图纸要求：刚性板要求图形精度+/-0.1mm，工程需提供两个MARK点或者定位孔之间的距离图纸给工厂监控。
FPC：
1.挠性板和刚挠板，涨缩要求（L一般指盘与盘，孔与孔的最远距离）

L≤300mm 公差 +/-0.1mm
300<L ≤400mm 公差+/-0.125mm
400<L≤500mm公差+/-0.15mm
L>500mm 公差+/-0.18mm；

（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）
2.
我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。
    3.如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

4.如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。
Sheet1

		序号		项目		客户要求

		1		板材		制板说明有具体要求时，则按要求，没有详细要求时则按快捷默认常用板材，生益、南亚、联茂、台耀等。
常用：生益、南亚、联茂、台耀


		2		孔		有提供孔表时，按照孔表定义的钻孔属性制作。无孔表时，有焊环的孔默认按PTH属性设计，无焊盘或无焊环（即盘孔等大或盘比孔小）且无电气性能连接的孔都按NPTH孔设计，邮票孔按NPTH属性设计，附边定位孔按NPTH属性设计。

		4		焊盘		允许工程按默认的工艺要求调整隔离盘的尺寸和花焊盘的尺寸，以达到加工能力要求。调整会确保导通性能，且不考虑调整是否会影响隔层的信号线。

		5				焊盘间距不足时，只允许SMD焊盘削盘最大1mil（单边0.5mil）制作，超出1mil需EQ，其他焊盘削盘需EQ确认；线路间距或孔到导体间距不足时，移动走线需EQ确认

		6				SMD盘宽方向不足7mil时，默认加大到7mil

		7				内层孤立焊盘（无功能焊盘）按文件制作，不删除。 

		8		铜皮/阻流铜		网络间隙小于等于3mil时，默认填实做成铜皮

		9				保证孔到铜皮，焊盘到铜皮的加工能力，铜皮在确保无开短路情况下允许被削。

		10				客户要求不允许加平衡铜，没有说明清楚是指单元板内还是工艺边也不能加时，默认允许SET工艺边上加平衡铜，板内不允许加。


		11		阻焊/字符		阻焊颜色无要求默认做绿油，型号按我司常规型号。


		12				针对阻焊颜色，经常会有多个说明文件，有要求绿色，有要求哑绿色，此类情况直接按哑绿色做，不用确认

		13				字符无要求时默认做白油，型号按我司常规型号。

		14				序列号周期高度要求按客户要求的+/-15%控制。

		15				字符线宽大于4mil,字符高度大于25mil， 字符到盘距离6mil.
默认允许调整满足字宽字高能力，极性标识字符保留，其它字符与字符框默认可被焊盘掏掉，默认接受因焊盘掏掉的残缺，当无法按能力调整时，默认接受设计字高不足导致的字符模糊。上表面处理的字符默认被削掉。板外字符默认删除处理。

		16				外层铜厚大于1OZ设计，字符一半基材一半铜时默认接受字符残缺

		17		阻抗		阻抗公差：默认按阻抗值小于50按+/-5ohm,大于等于50按±10%

		18				客户无要求时，默认不提供阻抗条。

		19		版本升级处理		当订单有前版本或旧文件，此次只是升级或改版，EQ问题直接参加前版本制作，不做确认。





Sheet2





Sheet3






分两种情况 ，

第一种：客户提供了pdf文档的 spec report，spec中有链接的.  类似于以下这种文件 。 

[image: ]

1. 发EQ时， 打开pdf文件 spec report，点击  “send email”  这个链接， 如下显示， 

[image: ]

2. 点这个链接后， 会出来一个邮件 ： 收件人邮箱是：eq-fineline@fineline-global.com

并有固定邮件主题。

请注意在邮件的主题那里， 如下红色框显示的， 这里的内容不要做任何删除，变更或调整。什么都不要动。 （注：这里的信息非常关键，客户系统中是通过这些信息链接到相关工程师的，更改后工程师会收不到EQ）。 如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息后面增加。（但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]

如果无法链接时，请注意操作：

1． 直接发送给此邮箱：eq-fineline@fineline-global.com



将以下黄色框位置里的内容，（注：不同订单，这里内容不一样）。例如以下显示是：[ref:5000Y00000QJO68]， 将此内容直接复制粘贴在邮件主题那里， 不要做任何删除，变更或调整。如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息 后面增加。 （但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]









注意： 后面的所有相关的沟通或确认邮件 都在这个邮件上发送，回复。请不要重复点击spec  report上链接

否则客户端会有问题 。





第二种情况： 客户没有提供spec report或给的说明文件中spec， 没有链接的， 要求：

1. [bookmark: _GoBack]直接发邮件到这个邮箱：eq-fineline@fineline-global.com 。并抄送给 readme中的工程师联系人(这些联系人助理会在转单时在系统中备注)。

2. 这种情况下， 主题格式，内容和以前做法一样 。（即不同代码以前是什么要求，就按什么要求发）





image1.png

Spec report for FL149491_1
specreport AV003122_1







image2.png

FINelINe

EXCELLENCE IN PCB

15/02/2018
Specifications Report - FL261274_0

In any discrepancy between gerber files and IPC netlist, including any engineering query,

should be promptly reported to this e-mail. by clicking on this. =
Or by sending an E-mail to Jand add this Reference ID

Created by Michael Schmitz

[FineL ine internal PN FL261274_0
EM PN 325-02177-02 0 100.4.492.1450 / Ind:001 / 17.11.17
ustomer PN 325-02177-02 0






image3.png

ME#EA ¢ | EQ-FineLine <eq-fineline@fineline-global.com>;

-3

=8 | EQ FROM_EC-(EC_00020971)[ref:5000Y00000QLayOQAT]

105 v

A-m@m-| B

I U

-0 & S

Fred Tian







image4.png

FINelINe

EXCELLENCE IN PCB

15/02/2018
Specifications Report - FL261274_0

should be promptly reported to this e-mail. by clicking on this. |
Or by sending an E- eq-fineline@fineline-giobal.com  |and add this Reference ID
: into the subject e-mail.
Created by:Michael Schmitz

In any discrepancy between gerber files and IPC net list, including any engineering query,
E ;! Eméil

ail to :

[FineLine internal PN FL261274_0
EM PN 325-02177-02 0 00.4.492.1450 / Ind:001 / 17.11.17
ustomer PN 325-02177-02 0







