（S7ER）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 2.背钻孔3） | 20221102 | 340007合肥星波通信技术有限公司武柘绪2022-10-28顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.焊盘 | 20220425 | 340007合肥星波通信技术有限公司武柘绪2022-04-19顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | - 表面处理：化学镍钯金 - 背钻孔2）钻刀设计 | 20220124 | 合肥星波通信技术有限公司武柘绪2022-01-11340007民品顾客质量要求评审表 |
| 共用2 | 背钻孔 | 20210712 | 合肥星波通信技术有限公司武柘绪2021-07-06340007民品顾客质量要求评审表 |
| 共用1 | 沉金 金厚0.025~0.075μm | 20200119 | 340007/S7ER合肥星波通信技术有限公司武柘绪2020-01-16顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 表面处理：

沉金：金厚范围0.025~0.075μm

化学镍钯金：钯厚最小0.15μm

- 背钻孔

1)背钻孔塞孔不允许有金圈（锡圈）,不允许选择负焊盘蚀刻方式。

2) 背钻钻刀常规按D+10MIL设计，若孔间距或者孔到线间距不足则按D+8mil设计，若D+8mil设计还不足时提EQ与客户确认。

3) 树脂孔需做背钻的，选用树脂孔在负片电镀后再背钻的流程，不可以选树脂孔背钻后镀孔的流程，防止树脂孔背钻后再镀孔导致Stub过长。

- 焊盘

必须保证焊盘大小一致，局部线路可以直接做复合型开窗，如果加大焊盘做复合型开窗，需要与客户EQ确认

预审部分：

CAM部分：

FPC：