（B4P1）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分 8 | 叠层 | 20190111 | 工程 |
| CAM部分 2 | 凹蚀 | 20190111 | 工程 |
| 共用部分 11. | 标记 | 20181124 | 标记 |
| 预审部分 4. | 工程制作 | 20180803 | / |
| 预审部分 4. | 工程制作 | 20180820 | / |
| 公共部分 10 | 工程制作 | 20190326 | 印制板周期 |
| 公共部分 11 | 工程制作 | 20190326 | 测试条周期 |
| 公共部分 2 | 工程制作 | 20190504 | 塞孔备注 |
| 公共部分 12 | 工程制作 | 20190504 | 铜包覆厚度 |
| 公共部分 13 | 工程制作 | 20190504 | 陶瓷磨板备注 |
| 公共部分 15 | 工程制作 | 20190508 | 提供光绘和贴片 |
| 公共部分 15 | 工程制作 | 20190802 | 所有板提供光绘文件 |
| 公共部分 15 | 工程制作 | 20190904 | 所有板提供光绘文件 |
| 公共部分 16 | 白油块要求 | 20191023 | B4P1栾海娟2019-10-10 |
| 预审部分：8 | 取消CORE+CORE叠层结构要求 | 20200916 | 周炜专 |
| 公共部分：9 | 凹蚀深度 | 20200922 | 凹蚀深度5~20um |
| 公共部分：2 | 塞孔要求 | 20210123 | 塞孔饱满度≥60% |
| 公共部分：9 | 凹蚀深度 | 20210123 | 凹蚀深度5~40um |
| CAM部分：1 | 盖覆铜要求 | 20210123 | 添加盖覆铜要求 |
| CAM部分：6 | 工程制作 | 20210123 | 最小绝缘电阻100MΩ |
| FPC要求：5 | 工程制作 | 20210123 | 添加点胶要求 |
| 公共部分：9 | 凹蚀孔径 | 20210517 | 张继家 2021-01-04 |
| 公共部分：3 | 过孔工艺 | 20210709 | 张继家 2021-01-04 |
| CAM部分：1. 2. | 新流程 | 20210710 | 宇航级订单新流程-魏礼忠 |
| 公共部分 11 | B4P1测试条 | 20211124 | 谢寻 |
| 公共部分 2 | 孔内藏锡珠改善③ | 20220107 | P6工艺部丁齐齐 |
| CAM部分 2 | 删除凹蚀流程说明 | 20220113 | 侯代翔 |
| 公共部分 16 | 白油块要求 | 20220118 | 刘莉梅 |
| FPC要求：5.6.7. | 点胶、板材 | 20220125 | 《JXT2020-039技术质量协议》的补充协议20211221张继家2021-12-21110006军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分 17 | 分板方式 | 20220418 | B4P1关于V-CUT拼板的补充说明张继家2022-04-131 |
| 公共部分 17 | 删除 分板方式 | 20220516 | 张继家 |
| FPC要求:8 | 带工艺边的刚挠结合板流程调整： | 20220803 | 崔爱华 |
| 公共部分2、②、③ | 过孔工艺 | 20220811 | 崔爱华 |
| 预审部分第1点 FPC第3、7点； | 覆盖膜延伸入进刚性区单边由≥0.5改为≥0.635mm | 20221109 | 关于执行GJB7548A-2021新标准的通知张继家2022-06-11110006军品顾客质量要求评审表 |

备注：修改部分见蓝色字体。

以下协议仅适用正式订单，研发订单可忽略此协议，识别订单类型方法见销售内单模板。如为研发订单，预审指示必须明确指示出来。

FPC订单无需区分订单类型，所有FPC订单均执行以下的客户要求。

公共部分：

1.所有订单每次下单（包括新单/NP更改单）销售内单模板都需明确是正式订单还是研发订单，如果销售没有说明需与销售提出确认。（一般要求按照协议制作的都是正式订单，备注不按B4P1协议制作的都是研发订单）见最下面附件中的一（1）、（2）点。如不按B4P1协议制作的，预审指示必须明确指示出来，CAM即可不看以下所有内容。

2.过孔工艺:

①如果过孔成品孔径≥0.4mm有设计盖油或开小窗的提出与客户确认修改为开大窗处理；

②过孔成品孔径＜0.4mm有盘中孔设计：按照树脂塞孔制作；

③过孔成品刀径＜0.4mm无盘中孔两面盖油时，因采用阻焊塞孔存在藏锡珠的问题，建议客户树脂塞孔。客户不同意时照阻焊塞孔，阻焊塞孔MI流程备注：塞孔深度≥80%。塞孔饱满度≥60%(金相显微剖切图片累计塞孔凹陷深度和气泡在板厚方向的长度≤30%)。绿油塞孔凹陷处不允许有锡珠。

3.表贴焊盘的盘中孔若客户无要求时采用树脂塞孔,若客户有要求阻焊塞孔时,预审需提出与客户确认。

4.BGA、QFP(四侧引脚扁平封装，扁平焊盘中心距≤1.27mm)等器件下的过孔要求阻焊覆盖并塞孔（塞孔方式选取参考第1条）。如这些器件下的过孔≥0.4mm，则提出与客户确认。

5.≥0.5mm孔的公差执行+0.1/-0mm，金属化钻槽/铣槽公差执行+0.2/-0mm，非金属化钻槽/铣槽公差执行+0.15/-0mm（见最下面附件中的四点）

6.（归零问题点）所有订单销售一定要提供生产图纸，缺少时与销售确认。生产图纸中的孔径、外形尺寸及其他特殊要求都要进行核对。

7.（归零问题点）孤立的安装孔(无焊盘)、焊盘与孔径等大或者焊盘比孔径小的情况都可以直接做成非金属孔，预审时需要明确指示孔属性，不清楚时需与顾客确认（金属孔不能制作负焊盘）。

8.当客户的关键件、重要件单独提供有专项技术质量协议时，如果与此协议内容有冲突时，提出与客户确认。

9. 所有多层（大于2层）印制板所有孔需要做正凹蚀，凹蚀范围5~40um,优选13um。（注意：刚性印制板如果树脂塞孔有成品孔径≥0.4mm的孔，需分开走两次凹蚀；刚挠印制板正凹蚀工艺结合最新的内部联络单“刚挠板新阻胶工艺生产转化”进行审核、指示；无法满足时请发工艺评审）。为满足做凹蚀更改叠层需与客户提出确认，如客户不同意更改叠层（叠层有涉及到2116,3313,7628化片，不是凹蚀专用芯板），需提交工艺评审。见最下面附件中的第三点

10. CAM注意：单元板和测试条中的周期需一并放到序列号层，序列号位置尽量加在单元板客户型号后面，如板内已有客户型号，则不需要重复添加；如没有客户型号则需要重新添加（客户型号以ERP系统为准，如不确定提出与销售确认），编号规则：客户型号空格周期（YYWW按生产开料日期四位数封周期-下划线内容在序列号图纸和印序列号工序增加备注。不允许序列号重复。）空格序号（001开始）。示例：De7.700.000 1701 001（表示图号为De7.700.000的印制板生产日期为2017年第一周投产、序号为001的印制板）。如序列号无法接在客户型号后面可另起一行加。并在序列号图纸中描述清楚：所加序列号字高和总长度（目的是避免同一批次生产所印序列号大小不一致）。客户允许断号，所以需将“印序列号”流程放在“字符”流程后，序列号图纸只需给出起始号，不给终止号。以上示例为常规的序列号情况，其他情况请参考最下面附件中的一（2）、（3）、（4）点。

11.  所有订单都需加B4P1指定的测试条，测试条存放的路径（\\192.168.224.8\公共目录-部门间共享\工程部\05工程部\B4P1测试条），包括NOPE更改单。每一生产拼板内优先加3个B4P1指定测试条，至少加2个B4P1指定测试条（8层板以下测试条/8层板及以上不含IST测试条），其中一条需交给客户（至少一条自留制作切片）。当同时满足≥8层板和最小孔径≤0.3mm这两个条件时需要添加含IST测试条，该测试条需交给客户。另外测试条(A和B，共三处)上也需增加序列号，编号规则：客户型号空格周期（YYWW按生产开料日期四位数封周期-下划线内容在序列号图纸和印序列号工序增加备注。不允许序列号重复。）空格序号范围（对应生产拼板中的数量,参考X015的做法），A和B测试条需要加序列号。具体位置见下图：

12.镀孔和功能测量工艺备注：铜包覆镀层厚度不低于12um，包覆距离不小于25um，盖覆电镀层厚度不低于12um。

13.陶瓷磨板工艺备注：不允许手工打磨。

14.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，加周期标记。

15.所有订单都需提供交货单元板的光绘文件(包括字符，阻焊，外层线路，钻孔，外形)。

16. PCB板上(客户设计一条白油带)的白油条必须平整，无裂纹、空洞等缺陷。

预审部分：

1.验收标准默认都执行航天标准(刚性印制板：QJ201B-2012/QJ831B-2011；刚挠印制板：GJB7548A-2021+ QJ831B-2011)

2.如果顾客没有要求，刚性印制板当板内无贴装器件时翘曲度不大于0.75%，当板内有贴装器件时翘曲度不大于0.5%。刚挠印制当板内有贴装器件时翘曲度不大于0.75%，无法满足时请评审或与顾客沟通确认；因翘曲因素影响控制不到这上述要求值时，提出与客户确认。

3. 如客户没有提供表面工艺，优先与客户确认做有铅喷锡，如说明了表面工艺，按客户要求制作。

4.板厚公差控制要求：

4.1、当顾客订单要求的板厚公差大于成品板厚的+/-10%时，工程应按成品板厚的+/-10%设计叠层并指示生产加工和检验，无需理会顾客订单的板厚公差要求，同时也无需在生产加工流程和产品上体现出来；

4.2、当顾客订单要求的板厚公差小于成品板厚的+/-10%时（前题是成品板厚大于等于1.0MM），工程应按顾客订单要求设计叠层并直接指示生产加工和检验（超能力的可以进行确认）；

4.3、当成品板厚小于1.0mm时且板厚公差小于+/-0.1MM时， 工程应与顾客确认按照+/-0.1mm控制；板厚公差在生产指示系统上的表现形式应为+/-0.1MM或与客户确认过的公差值；

5. 如果客户没有特殊要求，内层开1oz基铜，外层完成铜厚≥35um。如因间距/板厚等限制内层要用0.5oz需与客户提出确认（如客户指定内层0.5oz时，按客户要求无需确认）。

6. NOPE更改单内部做优化的，如有叠层、板材、线宽调整需提出与客户确认。

7.所有的确认问题都需发出书面的确认单，包括电话确认的内容,如留有客户邮箱则发客户自己确认，否则把电话沟通结果发给销售确认，并做好登记（路径：\\192.168.192.11\\工程订单信息\预审专用\待确认邮件\B4P1\B4P1确认登记表.xls），必须要求销售返回客户签字的确认单（可以是扫描件、照片等）。

CAM部分：

- 树脂塞孔都需做包覆铜：最小包覆铜厚度≥12um，最小包覆铜距离≥25 um。铜盖覆层厚度≥12um，导通孔凹陷≤76um，导通孔凸起≤50um，盖覆铜层与包覆铜不应分离，流程按照《宇航级流程培训》执行。

- 凹蚀流程，按照宇航级订单流程设计。

- 所有的NOPE更改单CAM都需替换字符打印文件。

4.需做孔电阻测试。

5.刚性板；最小孔铜≥25um，平均≥28um。

6. 电子测试参数要求：测试电压250V；开路电阻2Ω；最小绝缘电阻100MΩ。注意：线圈板不适用开路电阻2Ω设定，请与顾客确认并更改生产电阻值要求（具体参数请发工艺评审）。

7．出货包装应按顺序与包装，并用气垫保护；板间应隔纸。

附件1：B4P1技术质量协议刚性印制板问题沟通记录（FPC可参考）

FPC要求：

1.客户刚挠印制板树脂塞孔工艺必须采用“整板电镀”流程，禁止采用“镀孔”+“打磨”工艺。

2. 刚挠结合板最小孔铜≥30um，平均≥35um。

3.终检应按QJ 831B以及GJB7548A-2021规定的项目进行100%检验。

4、BGA和节间距小于等于0.65MM的QFP器件焊盘应采用不低于30倍放大镜检测；

5、刚挠结合处需加点胶, 采用耐高温稳定高的环氧树脂：点胶处边缘应整齐，点胶的胶于刚性材料的接触面积＞50%，高度不高于刚性板板面高度，水平距离为1.0-2.5mm。；

6、挠性基材介质厚度不得低于0.05mm,无法满足时需与顾客确认；

7、覆盖膜延伸入进刚性区单边应≥0.635mm，不暴露导体，不延伸到最近的导通孔。

8、带工艺边的刚挠结合板流程调整：

…外形1（铣板1→控深铣1） →钻孔（二钻） →外形（铣板） →电子测试 （阻抗测试→电子测试） →终检（功能检查→外观检查 ）…

说明：

①、SET尺寸必须两边尺寸均需≥80mm才可以改为外形后再测试；

②、SET尺寸不满足要求按原流程。