（B6F2）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用1 | 面铜要求 | 20181217 | B6F220181203 |
| 共用2 | 镀层那个 | 20221122 | 何荣泽2022-11-15北京元六鸿远电子科技股份有限公司军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.面铜要求：

不论制板说明是否有要求，外层完成铜厚均按70+/-20 um控制;

2.报告：

沉金板，要求预审报价勾选镀层厚度测试报告。

预审部分：

CAM部分：