（A9YL）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 1.叉板要求 | 20221202 | 510008A9YL打叉板规则张浪2022-11-29顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2.树脂塞孔 3.阻焊厚度 | 20201112 | A9YL质量要求张浪2020-10-30510008顾客质量要求评审表V2 |

共用部分：

1 光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

2.树脂塞孔：光电板（板厚1mm）BGA区域树脂塞孔凹陷最大25μm，电镀填孔凹陷最大25μm

3.阻焊

阻焊厚度：线顶处≥10μm，线角位≥5μm；

外层底铜≤1OZ；阻焊厚度不能高出MSD以及NSMD焊盘35μm。

外层底铜≥2OZ，阻焊厚度不能高出焊盘50μm

阻焊塞孔：塞孔面不能高出焊盘50μm

预审部分：

CAM部分：

- 叉板要求

10拼以下:客户订单无要求时，按照不允许叉板；
10拼及10拼以上:客户订单无要求或者要求2叉以下时，按2叉，客户订单要求2叉以上时，按客户订单要求。