（V221）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端0002 | 1-10 | 20221212 | US0005终端NAPCO通用制板说明郑玉磊2022-07-07顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 16.材料填写问题 | 20221123 | SE0001NCAB关于出货报告要求邓丽静2022-11-16顾客质量要求评审表 |
| 文件说明 | 客规来源说明 | 20221026 | 应销售要求 |
| 共用部分 | 8.其他8）完成铜厚问题 | 20220824 | IPC-6012E |
| 预审部分 | 15 | 20220414 | SE0001蓝胶要求邓丽静2022-04-08顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.标记9） | 20220330 | SE0001NCAB订单 UL 要求邓丽静2022-03-25顾客质量要求评审表 |
| 终端V221-0001 | 1-7 | 20211221 | V221 终端信息补充说明吴保正2021-12-20V221民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 5.塞孔10） | 20211127 | NCAB关于SPEC中的塞孔要求邓丽静2021-11-23SE0001（旧代码V002）民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 8.其他8）完成铜厚问题 | 20211123 | NCAB关于完成铜厚要求邓丽静2021-11-17SE0001（旧代码V002）民品顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 14.图纸要求 | 20210806 | NCAB 切片要求潘平彬2021-04-01见附件NCAB代码民品顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 10 | 20210318 | 7.4.2.13 AE Appendix 3 - GENERAL PCB REQUIREMENT SPECIFICATION吴保正2020-11-18V002民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 4.3） |  |  |
| FPC部分 | 增加补强区域的柔性桥连的要求 | 20191008 | 销售 |
| Cam13 | ③AB测试条加序列号，板内也需要加序列号；都要加一样的 | 20190417 | XS |
| Cam12 | 阻焊套印 | 20190329 | 销售 |
| GY6(1) | 阻焊厚度变更 | 20181222 | Ncab20181222 |
|  | 单面v-cut需要确认 | 20181026 | xs |
|  | 不允许阻焊套印（厚铜板除外） | 20181011 | xs |
| Gy3(2) |  | 20180927 | xy |
| 工艺4（3） | Enig | 20180910 | 协议 |
| Cam13 | A/B测试条 | 2018-6-8 | 工程 |
| 共用4（2） | 2955 | 20180519 | 销售 |
| GY13 | S1141 | 201805030 | gc |
| 共用11 | 包覆铜 | 20180326 | 工程 |
| Cam13 | A/B测试条 | 20180301 | V22120180215 |
| Cam2 | 提供A/B测试条板GERBER | 20180129 | V22120180120 |
| Gy7(3) | 工艺边宽10mm(含铣槽宽度) | 20171215 | V02920171222 |
| Gy1(7) | Logo | 20171201 | NCAB20171202 |
| GY6(7) | 阻焊油墨型号 | 20171014 | V00220171005 |
| 共用9 | 电测章 | 20170728 | V22120170745 |
| GY4 | BGA不允许少补偿 | 2026/7/30 | V2E820170650 |
| Gy8 | ce | 2026/7/30 | V01020170626 |
| 预审12 | 完成铜≥3oz | 20170427 | V22120170427 |
| 预审14 | 叠层不可更改 | 20170404 | Ncab20170404 |
| Gy8(12) | dwg | 20170310 | V00220170316 |
| Cam11 | 气泡 | 20161214 | 工程 |
| 共用5（9） | 过孔藏锡珠 | 20161022 | 技术中心 |
| 共用部分8(8) | 阻焊 | 20160802 | 协议 |
| 共用部分:10,11 | 铜包覆,PLC | 20160701 | V2QV20160507 |
| 共用部分:6;6) | BGA | 20160617 | V00220160622 |
| 共用部分9;5) | 电测章 | 20160613 |  |
| 共用部分:6;6) | BGA | 20160608 | V01520160612 |
| 共用部分:9;4) |  | 20160521 | 工程 |
| 预审部分:13 | 顾客制板说明 | 2016.05.09 | V22120160508 |
| CAM部分:10 | 离子污染 | 2016.04.13 | 协议补充 |
| 共用部分1;7) | 标记 | 2016.3.15 | V00220160318 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

文件说明：共用部分,预审部分,CAM部分，FPC部分的要求来源于AE Appendix 3 - GENERAL PCB REQUIREMENT SPECIFICATION,此文件一般出现在订单文件如下图位置，如果客户要求参考此份文件，请直接参考共用部分,预审部分,CAM部分，FPC部分的要求

共用部分：

- 标记：

  - 若顾客指定位置或板内无位置可以加下公司LOGO，需与顾客确认LOGO的位置；

  - 顾客制板说明里没有说明要求时，不允许加无铅标记、ROHS 标记/文字，P/N/REV等；

  - (删除)

  - 除非制版说明上有特别的要求,否则周期的格式都是4位数的(WWYY)格式；

  - 顾客无要求时需要加我司标记(FP和周期必须加，其他标记可以加下时按加处理，加不下时可以不加)；顾客有要求时按顾客要求加标记(我司全套标记中要求中未提到的，可以加下时按加处理，加不下时可以不加)；

  - 顾客不允许加批量管制号（包括：识别码、可追朔编码等）；

7）如下为NCAB的logo(包括pdf和gerber格式)，当客户有要求添加时可按附件格式添加，默认和工厂标记加在同一层。具体是否要添加需以单个订单文件要求为准。

8) 当客户要求添加CE标记时，请参照附件添加

9）所有NP单，如果调厂制作不要更改UL 信息，与上一批生产工厂的UL信息保存一致

- 板材、叠层：

  - 顾客对叠层没有要求时，层间成品介质厚度必须≥90UM(包括HDI板)(注：工程若要合拼必须考虑需满足此要求), 如果不满足完成90um（理论值4.26mil）的请每个订单与客户端确认；

- 钻孔：

  - ERP各钻孔工序备注使用新刀钻；ERP中备注：孔壁粗糙度不可大于25um

孔铜按IPC3级控制，即最小20、平均25UM。面铜按IPC3级控制；（如果终端顾客的铜面要求大于IPCIII级,则按终端顾客的要求控制，如果终端顾客的铜面要求小于IPCIII级,则按IPCIII级要求控制）,相关IPC3级标准最小完成铜厚见如下：

| 基铜（OZ） | IPC III级标准最小完成铜厚(UM) |
| --- | --- |
| 0.33 | 34.3 |
| 0.5 | 38.4 |
| 1 | 52.9 |
| 2 | 83.7 |
| 3 | 113.6 |
| 4 | 144.5 |

2) 文件信息中要求孔径公差为+/-0mm或无孔径公差要求时，PTH公差 +/-0.075mm、NPTH +/-0.05mm即可；制板说明中无要求时，孔径大于等于6.35mm的NPTH或PTH孔公差按照+/-0.1mm;过孔公差按照+0.075/-∞mm

3）当客户对过孔有孔径公差要求时，如无法满足，则必须提出确认

- 线路、表面工艺：

1. BGA必须按照我司正常补偿规范补偿，允许规范范围内的少补偿，规范范围以外的少补偿不允许，如有超出规范之外少补偿或者削盘的，必须要提出确认

2. 文件没有特别要求；蓝胶厚度为0.30-1.0MM

3. 无要求时，化学沉镍金Au：0.05-0.125μm，Ni：3-6μm；化学镍钯金：金：最小0.05μm，钯厚：0.15~0.3μm，镍厚3~6μm

- 过孔工艺：

  - 若客户设计过孔一面开窗，一面盖油，可以在盖油的一面添加比孔小6MIL的开窗。

  - 阻焊开窗与过孔等大，请将阻焊开窗修改为比孔小6MIL制作。

  - 元件孔未开窗需要与顾客确认。

  - 如客户没有明确要求是否阻焊塞孔时，对于过孔双面盖油设计，工程可直接按阻焊塞孔进行制作，如客户明确要求不阻焊塞孔时，提出与客户确认。

  - 若说明中有提到“vias may be plugged”，这表明顾客可以接受过孔有绿油或电镀后可以镀满。（CAM处理时不需要塞孔）；

  - 盘中孔（Via in Pad）要求树脂塞孔(指打在贴片上的过孔)；

7). 针对此客户附件及附图示的旧版标准说明模板中的塞孔要求， plug vias with solder mask=No,此类是顾客不要求单独的塞孔流程，不是不允许塞孔，此类我司可以正常塞孔制作。(更新时间：2015/7/16)

8) “盘中孔塞孔不允许绿油冒”

9)顾客不接受过孔藏锡珠

10）NCAB spec关于塞孔，勾选了no plugging, 不是板子不需要塞孔，是客户对塞孔方式没有要求。如有疑问，请进行EQ确认.

- 阻焊、字符：

  - 阻焊厚度

| 基铜 | 完成的阻焊厚度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 铜表面上测量 (Y) | 铜拐角处测量(Z) |
| ≤1 oz | 10 um≤Y≤30 um | ≥5 um |
| 1 oz<基铜<3 oz | 10 um≤Y≤45 um | ≥8 um |
| ≥3 oz | 10 um≤Y≤55 um | ≥8 um |

不允许阻焊套印（完成铜厚大于等于52.9微米时，允许阻焊套印）

  - 孔径≥0.35MM，双面开窗的孔且单边开窗比孔≥4mil的；不允许绿油入孔

  - 文件中焊盘与焊盘之间有阻焊桥，不允许将阻焊桥删除（包括过孔与过孔和过孔与焊盘之间的同一网络）。如间距不足无法做桥，按IPC6002.9.3要求、允许贴片焊盘上阻焊，但上阻焊大小不能超出0.025mm。如果上阻焊仍无法保证做桥，则必须与顾客确认；

  - 字符文设计在开窗的基材面上，不允许删除其上面的字符；

  - 若板材是PTFE，客户不接受我司工程默认板边边框无阻焊区域增加阻焊线避免毛刺做法，需与客户EQ确认是否接受板边毛刺

  - 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认

  - 为防止出现不同批次COC报告中阻焊油墨型号不同的问题，对于NCAB新单需在系统中指定油墨型号

如客户无指定油墨型号，请按我司目前常规油墨型号勾选，具体如下：

| 颜色 | 光亮度 | 是否含卤 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 亮光 | 有 | LP-4G/G-05A P2厂可用静电喷凃油墨： PSR 2000 SP 200T |
|  |  | 无 | LP-4G/G-91 |
|  | 哑光 | 有 | PSR-2000 MT |
| 蓝色 | 亮光 | 无 | LP-4G/B-50 |
|  | 哑光 | 有 | R-500 MBLH |
| 黑色 | 亮光 | 无 | PSR-4000 EG23 |
|  | 哑光 | 无 | PSR-2000 ME8H |
| 红色 | 亮光 | 有 | LP-4G/R-36 |
| 白色 | / | 无 | R-500 WH |
| 黄色 | 亮光 | 无 | LP-4G/Y-31 |

- 外形、拼板：

  - 未经顾客同意，不允许板尖角修改为圆角；

  - 工程需在ERP中V-CUT（含“跳V-CUT”）工艺备注中加入“V槽深度≥0.1mm”的要求，对于板厚≤0.6mm的板若要求双面V-CUT需走难度板评审流程) ; 顾客要求V-CUT角度超我公司能力或需要单面V-CUT时，需要与顾客确认。

V-CUT余厚没有要求时：       板  厚                      余厚及公差

0.50mm – 1.00mm                 0.35mm ± 0.10mm

1.01mm – 1.60mm                 0.45mm ± 0.10mm

1.61mm – 2.00mm                 0.50mm ± 0.10mm

2.01mm – 2.30mm                 0.60mm ± 0.10mm

3）顾客要求拼板，但没有给出拼板方式时，首选V-CUT,其次桥连邮票孔（外形不规则、板包边、板厚小于0.5或板厚大于2.3按桥连邮票孔方式），方式如下（工艺边上的NPTH3个，大小3.0MM,阻焊开窗3.5mm，MARK点3个，正反面均需加反光点，大小1MM,阻焊开窗3.0mm,工艺边宽10mm(含铣槽宽度)，若有铣槽，则槽宽按2.0mm）：

- 其他：

  - 顾客文件中存在“Made In USA”不用理会，按文件制作；

  - 顾客同意并允许我们可以削铜皮或焊盘最大允许2mil，可移线最大2mil。其他在没有得到顾客的同意时，不允许工程人员对文件功能性的更改。比如：去掉或增加阻焊桥、给过孔加开窗等；

  - 所有的板子其尺寸都必须按照客户所提供的FAB drawing里的图形尺寸制作，如果顾客在制图文件中明确指出更改，那么可按照顾客制图文件中的要求进行更改；

  - GEBER里的外型文件（cust-outline.pho or pdc-outline.pho）只供参考，如果GERBER里的外形尺寸与FAB drawing里的图形尺寸差异≥10mil时，必须与顾客确认；

  - 当板子以拼板方式制作时，顾客会提供COUPON FILE。COUPON的添加位置标注在FAB drawing拼板图形中(如附图)。如果拼板不要求制作COUPON，会在FAB drawing里注明：

  - 若顾客提供了拼板后的贴片文件，需用贴片文件与拼板文件进行对比检查，确保拼板正确性；

若有阻抗要求，需提供阻抗测试条，只要顾客需要提供不在板子上、单独分开出货的coupon（包括阻抗测试条），那么工程就需要在coupon上加上字母“FP”、客户型号及周期，当为无铅喷锡时，需添加无铅标记(板内不加标记的时候也按照此要求执行)

7)当顾客文件中有要求塞孔材料为树脂且塞孔类型为IPC-4761 TypeV/ VI时，需工程与客户EQ建议为按照树脂塞孔类型IPC-4761 type VII 制作; 客户未指定塞孔材料且要求按IPC-4761类型 VI时，默认按照阻焊塞孔，而不要采用树脂塞孔.

8）对于外层完成铜厚，客户文件中的完成铜厚值都默认为最小完成铜厚，如果不能按客户要求的铜厚制作则按如下方式与客户确认
①当客户文件中完成铜厚单位为重量单位（OZ）时，最小表面完成铜厚应用该特定铜重量在IPC-6012中的表3-14中加工后的最小箔层厚度与客户确认，例如客户设计文件中要求完成铜厚为2OZ，那么应该与客户确认最小完成铜厚应为55.7μm；
②客户文件中完成铜厚单位为长度单位（μm或者mm）时，则参考IPC-6012中的表3-15与客户确认最小完成铜厚

- 测试章要求:

如果客户制板说明中没有特别要求添加电测章,请按不添加电测章处理.

如果顾客制板说明中有电测章要求时，则按如下执行：（CAM制作时需抓图纸指定区域）)：

1). 当客户要求加电测章（英文表述为ET stamp），但对电测章字样无特别要求时，工程按常规指示加盖电测    章（即盖E字样或T字样章均可）。客户有特别字样要求（如ET,QC等字样要求），需与客户确认电测章方式。

2). 当客户提供实物图中有“ET”字样时，工程忽略“ET”字样要求，按客户指定位置按我司常规加盖电测章（即盖E字样或T字样章均可），如无空间时，可在公司标记或周期附近较明显的区域盖电测章；如再无法满足，则需提出确认。

3). 当客户要求加电测章，但无特别说明每个单元均需盖电测章时，对于≥10 拼交货的set板，电测章统一加盖到工艺边上。

4) 此客户的电测章不允许采用字符丝印的方式添加，必须采用盖章的方式添加

5) 顾客对电测章无特别要求时,如果拼板内的小板没有足够的空间可以加下电测章，可盖在拼板的附边上（无需与顾客确认）

10.如果顾客文件要求添加CTI标记时，应依据PLC等级系统的规定执行，例如：175-249V = PLC 3，板上应标记为“PLC 3”，对应列表如下：

175≤CTI＜250                    PLC 3

250≤CTI＜400                    PLC 2

400≤CTI＜600                    PLC 1

600≤CTI                         PLC 0

| 板材 | PLC等级 |  | 板材 | PLC等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1141 | PLC 3 |  | RO4350B | PLC 0 |
| S1000-2 | PLC 3 |  | RO4003C | 无相关测试数据 |
| S1150G | PLC 1 |  | RO4360G2 | PLC 2 |
| S1165 | PLC 3 |  | TMM10、TMM10I | 无相关测试数据 |
| S1600 | PLC 0 |  | 25FR | PLC 0 |
| IT180A | PLC 3 |  | 25N | 无相关测试数据 |
| FR402 | PLC 3 |  | RT5880 | PLC 0 |
| FR406 | PLC 3 |  | RO3003 | PLC 0 |
| FR408 | PLC 3 |  | 85N | PLC 0 |
| FR408HR | PLC 3 |  | VT-901 | PLC 0 |
| PCL-370HR | PLC 3 |  | EM-827 | PLC 0 |
| IS400 | PLC 3 |  | EM-825 | PLC 0 |
| IS410 | PLC 3 |  | TU872SLK | PLC 3 |
| N4000-12 | PLC 3 |  | R-5725 | PLC 3 |
| N4000-13 | PLC 3 |  | R-5775 | PLC 3 |
| N4000-13EP | PLC 3 |  | R-1577 | PLC 3 |
| N4000-13SI | PLC 3 |  | VT-47 | PLC 3 |
| N4000-13EPSI | PLC 3 |  | VT-481 | PLC 3 |
| S1150G | PLC 1 |  | IT-150DA | PLC 3 |
| IT-170GRA1 | PLC 1 |  | TU-768 | PLC 3 |
| IT158 | PLC 3 |  |  |  |

11. 包覆铜要求：

此客户当存在通孔树脂塞孔时，需要按包覆铜制作要求制作，不论验收标准为IPC II或III级，包覆铜厚度均按最小5um制作，我公司可以制作，若客户制板说明中要求包覆铜＞5um，需建议客户改为最小5um。

12. 当客户制板文件中提供了DWG拼板文件时，该文件只能作为拼板参考，实际拼板必须按照该文件中的标注尺寸为准（客户提供的DWG文件导入GENESIS后，标准尺寸会与导入的尺寸不一致，所以必须更改为按标注尺寸，已投诉过多次）

13. S1141板材替换为IT158板材规则

| S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户代码 | 技术中心给出替换规则 | 工程执行要求 |
| V221 | 不允许替换 | NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换。新单：按新客规执行。 |

V221终端顾客Westell  终端客户要求优先于NCAB要求

此顾客终端顾客公司名称若为Westell时，工程需按附件要求制作(终端顾客代码：V221-0001):

V221终端0002顾客名称：NAPCO终端客户要求优先于NCAB要求

1.内外层最小完成铜厚参考IPC 3级标准

2.叠层结构需与客户确认

3.板厚1.57mm（0.062inch）时，公差+/-10%

4．最小孔铜25μm

5.非过孔PTH孔孔径公差：

孔径≤0.8mm的孔，当孔径不是0.05mm的倍数时与客户EQ确认建议公差放宽到+/-075mm，孔径为0.05mm的整数倍时，公差按+/-0.05mm无需确认；

0.83mm（33mil）≤孔径≤1.6mm（63mil）时，孔径公差+/-0.075mm（3mil）

1.62mm（64mil）≤孔径≤4.78mm（188mil）时，孔径公差+/-0.1mm（4mil）

6.铣外形公差+/-0.25mm

7.翘曲度≤0.5%

8.标记默认添加在单元板内元件面，颜色默认为白色

9.阻焊颜色默认为深绿色。

10.不允许叉板出货

预审部分：

- 顾客各层文件说明表：

| 文件名 | 用途 |
| --- | --- |
| FAB Drawing | 孔符图 |
| CUST－Outline.PHO PDC-outline.pho | 外形文件（仅供参考） |
| Array－Frame.pho | 拼板外形文件 |
| PD COUPON | 测试附连片模版 |
| L＃CARBON.pho | 碳油层 |
| L＃Peel.pho | 蓝胶层 |
| L＃sel-plate.pho | 选择性表面处理层 |
| L＃PLUG.pho | 塞孔层 |

- 对于阻抗板，通过调整叠层结构、线宽及线距能满足阻抗值和公差要求，不需与顾客确认，可直接下线。但如果涉及到基铜或完成板厚的更改，则必须与顾客确认；

- 针对非阻抗但有有具体叠层层间厚度要求的，必须严格按顾客要求叠层；

- 如果客户在说明文件中有如下说明内容，不允许更改客户基铜，则在未确认的情况下不允许更改客户任何层的基铜；

- 工程可忽略顾客制板说明中的“NCAB ENG SPEC.pdf”；

- 当顾客提供IPC网络表时，必须进行网表文件比较，有开、短路须确认；

- 提供GERBER时，请在邮件标题加上“Working Gerber”以区别；顾客要求在提供的光绘文件压缩包中增加叠层结构（已经通过程序自动提供），请预审选择叠层不可更改选项。

- 若客户在PDF制版说明中有按IPC3的要求，同时注明了孔铜最小25um时，如由于以下项目使最小孔铜无法满足25UM时，需发邮件给销售转顾客确认（若顾客在DPF中只写了IPC3,没有写min25um时，则孔铜按min20微米，avg25微米制作）：

  - 当板厚孔径比超能力；

  - 当线宽间距超能力；

  - 当部分线路比较孤立时；

  - 当同时存在孔径公差要求+/-2mil的压接孔时；

- 如果顾客文件中有指明PDC标准，则直接用IPC2级标准替代；若顾客制版说明中没有指明验收标准，则按照IPC 2级标准制作，如果顾客文件中有具体指明IPC标准，则按顾客要求填写；

- 制版说明里阻焊油墨要求用“dark green”，无特别说明备注，用普通绿色油墨替代；

- 顾客文件中出现的描述阻焊的单词SATIN是半哑光类型的油墨，如没此类油墨需请购；

12  新单和NOPE更改单均只需要发光绘给客户保存即可，无需确认，制作完成可以直接下线；。

13. 为保证板边不露铜，客户允许板边焊盘削铜2mil以内，板边线路允许移线2mil以内确保不漏铜。超出此允许范围需要提出EQ和客户确认

13. 如客户drawing图纸中说明“Plug Vias with Soldermask = No”（如下表格格式，其他表格提及此句，请提出EQ确认），客户的意思为不要求阻焊塞孔，但是我们可以根据设计或其他需求，进行阻焊塞孔。

14. 工程系统必须勾选：叠层不可更改选项（包括双面板）

15. 客户通用说明中蓝胶要求型号为peters SD 2955，我司无此型号时，有蓝胶要求的新单，需要和客户EQ沟通蓝胶型号（NP单销售下NP更改单处理）

16. 预审系统需填写具体的板材型号和阻焊油墨型号，如板材型号：IT180A，阻焊油墨：PSR-4000;不允许填写FR4HTG,FR4MTG等

CAM部分：

- 在ERP终检“特殊要求（客户规范）”栏，须填写“NCAB顾客协议”；

- 若板有塞孔要求，则需将塞孔文件同其他WORKING GERBER一起发给顾客；如果增加了A/B测试条，请给顾客提供生产panel的PDF格式文件

- 单元板内不允许添加分流点（如果需要在板内添加分流点，必须与顾客确认）。针对内外层的工艺边上，除客户有要求和客户原文件中设计有阻流块、铜皮或网格外，内外层工艺边上全部都必须按要求添加方形的阻流块（包括内层负片层），不需要确认；

- 所添加的分流点离孔、反光点、其它图形的距离必需在100MIL以上，分流点图形必须是50mil的方形铜块；

- CAM给顾客做贴片文件时，不能包含测试点

如果顾客没有提供贴片文件，需要CAM给顾客制作贴片文件时，必须在做好的贴片文件压缩包中包含一个名为：important information.txt文件(程序已经自动实现),文件内容为:

Important information!

IF a specific paste layer was not provided in the original Gerber files, then the paste layer has been created by the factory

with reference to the copper and solder mask layers.

It is the responsibility of the customer /

receiver of this stepped paste file to carefully check this file before ordering the stencils.

NCAB Group

- P2厂针对NCAB客户，叠层结构为非起始铜箔的订单，“减薄铜”流程后增加“半成品检查”流程。即只要不是直接在层压基铜上进行的“减薄铜”，则“减薄铜”流程后都需加” 半成品检查”流程，比如中间有电镀的情况

8. 请在ERP的“型号备注”栏目备注“提供给客户的实验板只能贴NCAB的Solder Sample内标签，不能有其它标签”

9.当有PNL序列号制作要求且各PNL序列号数值不同时：

必须参照4V2210CL流程和文件设计，增加【字符1】流程（不能采用【印序列号】流程），采用字符打印的方式制作PNL序列号。针对非白色字符不能打印的，也可参照确认单提出确认，建议：PNL序列号按白色字符油墨制作

10. 离子污染度：非喷锡板≤0.8ug.NaCl/cm²，喷锡板（无铅/有铅）≤1.0μg NaCl/cm²

11. 为解决阻焊气泡问题，此客户订单在P2厂生产时，当阻焊颜色为绿色且油墨型号无要求时，需要采用静电喷涂工艺制作

12.删除

13. A/B测试条：

①当客户要求加A/B测试条时，请按客户的模版加，模版可参考2V221WY1（双面板）、AV221015（多层板）制作，注意孔和焊盘按A/B测试条的制作规则要求进行更改。

②测试条中的PN号、周期、序列号请注意按要求制作，同时还需要加FP字母。（注意：周期需要与交货板的体现方式一致，例：交货板加在线路，则COUPON中的周期也要在线路；交货板加在字符，则COUPON中的周期也要在字符,板内周期标记和测试条上对应层要求完全一致。主要为了避免交货板上的周期与COUOPON中的周期不一致的情况）（下图为模版，但需多增加FP字母）

③AB测试条加序列号，板内也需要加序列号；都要加一样的

14.图纸要求

.客户要求切片需要打到所有层都有连接盘，需要CAM配合：①没有测试条（孔）设计的且客户订单设计没有删除孤立焊盘的，由工程提供所有层都有焊盘的孔的位置图纸给生产，生产按照图纸指示打切片；
②.没有测试条（孔）设计的且客户订单设计有删除孤立焊盘的，工程不提供位置图纸。

FPC要求:

- 对于顾客没有指明补强压合介质的情况，默认使用纯胶；

- 对于顾客明确要求冷压补强的情况，需向顾客说明冷压补强的风险；

- 工程确认问题汇总：

- 挠性板和刚挠板，涨缩要求控制0.10%（万分之十）；

- 对于多拼板，若客户没有提供图纸，我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控；

- 针对补强区域的柔性桥连，将桥连区域的补强外形向板内缩小0.1mm制作，避免对位偏差导致的偏位