（C1P5）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分 | 1 | 20220517 | 510643NTS-QI-0914 V1.1 PCB质量管理规范张浪2022-05-05顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1-6 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.标记

①在顶面（元件面）字符层添加我司全套标记和周期，如顶面没有字符层时，可以直接加一层字符标记。如果顶面空间不足，字符标记可以加在底面（焊接面）。

②任何标记都必须与Mark点保持2.5mm以上的距离

2.孔/槽

①孔径尺寸公差

| 类型/孔径 | ￠≤0.31mm | 0.31mm＜￠≤0.8mm | 0.8mm＜￠≤1.60mm | 1.6mm＜￠≤ 2.5mm | 2.5mm＜￠≤6.0mm | ＞6.0mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTH孔 | ﹢0.08/-∞mm | ±0.08mm | ±0.10mm | ±0.15mm | +0.15/-0mm | +0.3/-0mm |
| NPTH孔 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | +0.10/-0mm | +0.10/-0mm | +0.3/-0mm |

②阶梯孔深度公差：小孔I1深度公差+/-0.15mm，默认钻头角度130°。如下阶梯孔示意图：

③阶梯槽：槽形加工精度+/-0.2mm

④半金属化槽：台阶铣深与台阶宽0.2mm≤L≤0.5mm

⑤孔铜

无要求时默认1级标准，有要求时按客户要求指定等级

| PTH孔性能指标 | 2级标准 | 1级标准 |
| --- | --- | --- |
| 板面和孔壁的平均铜厚 | ≥25μm | ≥20μm |
| 局部区域铜厚 | ≥20μm | ≥18μm |
| 机械埋/盲孔局部区域铜厚 | ≥18μm | ≥15μm |

3.板厚

板厚公差如下

| 板厚度（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- |
| 1.0及1.0以下 | ±0.1 |
| 大于1.0小于等于1.6 | ±0.14 |
| 大于1.6小于等于2.0 | ±0.18 |
| 大于2.0小于等于2.4 | ±0.22 |
| 大于2.4小于等于3.0 | ±0.25 |
| 大于3.0 | ±10% |

4.外形

| 外形尺寸 | 公差（mm） |
| --- | --- |
| 长宽度尺寸≤300mm时 | ±0.2 |
| 长宽度尺寸＞300mm时 | ±0.3 |
| 板内所有挖空区域 | ±0.13 |
| 位置尺寸 | ±0.2 |

5.表面处理

沉金金厚要求0.05-0.1μm

6.翘曲度

翘曲度≤0.75%

预审部分：

1.板材要求：板材可从EM827，S1000-2，IT180A，ROGERS RO4350中选择（仅适用于刚性板）

CAM部分：