（S9SJ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 1 | 20220822 | 320889客户PCB进料检验规范罗孝贤2022-08-15顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1-6 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

1)顾客制板说明中无要求时，加快捷全套标记，加周期以及板材型号

2)Mark 点2.5mm范围内不允许添加任何标记

2.孔：外层PTH最小环宽50μm

3.阻焊

假性露铜：BGA区域不允许假性露铜

导体表面阻焊厚度≥10μm，线角位（B）阻焊厚度≥5μm，基材表面≥20μm

4.板厚公差

| 板厚（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- |
| 1.0及以下 | +/-0.1 |
| ＞1.0，≤1.6 | +/-0.14 |
| ＞1.6，≤2.0 | +/-0.18 |
| ＞2.0，≤2.4 | +/-0.22 |
| ＞2.4，≤3.0 | +/-0.25 |
| ＞3.0 | +/-10% |

5.外形公差

| 长宽尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- |
| ≤300mm | +/-0.15 |
| ＞300 | +/-0.2 |
| 板内挖空区域 | +/-0.13 |
| 位置尺寸（板内定位孔，压接孔，V-cut等距成型边） | +/-0.15 |

6.翘曲度

| 板的状况 | 最大翘曲度 |
| --- | --- |
| 无SMT板 | 0.7% |
| 板厚＜1.6mmSMT板 | 0.7% |
| 板厚≥1.6mmSMT板 | 0.5%，同时最大弓曲变形量≤1.5mm |
| 非对称混压板 | 0.7% |

预审部分：

CAM部分：

1.叉板要求：允许单叉