(AA0M/A00N)顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 5.阻焊，字符4） | 20220729 | 20220728销售和工程确认 |
| 预审部分 | 6.板材要求（新增板材型号） | 20220124 | 更新版-锐捷网络PCB技术规范及验收标准（2020版）V1.2刘森林2022-01-19350001民品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 6.板材要求3） 7.测试孔要求 | 20211228 | AA0M2021120801订单板材和测试孔阻焊要求补充表刘森林2021-12-09350001民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 4. 线路、表面工艺5）引线残留 | 20210809 | AA0M/A00N/AA0N/AAQR/AA0P/ACXL/ACXI锐捷网络PCB技术规范及验收标准（2020版）刘森林2020-03-25顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 14.层偏要求 | 20201221 | AA0M/A00N/AA0N/AAQR/AA0P/ACXL/ACXI锐捷网络PCB技术规范及验收标准（2020版）临时增补刘森林2020-09-14顾客质量要求评审表 |
| 预审 | 6板材要求3） | 20200708 | Gc |
| 预审 | 6.板材要求 | 20200421 | AA0M/A00N/AA0N/AAQR/AA0P/ACXL/ACXI锐捷网络PCB技术规范及验收标准（2020版）刘森林2020-03-25顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 共用2. 1）板厚公差 3. 3)孔铜厚度4）锥形孔深度5）背钻 6）非支撑孔 4.2）表面处理e）f）g) h) 5.3）字符备注 6.1）V-CUT 3)外形公差 4）阶梯板 8.焊盘 9塞孔要求10桥宽度 11.金手指倒角 12.介质厚度公差 13铜厚公差 |  |  |
| 预审5 | 无铅要求 | 20191114 | 350001锐捷网络客户补充要求刘森林2019-11-04顾客质量要求评审表 |
| CAM7 | 电测 | 20181114 | Aa0ma00n201811154 |
| 共用7(2(b)) | 翘曲 | 20170803 | AA0M20170751 |
| 共用5（2） |  | 2026/7/30 | AA0M20170711 |
| CAM5 | 加生产型号 | 20170606 | AA0M20170609 |
| 预审5 | OSP | 20161011 | AA0M20161003 |
| CAM部分：4 | 生产图纸 | 2016.04.01 | AA0M,AA0N,AA0P,A00N20160337 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

  - 快捷标记加在字符层，周期格式为：WWYY,(顾客制板说明中特殊要求除外)；

  - 客户板内都设计有ROHS标记，但表面工艺为喷锡，不用确认，按客户要求制作；

  - 标记优先加在底层字符，若无空间加时，可加在顶层字符；

- 板材、叠层：

  - 板厚公差：

| 板厚（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- |
| 1.0及1.0以下 | ±0.1 |
| 大于1.0小于等于1.6 | ±0.14 |
| 大于1.6小于等于2.0 | ±0.18 |
| 大于2.0小于等于2.4 | ±0.22 |
| 大于2.4小于等于3.0 | ±0.25 |
| 大于3.0 | ±10% |

  - 层间介质大于等于0.09mm；

  - 如果客户要求外层完成铜厚1.5OZ,如果我们做不到时需与客户确认；

- 钻孔：

- 孔盘等大且无电性能连接时，可按NPTH；压接孔孔铜1mil以上；

- 孔径公差(压接孔除外)：

| 孔径（MM） | 0-0.3 | 0.31-0.8 | 0.81-1.6 | 1.61-6 | 大于6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTH | 0.075/负无穷 | ±0.075 | ±0.1 | ±0.15 | +0.3/-0 |
| NPTH | ±0.05 | ±0.05 | ±0.075 | ±0.1 | +0.3/-0 |

3）孔铜厚度（包括现场控制指标）

| PTH性能指标 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平均铜厚≥25μm | 含POFV孔要求 | / |
| 单点铜厚≥20μm | 含POFV孔要求 | / |
| 镀通延伸率常温下≥18μm |  | 工程在MES备注 |
| PTH深镀能力≥60% | Lincecard | 工程在MES备注 |
| ≥5% | Backplane | 工程在MES备注 |
| PTH孔壁粗糙度≤30um |  | 工程在MES备注 |
| 机械埋/盲孔局部区域厚度≥18μm | 含POFV孔要求 | / |
| POFV铜厚（孔上部位）≥6μm |  | 工程在MES备注 |
| POFV孔口凹陷≤50μm |  | 工程备注：若现场无法做到可提EQ与客户确认 |

4）锥形孔深度公差+/-0.2mm，角度45°+/-5°

5）背钻

①表层铜环：表层不允许有铜环残留（此要求MES备注），当设计文件过孔孔环大于钻刀直径时，可根据自身工艺缩小孔盘，以保证背钻孔无残留铜环。

②走线与背钻孔的距离：最小距离S≥6mil，设计不符合要求的需EQ确认。

③背钻Stub长度G最小值≥2mil。(备注)

④背钻深度h≤20mil时为绝缘背钻，必须塞孔。

6）外层非支撑孔孔环最小0.1mm

- 线路、表面工艺：

1）成品PTH内层环宽≥0.025mm；过孔的内层PAD与线接壤处以外区域允许≦90°破盘,但必须保持孔盘与导线连接处导体宽度大于90%的导线宽度, 且不小于最小的侧面间距表面处理

2)表面处理：

a) 硬金：镍大于等于3.81微米，金大于等于0.76微米

b) 软金：镍大于等于2.54微米，金大于等于0.05微米

c) 电金：镍大于等于2.54微米，金大于等于0.254微米

d) 铅锡厚度：2-25.4微米

e） 沉金：镍厚≥2.54μm，金厚0.05-0.125μm

f)化学镍钯金：镍厚≥2.54μm， 钯厚0.05-0.15μm，金厚0.05-0.1μm

g） 化学锡：锡厚0.8-1.2μm

- 金手指：镍厚≥2.54μm，金厚≥0.8μm

3)金手指：当客户没有金手指深度和角度要求时，深度1.6+/-0.2mm,角度20度+/-5度,当板厚小于等于1.16mm时，深度大于等于0.5mm；

4)附图所示焊盘对应一半在铜皮上，一半在基材上，且对应位置无焊盘和钻孔，按文件制作,无需确认；

5)金手指不允许有引线残留，或者引线残留在侧边（引线不能进入到金手指中间50%），引线在侧边的不允许有金属毛刺。

- 阻焊、字符：

  - 客户要求小于等于16MIL的过孔要塞孔处理时，在左右两边开窗带上的过孔不用塞孔，如果是单面开窗的测试孔或盘中孔都按塞孔做；

  - 单面开窗的孔，按照半塞孔处理，从非开窗件面塞，塞孔不透光, 工程制作按以下方式处理：

A） 表面工艺沉金：阻焊按正常塞孔，单面开窗不掏曝光点制作

B） 表面工艺镀金：阻焊按正常塞孔，单面开窗不掏曝光点制作

C)  表面工艺OSP:阻焊按正常塞孔，单面开窗不掏曝光点制作,半塞孔内可能藏药水，使用时间过长，微蚀药水可能咬断孔铜，客户接受孔内藏药水孔铜被咬断开路风险。预审无需再与客户进行确认

D) 除以上A)、B) 、C)外，需要与顾客EQ确认

3）字符备注：板上出现的用导体蚀刻出的标记以及网印或盖印的标记符合丝印标记的要求，蚀刻标记

与焊盘的距离≥0.2mm

4）阻焊厚度：线上阻焊厚度大于等于10微米(线角厚度≥4微米)，阻焊最高点未高出焊盘35微米

- 外形、拼板：

  - V-CUT：

| 板厚（H） | 余厚(mm) |
| --- | --- |
| ＜0.8 | 0.35+/-0.1 |
| 0.8-1.6 | 0.4+/-0.1 |
| ＞1.6 | 0.53+/-0.13 |

| 板厚（H） | 角度(°) |
| --- | --- |
| 1.0-1.8 | 45+/-5 |
| 1.8-3.0 | 45+/-5或者60+/-5 |

外形备注：V-CUT偏移公差，上下槽允许最大偏差+/-0.15mm

2）如图所示拼板文件中部分位置的邮票孔设计与其余位置不一致时,

- 单板与工艺边之间，按单排邮票孔设计，添加在单板侧

- 单板与单板之间按双排邮票孔设计

3）外形公差

| 长宽度尺寸 | 公差 |
| --- | --- |
| 长宽度尺寸小于300mm时 | ±0.2mm |
| 长宽度尺寸大于300mm时 | ±0.25mm |
| 板内所有铣空区 | ±0.13mm |
| 位置尺寸 | ±0.2mm |
| 金手指位置尺寸 | ±0.13mm |
| 金手指宽度尺寸 | ±0.05mm |

4）阶梯板：阶梯槽深度公差+/-0.25mm

- 其他：

  - 发顾客的确认单或钢网文件必须使用RAR压缩,如为ZIP顾客服务器将会隔离掉；

  - 翘曲度：

- 对于无SMT的板，其翘曲度按0.70%控制；

- 对于有SMT的板子，翘曲度按0.50%控制,且翘曲高度需满足：翘曲高度不超出1.5mm(在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲＜0.1%的板子直接制作,在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲≥0.1%的板子，先发技术中心评审后，再和客户EQ确认)；

- 焊盘

  - 内层反焊盘：实际反焊盘尺寸偏离设计反焊盘尺寸≤+/-2mil（适用于铜厚＜2OZ）

反焊盘单边隔离环环宽≥0.075mm

2）内层孔环环宽≥0.025mm，内层线路距离钻孔孔壁≥0.075mm

3）内层非功能焊盘

厚铜PCB：对于设计文件中保留的内层非功能PAD，允许根据实际制作能力进行删减，单从可靠性

角度考虑，当PCB层数≥6层，内层需要保留4层孔盘，保留的孔盘对称分布，且保留相邻孔盘的跨度层

不超过4层；当PCB层数＜6层，则全部保留内层孔盘。（孔盘包括功能和非功能盘）

4）焊盘公差（一般按照二级要求执行若因设计问题无法执行可与客户EQ确认）

对于局部过孔厚2mil或3mil的厚铜PCB，焊盘公差±15%。

9.塞孔要求

1）板厚≤3.2mm的单板：8~12mil的成孔采用绿油塞孔；背钻深度≤20mil采用绿油塞孔；背钻深度

大于20mil的采用树脂塞孔，或者不塞孔非背钻面采用小开窗确保绿油不入孔。

2）pitch＜0.8mm的BGA区域孔必须塞孔。

3）板厚＞3.2mm的单板采用树脂塞孔。

10.铜桥宽度

设计铜桥宽度≥3.4mil，实际铜桥宽度偏离设计值≤±2mil（公差适用于铜厚＜2OZ），且实际铜桥最小

值≥2.5mil（实际铜桥要求需备注给现场）

11.金手指倒角

1、抛斜边角度(下图θ)公差范围:±5°；

2、金手指抛斜边深度（下图A）公差范围: ±0.13mm；

12.介质厚度公差

按照下表要求执行，若因产品设计无法做到可提工程EQ与客户确认。

| 介质厚度（mm） | 公差(mm) －2级标准 |
| --- | --- |
| 0.025~0.119 | ±0.018 |
| 0.120~0.164 | ±0.025 |
| 0.165~0.299 | ±0.038 |
| 0.300~0.499 | ±0.050 |
| 0.500~0.785 | ±0.064 |
| 0.786~1.039 | ±0.10 |
| 1.040~1.674 | ±0.13 |
| 1.675~2.564 | ±0.18 |
| 2.565~4.500 | ±0.23 |

13.铜厚公差

| 孔壁厚度 | 设计完成铜厚 | 实际完成铜厚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体孔铜最小1mil | 2OZ | 50-90 |  |
|  | 3OZ | 80-120 |  |
| 整体孔铜最小2mil | 2OZ | 50-100 |  |
|  | 3OZ | 80-120 |  |
| 局部孔铜最小2mil 其他孔铜最小1mil | 2OZ | 50-100 | 以非加厚区域为准 |
|  | 3OZ | 80-120 |  |
| 局部孔铜最小3mil 其他孔铜最小1mil | 2OZ | 60-100 | 以非加厚区域为准 |
|  | 3OZ | 80-120 |  |

14. 层偏要求

1）将快捷内部的层偏测试COUPON 加在PCB内工艺边上，若工艺边较小或者PCB内没有工艺边，则加在PNL工艺边上。（设计规则参考中兴设计规则,导入Genesis F8脚本）

2）相邻层≤3mil，整板层偏≤5mil。

3）若客户在单元板内设计有层偏测试孔，测试孔的位置图提供给生产以便生产识别打切片。测试孔示意图如下，孔径一般为8.1mil。

预审部分：

- 顾客技术接口：客户关于工程的要求：

  - 所有工程确认，统一发给接口人霍林杰，抄送刘浩和范士壮；工程确认邮件主题需要注明该板的PCB设计工程师的名字

  - 霍林杰邮箱：huolinjie@ruijie.com.cn和hgw81@tom.com，工作电话：0591-28053888-6205,手机：13950427562；刘浩的邮箱：liuh@ruijie.com.cn，手机：13799310770，工作电话：0591-83057278；范士壮邮箱：fansz@star-net.cn

- 叠层：

  - 顾客允许我司不使用顾客说明中指出的半固化片型号

  - 介质厚度调整与顾客要求的相差1mil以内无需确认

- 线路：

- 线宽调整与实际文件相差在0.5mil以内无需确认

- 压接孔：客户有用图片抓出哪些是压接孔，但并未指出孔径时，需与客户确认

- 无铅要求: 顾客要求表面工艺均为无铅，若为有铅喷锡，须出与客户确认更改为无铅表面工艺

- 板材要求

1）FR-4板材必须使用客户指定板材（FR-4板材库如下），高速板材使用PCB制版说明指定板材，若制板说明未指定则需要与客户确认。

| 类别 | 型号 |
| --- | --- |
| 中Tg | EM-825 |
|  | IT-158 |
|  | S1000H |
|  | NY2150 |
|  | NP-155FTL |
|  | TU662 |
|  | H150(LF) |
| 高Tg | S1000-2M |
|  | IT-180A |
|  | TU768 |
|  | EM827 |
|  | H1170 |

内层铜厚≥3oz的厚铜板PP性能要求：选择含胶量≥50%PP，优选顺序106＞1080＞2116，禁止使用7628.

2)针对客户新单或NP更改单，客户制版说明里若要求使用中TG板材的，请直接按客户要求，不要再提EQ与客户确认更改为高TG板材。（个别订单若确因无物料而需更改为高TG的情况销售会提前与客户沟通是否可以更改）

文件优先等级:工程确认＞PCB设计文件＞已批准（签发）的PCB采购合同或技术协议＞本PCB检验标准（客规）＞IPC相关标准

- 测试孔要求

针对客户双面开窗不塞孔设计的层偏测试孔及ICT测试孔，若按客户指定钻刀大小要求无法保证满足客户“双面开窗不塞孔，不允许油墨堵孔”的要求，则请出EQ提出以下两种建议供客户选择确认回复：
1）按客户要求取刀，允许阻焊入孔但不塞堵孔；
2）允许快捷更改取刀大小，同时削旁边的铜，保证孔到铜有5mil的距离（即保持与贵司原对准度coupon设计的孔到旁边导体距离一致）

CAM部分：

- 打叉要求：打叉板要求：在一块多拼板中，打叉板数量不得超过该拼板中单个PCB数量的20%，且拼板中最多打叉板数量为3片，（2-5拼，允许1片；6-10拼，允许2片；10拼以上，最多允许3片），每次叉板来料总数不得超过该批交货量的2%；对于阴阳拼板，不接受打叉板；

- 转移到共用部分；

- 线路：流胶点和分流点的加法：外层：直径R30(mil),中心距50MIL，距离其他线或铜80mil以上；内层：直径R50(mil),中心距70MIL，距离其他线或铜80mil以上；

- 生产图纸：

客户要求提供交货板上最远两个光学点中心距图纸，公差如下（CAM提供标注有最远两个光学点中心距及公差到生产即可）：

| 光学点中心距 | X≤500mm | 500mm<X |
| --- | --- | --- |
| 公差 | ≤4.0mil | ≤5.0mil |

5.加生产型号:

若有工艺边,在工艺边上加我司生产型号,若无工艺边,则不添加

6、由于客户经常有葫芦孔设计（如下图1所示），但是提供的钻带文件没有下图1中高亮显示的槽，请CAM在制作的过程中注意核实孔表，确保不漏槽(此客户漏槽问题，已客诉多单，请特别注意核实孔符列表)；

7.电测要求：

最小绝缘电阻10M欧，开路电阻10欧