（SA3X S329 S564 SAAU）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分1 | 标记 | 20200403 | / |
| CAM1 2(1/2) | 整合SA3X S329 S564 SAAU | 20191230 | SA3X S329 S564 SAAUSA3X S329 S564 SAAU客户补充要求马明2019-12-21顾客质量要求评审表 |
| 预审1 2 | 修改共用1标记 |  |  |
| CAM1 2 3 |  |  |  |
| 公共部分3 | 出货要求：阻抗测试报告 | 20210522 | 张莉2021-05-18SA3X S329军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分3①② | 出货要求 | 20220528 | 陆维克2022-05-17 370004 |
| 公共部分3② | 附着力报告分为阻焊、镀层 | 20220605 | 陆维克2022-05-17 370004 |

公共部分：

1.标记：制板说明中无要求时，加FP全套标记，加周期标记。

2.阻焊:

1)如果间距足够，阻焊开窗需按照规范常规能力设计。

2)阻焊超出焊盘最大高度35μm。

3.出货要求：提供以下报告；

- ①可焊性测试报告；
②附着力测试报告；(由MI备注在包含阻焊附着力测试、镀层附着力测试）

- ③阻抗测试报告。（有阻抗设计的板)

预审部分：

1、（客诉问题点）此代码的订单经常设计高频板材和常规板材的混压，预审时特别注意识别说明信息。

2、由于对方无法及时接收邮件，工程问题确认附件整理完后，先电话与顾客沟通我们的建议选项，预审人员根据电话沟通的结果帮顾客把建议项选上，再发邮件给顾客和客服中心，该单等顾客（或客服中心）回复邮件确认后，再转给下一个环节。

CAM部分：

1.在ERP阻焊工序备注：成品阻焊厚度按照40um+/-25控制，不允许假性露铜，阻焊采用丝网印刷。

2.下图中这种连孔不能删除制作，这种孔也是插件孔，需正常补偿。

3、线路:图1 中包边凹槽设计区域,对应黄色框框微带线面极限削铜,对应绿色框框区域铜皮面需要允许露铜,不允许削(客诉问题)

图1