（ACYK）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 2.2），3），4）；3.1）；4.1），2），3）；5.1）；6.1），2） | 20230107 | 662819EQ共性问题汇总冯晓卿2023-01-04顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2.阻焊 | 20221125 | 662819顾客补充要求冯晓卿2022-11-21顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1序列号 | 20210419 | 20210319工艺与客户确认的结果 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分

- 序列号:序列号允许断号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

- 阻焊，字符

  - 不允许假性露铜

  - 如果客户要求阻焊塞孔，同时存在双面开窗的过孔，允许双面开窗的过孔按文件不塞孔制作；

  - 若部分字符上焊盘，优先移动制作，无法移动的允许掏掉制作，接受字符残缺；

  - 若实际字符层数与说明要求不一致，允许我司忽略说明，按实际文件制作；

3.金手指设计

1）如果客户设计金手指焊盘距离板边太近，允许我司削金手指不超过10mil，保证金手指倒角不露铜制作；

4.孔，线路

1）如果客户设计金属化器件孔和非金属孔芙蓉孔壁间距太近的直接按文件制作接受破孔露铜；

2）如果客户要求控制阻抗，实际文件中没有设计阻抗线，允许忽略阻抗要求，按实际文件制作；

3）如果客户设计金属孔的孔焊盘与孔等大或比孔小，且无电器连接，均允许按非金属孔制作；

5.外形

1）若说明内的外形成品尺寸与实际文件的外形成品尺寸不一致，均允许我司忽略说明内的外形成品尺寸，按照实际文件的外形成品尺寸制作；

6.板厚，叠构

1）图纸板厚1.57mm与文稿描述1.6mm不一致时，忽略图纸内板厚要求，完成板厚按1.6mm制作；

2）如果客户要求外层完成铜厚1.9mil，允许我司更改按完成1oz制作；

预审部分

CAM部分