（S906）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20190104 | / |
| FPC1 | 凹蚀 | 20220617 | 胡广群20220617 |
| FPC2 | 点胶 | 20220618 | 魏礼忠20220618 |
| CAM部分1；MI部分1 | 过孔不允许藏锡珠 | 20230227 崔爱华 | 增加过孔不允许藏锡珠要求刘浩荣2023-02-24S906军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

预审部分：

CAM部分：

- 过孔工艺

过孔绿油塞孔且表面处理为喷锡时，增加曝孔数据

FPC：

- 凹蚀：

所有多层（大于2层）订单的所有孔需要做正凹蚀，凹蚀范围5~40um，优选13um。

- 点胶：

所有订单不允许点胶。

MI部分

1、表面工艺为有铅/无铅喷锡：阻焊显影、有铅/无铅喷锡、功能检查备注：喷锡板不允许过孔藏锡珠