（A581）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 3：1）2） | 20230306 | 430010A581顾客补充要求杨兵2023-02-28顾客质量要求评审表 |
| 2 |  | 20181124 | 标记 |
| CAM部分 | 将原第3点改为CAM部分 | 20230330 | A581顾客补充要求杨兵2023-02-28430010/A581军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分

1.此客户有BGA的订单，要求BGA焊盘的阻焊开窗做到补偿后单边2MIL，可以通过缩小BGA区域的过孔大小实现(蚀刻限定的情况)。有这种情况的订单，拼板优先拼小板(不要超过16*18inch)。

2.标记：制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期标记。

预审部分

CAM部分

1. 阻焊

所有阻焊开窗（包括贴片）改成复合型开窗，无需确认

2.过孔工艺

客户要求过孔树脂塞孔时，需做电镀填平（盖覆电镀POFV）制作,无需确认

MI部分

1、流程：客户要求过孔树脂塞孔时，树脂塞孔后需增加板镀流程