（C1F5）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共部分2、3 | 过孔工艺、阻焊 | 2021-4-19 | 刘铃2021-1-27 |
| 公共部分2 | ()红字)可 改为 请 | 2021-12-03 | 谢寻 |
| CAM部分1 | 序列号不允许断号 | 2022-02-09 | 刘铃2022-01-24510038军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第2点； CAM部分第2点；MI部分第1点 | 过孔工艺 | 2023-03-27 | C1F客户修改树脂塞孔客规要求刘铃2023-03-22C1F5（510038）军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期；

- 过孔工艺:

- 不允许过孔藏锡珠，为规避此问题,钻刀刀径＜0.45mm的过孔需建议树脂塞孔或加大孔径。

- 针对原始设计塞孔方式为绿油塞孔的，须EQ确认是否改成树脂塞孔，不允许直接更改。

3、阻焊:

①SMT之间需保证阻焊桥,阻焊桥需满足≥4mil；

②不允许阻焊上焊盘。

预审部分：

CAM部分：

- 序列号:不允许断号；

- 过孔阻焊塞孔增加曝光流程

MI部分：

1、阻焊、喷锡/无铅喷锡、外观检查备注：不允许过孔锡珠和假性露铜、不允许阻焊上焊盘