（S7AR）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 20181124 | 标记 |
| 2 | 刚挠板添加点胶 | 20210707 | / |
| 预审部分1.1）、1.2）点 | 板厚小于0.8mm时表面工艺要求 | 20220803 | 803客户要求巢译元2022-07-26310115军品顾客质量要求评审表 |
| CAM部分第1点；MI部分第1点 | 增加低阻测试 | 20230325 | 客诉 |
| CAM部分第2点；MI部分第1点 | 增加内层线路补偿；修改线电阻测试流程 | 20230331 | 客诉 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

预审部分

- 表面处理：

- 印制电路板需焊接的区域（默认除插接用的金手指区域以外）不允许采用镀金、镀镍金、化镍金、化镍钯金等带金的表面工艺处理。

- 印制板板厚小于0.8mm且经S7AR(803所)电装中心印制板工艺王梦龙确认后方可采用镀/化（镍）金等带金的工艺生产。

- 标记：

制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

CAM部分

1、≥1层板，需做线电阻测试，提供互联电阻图纸;

2、内层线路补偿按下表：

| 内层线路基铜 | 0.5/0.5oz | 1/1oz | 2/2oz | 0.5/1oz | 0.5/2oz | 1/2oz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补偿值 | 0.8mil | 1.0mil | 1.8mil | 0.8/1.0mil | 0.5/1.8mil | 0.9/1.8mil |

MI部分

1、外形前电子测试中增加低阻测试流程，类型选择：线电阻测试，并备注互联电阻测试图纸

FPC部分：

- 刚挠板订单默认在刚挠结合处加点胶。