（A622）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用10
	回流焊要求(更改温度)
	20230403
	Sjh邮件

	共用10
	回流焊要求(更改流程)
	20221124
	/

	共用10
	回流焊要求
	20201013
	20200922 陈昕邮件20200928周炜专邮件

	YS3
	NY2150
	20190918
	V2V1西门子医疗新单对TG150材料要求的更新（V2V1 A622 S759 V3EP）.doc李佳2019-09-17顾客质量要求评审表

	共用1
	标记
	20190430
	V2V1,A622,S759,V3EP.客户UL标记的补充林晓亭2019-04-29顾客质量要求评审表

	
	增加油墨品牌中文名
	20181224
	销售

	共用5（1），预审4
	阻焊油墨
	20181217
	V2V1A622S759V3EP20181216

	Gy4(5)6(4),ys5(2)6,7cam3
	
	20180329
	V2V1A622V3EP20180321

	Gy9
	引用v2v1
	20170803
	A62220170805

	Ys3
	材料
	20170420
	20170432

	共用3（5）AD

 5（7）
	沉金、镀硬金，阻焊厚度
	20170111
	V2v120161230

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
①顾客制板说明中无特殊要求时，在字符层加快捷全套标记，无法加快捷全套标记时, 优先按照工程规范对全套标记进行缩小或拆分，如若缩小或拆分后仍在板内加不下，则优先保证UL标记和DATE CODE加在单元板内（UL标记和Date code在板内无法加下时，与顾客确认），FP标记可加在工艺边上，周期格式为：WWYY,若无字符层，可添加字符层； 
    ②原稿文件中已经加了ROHS标记的，按客户原文件制作;原稿文件中未加ROHS标记的，需增加如下图所示的菱形ROHS标记无需EQ确认，必须加在单元板内，如加不下需确认。（有铅喷锡板除外）
                                            [image: image1.jpg]



   ③顾客要求每个单板都需加电测章，同时ERP中备注：电测章需使用“E”字标记，而非“T”字标记

2. 钻孔：
1） PTH完成孔径6.2MM以上,公差-0+0.1时，可按+0.2MM;NPTH6.3MM以上,公差可按+0.2mm；
2） 孔符图中无MOUTING HOLE说明时，则可不理会部分顾客要求中的MOUTING HOLE；孔表中孔数与实际文件不一致时，按照钻孔gerber文件制作即可。
3） 类似如下图NPTH钻在线上会漏铜，按文件制作，允许漏铜，其它NPTH钻到线的需确认

[image: image2]
3. 线路、表面工艺：
1） 外层完成铜<=70um时，铜面上阻焊厚度按15-40um；

2） 板边允许削盘，以确保不漏铜；
3） 板厚大于2MM，或有压接器件的板，不允许删除内层非功能盘；
4） 喷锡板均按无铅喷锡工艺；
5） 表面工艺：

a） 无铅喷锡（799）：铅锡厚度：2-40um范围；

b） 沉金（795）：镍厚：3-6um，金厚：0.05-0.12um范围；

c） 沉锡（782）：最小锡厚：1um；

d） 镀硬金（604）：镍厚：5-10um范围，金厚：2.5-5um  ；

4. 过孔工艺：

1).孔铜单点最小20um，平均25um

2).对于过孔小于等于0.7mm的，按从BOT面塞阻焊并盖油处理,对于有两面开窗的需要与顾客确认制作方式；
3).对于有单面开窗的，单面阻焊开窗过孔塞孔开窗面存在绿油帽，不塞孔存在药水残留问题，请在盖油面加比钻孔直径大6mil的阻焊开窗

       4).制板文件中明确要求过孔不盖油，但是GERBER文件设计部分有双面盖油或是单面盖油时，处理方法：对  盖油的在盖油面加小开窗（比孔单边大3mil）处理,BGA区域除外
       5) 部分板要求过孔树脂塞孔，实际文件过孔有设计独立的圆形开窗，客户接受我司建议：后续此类要求的板，过孔的独立圆形开窗都保留制作

      [image: image3.png]


  [image: image4.png]



5. 阻焊、字符：
1） 无要求时，阻焊颜色为绿色亮光油墨，所有绿色亮光阻焊要求的订单使用以下油墨型号，工程预审以及CAM需将油墨型号录入到工程系统中：
	颜色
	光泽度
	是否含卤素
	型号

	绿色
	亮光
	有卤
	PSR-4000 G23K（优先使用）

	绿色
	亮光
	有卤
	PSR2000 SP-200T/CA-25 SP200（静电喷涂专用）

	绿色
	亮光
	无卤
	LP-4G/G-91


  客户油墨库如下,如客户有特殊要求（绿色亮光以外）的油墨，请按此选用

	品牌
	系列
	型号
	颜色

	Vantico

温泰克
	Probimer 65
	7203/7204
	Blue

	
	
	7203-2/7211
	green

	
	
	7203-5/7211
	green/matte

	
	
	7105/7107 or 7108
	green

	Vantico

温泰克
	Probimer 77
	7111/7167
	green

	
	
	7179/7180
	green

	
	
	1070/1050
	green

	
	
	8033/8045/8068
	green

	Shipley


	SPSR
	5900SP matt
	green

	Coats

高氏
	Imagecure
	AQXV-501
	green

	Taiyo

太阳
	PSR-4000
	AUS5
	green/blue

	
	PSR-2000
	SP-200T
	green

	
	GPSR-4000
	G23K
	green

	Sun

原英国高氏油墨
	Imagecure
	XV501T
	green

	Nanya

南亚
	LP-4G
	G-91
	green

	Elga Europe

	OSPR
	5600
	green


2） 对于BGA区域，必须保证有阻焊桥；

3） 反光点未开窗时，允许加开阻焊窗；
     4） 外层基铜铜厚大于等于2OZ时，接受部分在基材部分在铜面上的字符残缺模糊

     5） 阻焊开窗上走线，按文件设计，顾客接受走线不盖油
     6） 允许我司删除字符层小于1mil线宽的字符

     7)阻焊厚度要求

	外层基铜（微米）
	铜面上阻焊厚度最大（微米）

	7-69
	50

	70-104
	60

	≥105
	100


6. 外形、拼板：
1） 机械公差：（无说明或者标注时按照如下要求控制）： [image: image5.png]



	标注
	具体要求

	
	孔径范围
	公差要求

	a 外形公差（指单元小板）
	1. 尺寸≤200mm，公差 -0.3mm,每增加100mm 公差加-0.1mm；

	
	2. 外形中当有V-Cut时，V-CUT所在边尺寸≤200mm，公差 +/-0.2mm,每增加100mm 公差加+/-0.1mm；非Vcut所在边按第1点处理。如果存在v-CUT边的对称边是铣的情况，则对称边按VCUT边公差控制。当外形调整公差后，无法满足b要求时，可忽略该要求。考虑存在局部跳V-CUT ，局部铣外形，只要外形边存在V-CUT，统一按V-CUT类型的公差处理；



	d(槽）              
	/
	PTH槽公差按+0.25/-0mm
NPTH槽公差按+0.2/-0mm

	k（PTH孔）
	小于0.7mm
	公差 + 0.05/-0.1 mm 

	
	0.7-2.0mm（包括2.0）
	公差 + 0.1/-0.05  mm

	
	2.0-6.0mm（不含2.0）
	公差  + 0.2/-0  mm

	
	>6.0mm
	公差  + 0.25/-0 mm

	I( NPTH孔）
	 ≤ 2.0mm
	公差  + 0.1/-0  mm

	
	≤ 6.0mm且> 2.0mm
	公差  + 0.15/-0  mm

	
	> 6.0mm
	公差  + 0.25/-0  mm


2） 如存在下图所示的外形方式，single pcb尺寸公差控制+/-0.2mm。
[image: image6.png]milling area
panel 2

single pes

v-cut area




     V-CUT余厚公差+0.15-0时，顾客接受按+/-0.1mm,顾客接受V-CUT板边有毛刺；顾客要求的V-CUT角度不   可更改，如要更改必须确认 
  3）V-CUT和铣空区域重合，存在毛刺，按客户设计加工，接受v-cut与铣空重合区域存在毛刺

    4) 当部分板有锥口孔要求，且要求大孔角度公差为+/-1度时，此类模板的板锥口孔的角度公差都按+/-5度制作
                                       [image: image7.png]This non pladet drillswith dlameter 1,00mm must be'
manufactured like the picture below,
chamfer from side.

- 20 [+





7.

	顾客代码
	顾客要求
	新单ERP的编写要求
	NOPE单ERP的编写要求（只针对有卤素且颜色为绿色的油墨要求）

	A622
	顾客指定油墨型号
	按顾客指定的油墨型号编写各个工厂的ERP指示。
	按顾客指定的油墨型号编写ERP指示


8.对于NOPE：在没有与客户确认情况下不可更换材料
9. 当引用V2V1全套资料时，即为按引用型号的NOPE单制作，其他不做任何更改
10.100%回流焊要求：4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI-烘板（150°，2H）-回流焊 
预审部分：
1. 验收标准：Siemens MFR 290/020（包含IPC-II级标准）（顾客制板说明中特殊要求除外）；

2. 网表：无网表提供时，不做网络比较,网络比较发现有开短路问题时，按照顾客GERBER文件制作即可
3. 材    料：
A) 客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）有具体说明时，TG150材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用联茂IT-158或NY2150。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，请也使用联茂IT-158或NY2150材料(工艺陈黎阳经理评审已通过)。我司工艺规定的以下条款使用高TG时，可用台耀TU768或联茂IT180A材料，但是高TG材料成本由公司承担。

	a、内或外层完成铜厚≥3OZ

	b、层数≥12层

	c、成品板厚度≥3.0mm

	d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

	e、小于等于0.5pitch板

	f、盲埋孔

	g、凹蚀订单


TG170材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用台耀TU768或联茂IT180A。

B) 客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）没有具体说明时，0-6层板请统一使用联茂IT-158或NY2150。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，请也使用联茂IT-158或NY2150材料(工艺陈黎阳经理评审已通过)。我司工艺规定的以下条款使用高TG时，可用台耀TU768或联茂IT180A材料,但是高TG材料成本由公司承担。

	a、内或外层完成铜厚≥3OZ

	b、成品板厚度≥3.0mm

	d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

	d、小于等于0.5pitch板

	e、盲埋孔

	f、凹蚀订单


8层以上（含8层）板统一使用TG170材料台耀TU768或联茂IT180A. 

    NP更改单：在客户没有要求更改材料或给PCN的情况下， 材料不可做任何替换。
4. 阻焊颜色：
    删除 
5. 叠层：
 ①修改顾客叠层，需要与顾客确认；
     ②当叠层剖面图的基铜厚度与右下角要求的铜厚不一致时，请按照叠层剖面图的基铜厚度制作。

       [image: image8.png]2 Layers PCB Stackup

PRIMARY SIDE

Thickness
()

Layer

Description

Copperfoi

Core R043508

Copperfoi




 [image: image9.png]Materlal

FR4 - 2 Laye i
thickness 1.6 [base copper 18um Hos
according to MFR 0

PartNo. Approvc
Surface HASL Leadfree

T





6. 顾客GERBER文件:

当客户提供gerber文件和odb两套文件时，直接忽略odb文件，以gerber文件为准

7. 顾客说明：

     当部分订单提到PCB板为高压板，而且有附带其他与制版不相关的说明时，忽略以下说明信息，并且不做高压测试

[image: image12.png]EEEEE|E = & EEEEEE E EEE

close




[image: image13.png]ATTENTION: HIGH-VOLTAGE-BOARD
Please note:

- no label allowed

- check note of oilproof and non graphitic color
- silkscreen of oilproof and non graphitic color





CAM部分： 

    1.顾客不允许有打叉板
    2. 满足Siemens MFR 290/020的同时，也要满足IPC-II级标准
    3. 针对部分板设计一堆字符，有些印在开窗上，有些印在基材区域且无空间加大的问题，客户接受设计成一堆的字符做删除处理
[image: image10.png]


  [image: image11.png]IS (] L@ LU0 [ |~ | e





[image: image14.png]Please note:
- no label allowed
- check note of oilproof and non graphitic color



