（N015/AAE7）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	5.回流焊要求（更改温度）
	20230403
	Sjh邮件

	共用部分
	6.V-cut防呆要求
	20221201
	660009补充要求冯晓卿2022-11-26顾客质量要求评审表

	共用部分
	5.回流焊要求
	20221124
	/

	共用部分
	3其他2）制作说明加编号
	20200410
	/

	
	
	20181124
	标记

	共用1
	电测章
	20181114
	销售

	预审3
	ROHS
	20170608
	N01520170615

	共用部分：4
	过孔塞孔
	2016.04.30
	N01520160449

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1）电测后需盖电测印章；当SU数≥10时，如有工艺边的可以直接加在工艺边上，如无工艺边，则需要确认如何加; 当SU数＜10时，需要在每个unit上盖电测章

2）客户型号以HJEP，WLHJEP及 LFHJEP开头的订单，都要在字符层加"Made in China"字样，此要求只针对新单；

3) 制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期标记

2. 阻焊、字符:
1) 沉金板不允许字符上焊盘(包括大金面)。金面上的字符无法移动时，被削导致的模糊需要确认；
3. 其他:
1) 顾客制说明中无要求时，翘曲度按 0.75%；
    2）客户制作说明（PDF档）的第二页及之后，所有尺寸及要求都必须标识数字编号，数字编号的起始延续第一页的编号。只针对AAE7客户

4. 过孔塞孔：


 工程制作时遇到以下几点问题需要跟客户EQ确认：

     (1)BGA元件面，VIA HOLE 有开窗的情况（Via in BGA area）
      建议：BGA元件面做塞孔处理，另一面依照原始GERBER.,
       [image: image1.png]HEEE SILKSCREEN

N PAD
HEEE VA HOLE




  

(2) IC 接地大焊盘上有VIA HOLE 开窗的情况(Via  on Power Pads)
     建议： 按绿油塞孔处理 

        [image: image2.png]u86




     (3)SMT 元件焊盘上有VIA HOL的情况 (Via  on Pads)
       建议：按绿油塞孔处理 

       [image: image3.png]L35

B SILKSCREEN

HE PAD
HEEE VIA HOLE




客户制作说明的第二页及之后，所有尺寸及要求都必须标识数字编号（PDF档）数字编号的起始从延续第一页的编号

5.100%回流焊要求：4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下
外层AOI-烘板（选择层压工序的子流程150°，2H）-回流焊 
6.有V-CUT要求的板需要在板上按照我司规则添加漏V-CUT防呆设计。

预审部分： 
    1.工程确认全部采用英文确认

    2. 如下模板中要求的报告及附件无需预审配置，销售已经配置好，预审可以不用理会
Documents attached on Sample Delivery

       #   COC & ROHS COC or PCOC( for RoHS PCB only)

       #   Quality assurance department QA outgoing report and attached detail item explain file.

       #   All dimension measurement report

       #   Microsection report

       #   Solderability test report

       #   Original Gerber film (no working gerber film)

       #   If drawing request impedance test, please provide impedance test report

       #   Provide picture for E-test mark location 

Report/Document Requirement

       #   Please fill our company full name: Sanmina(shenzhen)
       #   Including handwritten signature for all documents, instead of keyboard input
       #   Fill supplier company full name in all documents

       #   All inspect result should be conformance with spec .

       #   All documents in English
       3.表面处理：

        客户要求表面工艺都要符合ROHS，如果表面工艺是喷锡的需要跟客户确认

CAM部分：
1. 对于沉金板：工程CAM在ERP字符工序备注：“不允许金面字符渗油印迹”；
