（SB0G）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分 | 1 | 20230426 | 311405上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司--客规王丽平2023-03-20顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 1-2 |  |  |
| 共用部分 | 1-8 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

  - 客户无要求时，添加我司全套标记，周期，以及批次号（批次号选择工卡上的4位批次号，如下截图位置）

2）标记不能添加在焊盘或者孔的下方

2.线路

- 不能随意移线和更改图形设计

- 线路间距公差+/-0.038mm（1.5mil），线宽公差+/-0.038mm（1.5mil）

3.孔，焊盘

- 孔铜要求按照IPC3级标准

- 客户要求SMT焊盘之间要设计阻焊桥，如果客户设计文件没有添加，则需要我司自行添加

3)孔环按照IPC3级标准

4.阻焊，字符

- 客户无要求时，阻焊默认为绿色

- 客户无要求时，字符默认为白色

3）导体上的阻焊厚度12.7μm~38.1μm

4）当表面处理为沉银，沉锡或者OSP时，不允许过孔塞孔

5.表面处理

1）喷锡：焊盘上的锡厚最小2.54μm，孔内1.27~2.54μm；pitch最小的焊盘上的平均锡厚为19.05μm

2）沉金：金厚＜0.1μm（常规0.05~0.07μm），镍厚5~7μm，非贴装焊盘或者不容易上镍的地方按照4~7μm

3）沉锡：锡厚≥1.2μm

6.翘曲度：有BGA焊盘的板翘曲度最大0.5%，有CAG,CSP，Flip-chip设计的翘曲度最大0.3%，其他的设计按最大0.7%

7.验收标准：IPC3级

8离子污染度≤0.3μgNaCl/cm²

预审部分：

- 叠层

1）客户无要求时，内层基铜为1OZ,外层基铜0.5OZ.

2）sola/Polyclad PCL-370HR为首选材料，下表列出了客户认可的其他材料。设计叠层时，至少要使用两层(2层或更厚)的层压板。

3）层间介质厚度≥80μm

CAM部分：

- 电测

- 开路电阻最大10Ω，最大测试电流100mA，测试电压最小100V

- 电测后要加盖电测章，电测章不能盖在焊盘和孔的下方

2.不允许补线