（X051）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 3-6 | 20230425 | 610557、610031PCB技术规范（补充文件）姚萍萍2023-04-12顾客质量要求评审表 |
| 共用2 | 序列号 | 20200323 | / |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:顾客制板说明无要求时，加快捷标记，加周期

- 序列号：客户接受序列号不连号,但不能重复；流程设计：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

3.孔，线路：

1）客户订单无要求时，单点最小孔铜厚度：20μm

2）客户订单无要求时，孔径公差公差+/-0.075mm，NPTH孔径公差+/-0.05mm，压接孔孔径公差+/-0.05mm

3）客户订单无要求时，焊盘＜12mil 时，公差+/-1.2mil；焊盘≥12mil 时，公差+/-10%

4.阻焊

1）阻焊厚度：外层基铜＜1OZ时，导体表面阻焊厚度10~30μm；线路拐角最小5μm

5.表面处理

1）喷锡厚度2~40μm

2）沉金：金厚0.05-0.10μm，镍厚3-8μm。

3）金手指镀镍金：金厚0.25-1.5μm，镍厚≥3μm。

6.阻抗条：客户有阻抗设计的要提供测试条，工程注意勾选测试条

预审部分：

CAM部分：