- （A467）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 7 |  | 20181124 | 标记 |
| 一、5 | 工程制作 | 20180730 | / |
| 五、1 | 工程制作 | 20180730 | / |
| 一、6 | 工程制作 | 20180830 | / |
| 一、2 | 工程制作 | 20190517 | A467201901 |
| 一、4 | 工程制作 | 20190528 | A467201901 |
| 一、5 | 工程制作 | 20190517 | A467201901 |
| 六、1 | 工程制作 | 20190528 | A467201901 |
| 一、7 | 工程制作 | 20190629 | A467201901 |
| 三、4、5 | 工程制作 | 20190927 | / |
| 一、4、5、9、10，六、4 | 工程制作 | 20191030 | / |
| 预审部分8 | EQ | 20230331 | 谢寻 |
| 共用部分6.1 | 修改凹蚀参数及要求 | 20230414 | 凹蚀管控PCN |
| 预审部分7 | 翘曲度 | 20230427 | 崔爱华 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 一、顾客说明

- 设计文件无要求时，所有订单默认四周各加5mm工艺边,工艺边与单元板之间2mm铣槽, 每间隔30mm～50mm增加1个桥连，工艺边框与(矩形)印制板之间的桥连宽度为1~1.5mm，工艺边框与(弧形)印制板之间的桥连宽度为1~1.5mm，且不少于4个桥连，默认采用V-CUT+桥连制作, V-CUT余厚0.5±0.1mm，如无法使用V-CUT,则采用桥连+邮票孔的拼板方式，邮票孔不可进单元板内。交货尺寸,不允许任一边长低于60mm，如四周加5mm工艺边,无法满足此要求,请与客户确认多拼设计,以保证尺寸不低于60mm*60mm。当印制板外形为非矩形时，应采用外加工艺边框的方式使其成品外形成为矩形，外形尺寸不小于60mm*60mm。

2. Panel拼板需要按验收标准加对应测试条(军品测试条或航天测试条),刚挠板和挠性板不用加测试条。

3.所有A467的新单，预审需要在报价条件中勾选菲林，CAM完成订单下线时需发邮件给到文控提供交货单元板的全套菲林（包括字符，阻焊，线路，钻孔，外形）给到终检随货发给顾客。

- 二、钻孔

1. 文件中设计的过孔不做补偿即按成品孔径就近取刀（当不满足生产能力时，可以适当缩小过孔刀径），测试孔和元件孔需正常补偿。

- 非金属孔在各线路层的隔离区域要做到单边1.25mm以上，内外层线路删除对应的焊盘。

- 孔与焊盘等大且无电性能连接的孔按非金属化孔制作。

- 保证金属化后的孔径与设计文件一致。

- 三．线路

1. 内层孤立焊盘不允许删除。

- 禁止布线层与机械层之间的区域不允许铺铜。

- 内外层线路外形板边（包含非金属内槽）按照单边50mil掏铜（掏到线时与顾客确认）。

- 内外层线宽：(1).有阻抗线：①.阻抗控制公差±10%，对应阻抗线宽控制公差±10%，对应蚀刻公差能力±10%。②.阻抗控制公差非±10%，对应阻抗线宽控制公差±0.5mil，对应蚀刻公差能力±0.5mil。所有成品最小线宽需≥0.1mm 。(2).无阻抗线：公差按±20%管控，且成品最小线宽需≥0.1mm。

- 内外层线距：(1).外层有阻抗线：①.阻抗控制公差±10%，对应阻抗线距控制公差±10%，对应蚀刻公差能力±10%。②.阻抗控制公差非±10%，对应阻抗线距控制公差±0.5mil，对应蚀刻公差能力±0.5mil。成品最小间距应≥0.13mm。(2).外层无阻抗线：线距公差按±10%管控，且成品最小间距应≥0.13mm。(3).内层有阻抗线：①.阻抗控制公差±10%，对应阻抗线距控制公差±10%，对应蚀刻公差能力±10%。②.阻抗控制公差非±10%，对应阻抗线距控制公差±0.5mil，对应蚀刻公差能力±0.5mil。成品最小间距应≥0.1mm。

(4).内层无阻抗线：线距公差按±10%管控，且成品最小间距应≥0.1mm。

- 四、阻焊和塞孔

1. 如果客户没有特殊要求，小于等于0.3mm过孔删除两面开窗，按照塞孔制作；

2. MARK点的单边开窗是MARK点图形的两倍半径，此区域内在外层不能有其他线路，阻焊和字符，如果满足不了开窗大小需与顾客确认。

- 五、序列号和拼板位置号

1. 在板的顶/底层（双面印）丝印层靠中间位置需要加印制板编号和序列号，格式为：印制板编号-序列号(从001起)，印制板编号由客户提供。同一块板顶底层印的序列号必须一致。

2.印制板的正反面空白处采用丝印形式添加生产编号（带版本）；注：尽可能靠近印制板编号和序列号添加；

3. 在“字符”和“序列号”流程备注：顾客接受序列号断号，但是需保证每块板序列号的大小一致。

4. 在板的丝印层需要增加拼板位置号，格式为：Panel数-拼板单元板序号（比如第一个Panel的第一个单元板是01-01；第二个单元板是01-02……依此类推），此拼板位置号在字符工序打印，需要在字符工序备注相关信息，并提供图纸。

5. 表层上所有字符、标志应清晰可辨。

- 六、生产流程和试验

- 所有多层（大于2层）印制板需要做凹蚀工艺，凹蚀深度在0.005mm～0.04mm之间，优选0.013 mm，不允许出现负凹蚀（MI：无法走正凹蚀的订单按原有规则编写）。若因板材（纯PI板材、纯含PTFE板高频）不能做凹蚀工艺,要与客户确认。

- 需要做孔电阻测试（流程加在外层AOI之后）。

- 需CAM提供互连电阻测试图纸。

- 飞针测试参数要求：开路电阻不大于3Ω；测试电压250V；最小绝缘电阻50MΩ。

注意：工程设计评审资料时,需查找板内最大的线路网络,计算该网络理论标称阻值,当超出1欧姆要求时,提出与客户设计人员沟通处理方式，并按确认的管控要求修正上述常规参数，传递给生产。

- 终检备注：热应力试验，耐热油试验，互连电阻测试，以及常态检验项目。

- 包装备注：每袋包装数量不能超过10块。

预审部分：

1.验收标准默认航天标准（QJ831或QJ201）。

2.如果客户没有特殊要求，板厚度默认按照2.0mm加工，有金手指的印制板厚度默认按照1.6mm加工，材料使用高TG值(Tg≥170)的FR-4板材。

3.如果客户没有特殊要求，字符颜色默认白色。

4. 如果客户没有特殊要求，表面工艺默认为有铅喷锡；使用其它表面工艺(建议采用电镀金工艺，不建议采用沉金工艺)要与客户确认。

5. 标记：制板说明中无要求时，加FP标记，加周期标记。

6.需要提供光绘和贴片文件给客户。

7.安装有陶瓷封装芯片(BGA器件)多层板翘曲度不大于0.5%;表面安装和混合安装的多层印制板的翘曲度应不大于0.75%。

8.所有订单需要有书面的回复才可下线,不限于邮件、微信、传真等。