（X0RU）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分
	1
	20230506
	410005、410010、110360、410022、410033PCB板材要按客户加工要求表里指定的板材加工刘欢2023-04-26顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.白油块
	20221205
	410005、410010、410022、410033X0KM,B4H3，X0QX，X0RU,X0H1增加白油块厚度、外观要求刘欢2022-11-04顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1.叉板要求
	20220105
	X0QX 、X0H1、 B137、 X0RU、B4H3所有型号不接受打叉板，出货前每包增加顶底层垫板贯丽梅2021-12-28X0QX 、X0H1、 B137、 X0RU、B4H3民品顾客质量要求评审表

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 白油块

客户每块板上都有白油块设计，白油块厚度要求15-30μm，外观要求不能露阻焊，需保证平整，不能有凸起的条纹。（注：白油厚度：P1无法满足，其他工厂可满足）

预审部分： 
1.预审在系统填写板材型号时要按客户订单要求填写具体板材型号（如IT-180A），不能只填写FR4
CAM部分： 
1.叉板要求：无论客户是否有要求都按照不允许叉板出货执行。
