- （B5ZQ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分 | 工程制作 | 20201010 | 130007陈玲2020-07-28 |
| 共用部分：2，3 | 工程制作 | 20201128 | 陈玲2020-11-19130007（B5ZQ) |
| 预审部分1. | 问客 | 20210630 | 刘欢20210618 |
| 预审部分2. | 线路 | 20220508 | 谢寻 |
| 预审部分3. | 客诉案例 | 20220611 | 谢寻 |
| 预审部分4、CAM和MI部分 | 预审：出货报告 CAM：外形文件及测试图形添加 MI：外形增加备注 | 20220707 | 客户要求陈玲2022-07-06130007（B5ZQ)军品顾客质量要求评审表 |
| 取消预审部分4、CAM和MI部分 | 取消20220707更改内容 | 20220716 | 陈玲 20220716（OA沟通） |
| 预审部分4、5 | 验收标准、报告 | 20230217 （崔爱华） | 外协印制板加工协议书张继家2023-02-14130007军品顾客质量要求评审表 |
| MI部分1 | 更改出货单元印阻阻焊，表面工艺为沉金/镍钯金前处理 | 20230511 （崔爱华） | 彭少飞下发的《(QR)QMS-CP-09-01(B)PCN变更需求评审表-B5ZQ客户有阻焊设计的沉金板沉金前处理由喷砂改为化学清洗流程》PCN |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.标记:

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期。

2.线路:

如果客户没有在板边设计工艺线，要增加引线要求让客户设计师重新提供文件；如果客户在板边设计有工艺线，则直接在客户设计的工艺线上拉引线。但蚀刻后至少保留4mil我司设计的工艺镀金引线残桩，避免伤到客户设计的原始引线。

预审部分：

1.问客:

如下问客共性问题,由预审依据附件传递给CAM。

2.线路:

当板边设计露铜，且外形采用机械铣时,同时客户不允许削铜，不需要与客户确认接受卷铜问题。

- 客诉案例:

收到客户反馈3B5ZQ011设计要求顶面阻焊，设计文件是双面，未按说明制作导致退板。

4.验收标准

顾客制板说明为宇级级产品时，验收标准为QJ+宇航级

5.报告

- 顾客制板说明要求提供原材料证明时，勾选COC报告；

- 验收等级为QJ+宇航级时，勾选金相切片检测报告；

- 顾客制板说明要求过孔塞孔时，勾选金相切片检测报告。

- CAM部分：

- MI部分：

- 出货单元印阻焊且表面工艺为沉金或镍钯金时，流程改为：

- ……阻焊-字符-终固化-棕化（化学清洗）-沉金/镍钯金（板边包胶-沉金/镍钯金-水洗烘干）-……

- 化学清洗一栏备注：在P2一楼化学清洗线生产，线速2m/min。

- 沉金一栏备注：客户不接受卡金刚砂缺陷，严禁过喷砂前处理。