（A9Y6）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	7.V-CUT要求
	20230529
	660028A9Y6品质补充要求李小伟2023-05-26顾客质量要求评审表

	共用部分
	8.外形
	20221028
	660030660030A9Y6客户规范李小伟2022-10-25顾客质量要求评审表

	共用部分
	7.V-CUT要求
	20220923
	660030A9Y6客户规范李小伟2022-07-29顾客质量要求评审表

	CAM 部分
	2.工艺物件丢失
	20220304
	

	CAM部分
	2.叉板要求
	20220222
	660030660030李小伟2022-02-18顾客质量要求评审表

	共用部分
	3 V-cut要求
	20200914
	660030客户要求更新李小伟2020-09-08顾客质量要求评审表

	GY6
	白油块
	20190624
	660030A9Y6白油块特殊要求李小伟2019-06-20顾客质量要求评审表

	共用5
	工艺边
	20190610
	660030A9Y6客户特殊要求李小伟2019-05-28顾客质量要求评审表

	GY4
	S1141
	20180503
	GC

	共用1
	标记
	20180203
	A9Y620180201

	预审2
	材料
	20171122
	A9y620171132

	CAM1
	假性漏铜
	20170915
	A9y620170921

	CAM1
	补线
	20170320
	A9Y620170302

	共用3
	从CAM移动到GY
	20170306
	Gc

	预审1
	说明
	20160816
	A9Y620160824

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
如果顾客文件中有
[image: image1]标记，请用我公司UL号，防火等级，生产周期替换，位置及方向保持不变，禁止添加我司FP logo；如果板内无
[image: image2]标志，对于有工艺边的板，在工艺上添加我司UL标记、防火等级，生产周期，禁止加FP logo，如果没有工艺边就不添加任何标记
2.  盘孔等大且无电性能连接，即使顾客定义为PTH，也可按NPTH制作
3.   此客户的板子V-CUT厚度通用要求取消，直接按照顾客制板说明中的要求做。

4.
	S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141）

	客户代码
	技术中心给出替换规则
	工程执行要求

	A9Y6
	不允许替换，NOPE单锁定风险警告，来单时需问客户是否同意更换中TG板材
	NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换，已锁提示的，按提示要求处理。新单：按新客规执行。


5.拼板:
    对于顾客已经设计好工艺边的,若需要在工艺边上加工具孔或MARK点时,需要EQ确认;如果是我们自行加的工艺边,则需要与顾客EQ确认拼板
6.白油块：

     若顾客板上有白油块，需要增加字符1流程，满足白油块厚度20微米，且平整均匀，不能有凸点凹槽

                             [image: image3.png]



7.V-CUT要求

客户无要求时，V-cut余厚参考下表，V-cut角度30°+/-5°，上下位置偏差+/-0.1mm
	板厚（mm）
	V-CUT余厚（mm）

	
	最小值
	最大值
	中值以及公差

	0.6
	0.16
	0.32
	0.24+/-0.08

	0.8
	0.2
	0.4
	0.3+/-0.1

	1
	0.3
	0.45
	0.375+/-0.075

	1.2
	0.3
	0.5
	0.4+/-0.1

	1.6
	0.4
	0.6
	0.5+/-0.1

	2
	0.5
	0.7
	0.6+/-0.1

	2.5
	0.5
	0.8
	0.65+/-0.15

	3
	0.5
	0.8
	0.65+/-0.15


8.外形

外形与V-cut重合区域，默认按铣槽处往板内多铣0.05mm制作,无需确认.

预审部分： 
    1.顾客制板说明:
  在客户制板工艺说明中带有类似“过孔用阻焊层覆盖”等字眼的意思皆明确为阻焊油墨塞孔，如下图所示：
[image: image4.jpg]7 ACS-ATSHIEE R 0xt - iTEA
XA REE BRO) FWV) BH

%M&rmm ACS-4TS
SO#F: ACS-4TS. PebDoc

g%& 100802 V1. 00
FA%MF: Altium DESIGNER 9.4

BRI
HE: 158

RSF: 121,92 mm * 180.34 m




  [image: image5.jpg]| RSM4BSHIIERR bt - ITEE
XA REE WBRO) FWV) BH

FItRATR: RSNdgs
SOHF: RSI485. PcbDoc
g%ﬁogmso 1.20

kt$: Altium DESIGNER 7.0
Evel
HE: 103 (F)
R5F: 63.5m + 96, 266mm
£33





[image: image6.jpg]1.8 10 # 12 QILEEEERE:
2. B BE ~ as cz

[N =
R 2035 an X lakd  m 1o pneaEL: AL A ZEAL
4 i 6nn Ca &3
5. 1 | it 1L FESRE:  ARE [v
o BEEE:  ME[Uie[v| A WEE 7] s mImR: ¢ 2 k]
7.0 R |BE “lH om|#E [ wER R s
b3 @ |[RE ly e (B8 -] wEEm  C= [#AE[]F =
0. W = = - I~ iz -
10. BT R HRRA - Altiun Designer 8.4 | ¥/ n> L) M=z

11. BGARH L

rs W s





   2.材料：
          如果客户制板说明要求用FR4板材时，不允许我司使用S1141板材
CAM部分： 
 1.ERP备注：
   阻焊及终检备注：BGA区域不允许假性漏铜，其他区域每面允许5个点的假性漏铜
2. 叉板要求：不允许叉板出货
3. 工艺边物件丢失问题（客户重复投诉）：a9y6此代码客户有工艺边设计时往往在工艺边字符层两面设计箭头标识，在制作时需重点核对是否有遗漏！类似如下图所示：

[image: image7.png]o001k

b
At O 9





[image: image8.png]A\® 94v—0



