（X0GS）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	
	

	共用部分第3点
	4X0GS054A0、4X0GS055A0、2X0GS03SA0产品技术指标
	20230531
	外发西安伟京制板要求2023.04.06鲁欣2023-05-29X0GS军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
注意:如下内容打★时,仅对”提供下图技术单” 的板执行对应要求,类似4X0GS054A0、4X0GS055A0、2X0GS03SA0,下单提供” 外发西安伟京制板要求2023.04.06.pdf” 。
[image: image1.png]] m% Q’sijs-sc;ﬁuili
HAR R K 55190 3 125
RmEmE R QCEOIODI | FASHER | RS
gL R WA ATR I Y D
SEATEE AR QCE-010D1
KFHIE QCE-010D1 ECU HLBHR B HE BiA it 3K 3 1

R 150 FERBHURHIRITG (BCU) B Ui, BLANFE QCE-010D1 ECU HLEAHR EN I 5
PHARRER, BT 2023.0622 TZER6” PR

B ECU & | AR | el | PRRAG B R

BRI R B RA TP (Gerber) FI T4 52E 7 ENIIR .





共用部分：
1、 标记

   制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期。

2、 （客诉问题点）相同网络的信号线与铜皮之间，或者铜皮与铜皮之间的细长间隙，类似于下图，不允许直接填实制作，如果要填实须提出与顾客确认，。   

[image: image2.png]



3、 产品技术指标★

1）按IPC-6012Ⅲ级验收等级生产；
2）材料：高Tg FR-4；
3）阻焊：绿色；
4）字符：白色；
5）图形公差：±50um；
6）板厚和公差：1.6mm±10%；
7）成品尺寸：电源板25.4mm*95mm；主电路板60mm*80mm；航插接口板60mm*100mm;
8）成品外形公差：±0.15mm；
9）层数：电源板双面；主电路板、航插接口板4层；叠构由我方布设，层顺序按光绘文件；
10）外层成品厚度：≥70um；, QCE-010D1--主电路板因SMT焊盘阻焊桥问题允许放宽至≥52.9um；
11） 内层导体采用1Oz；
12）电测：绝缘电阻≥50MΩ；
13）字符：不允许未经客户允许增加印制板标记； 
14）表面处理：无铅喷锡；
15）报告：提供金相报告，COC报告（含覆铜板、半固化片、锡、铜箔、阻焊油墨）； 
16）≥3层板，需要做凹蚀工艺，凹蚀按5~80um，优选13um；
17）翘曲度小于等于0.75%。
预审部分： 
CAM部分： 

