（C013）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 删除4.11） | 20230613 | 客户微信确认 |
| CAM部分 | 3-5 | 20230504 | 510019PCB技术协议2022-12-19_VT_Rev3.0A、PCB板质量验收标准2022-12-19_VT罗蓉2022-12-27顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 3-7 |  |  |
| 共用部分 | 1.1-3),5)-9);2.2),4)-7);3.3),6)-8）；4.2)-5);5.2)-4);6;7;9;11;12 8-11从预审转移到共用 |  |  |
| 共用5,6,7 | 从预审移动到共用 | 20190305 | 、 |
| 预审2,34,5,6,7,8 |  | 20190301 | C01320190218 |
| 共用1,2,3,4预审3 |  | 20190228 | C01320190218 |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| Cam1 | Erp备注 | 20180608 | C01320180602 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1. 阻焊油问题

- 若光学定位点焊盘开窗露铜，则允许缩小阻焊开窗单边2mil，以保证导线或铜皮不露铜。若NPTH孔阻焊开窗露线或露铜皮，则允许切除上线或铜皮部分开窗，以保证导线或铜皮不露铜。

- 文件中有绿油上元件焊盘时，需要与客户EQ确认处理方式。

- 若金手指单个开窗，则可修改为开满窗；距金手指顶端0.5mm范围内的过孔作塞孔处理。

- 对于无BGA的板，过孔的阻焊开窗按设计文件制作。

- 对于有BGA的板,设计文件中过孔有阻焊开窗时，距BGA器件1mm范围内的元件面过孔乙方需作塞孔处理，BGA背面过孔按原文件制作，其余过孔按第（4）项制作。

- GERBER文件中SMD焊盘间（包括插件孔焊盘）需保证有绿油桥，无法保证阻焊桥时，需要与客户EQ确认处理方式。

- 单板制作规范文档中过孔要求阻焊盖孔或塞孔时，对于双面开窗的过孔，均按GERBER文件制作。

- 单板制作规范文档中过孔要求塞孔时，对于过孔尺寸≦16mil时必须以防焊油墨塞孔，>16mil时不做要求。

9）阻焊厚度：基铜≤1OZ时，线面10uμm-30μm，线肩≥5μm

2. 字符问题:

- 板外的字符一律做删除处理。

- 客户设计文件中的字符有干涉时，处理字符上焊盘和重叠必须EQ与客户确认。无上焊盘和重叠时则允许移位或缩小。

- 允许字符上过孔焊盘，如有字符入孔且数量较多时，与顾客确认。

- 若有字符高度无法满足制作要求时，少量则允许修改，多则EQ确认。

5 允许将字符线宽不足5mil的改为5mil。

6. 字符边缘设计距线路焊盘6mil以内时，允许字符缺损。

7.器件丝印框或白油块上焊盘或元件孔的，允许进行套除，保证成品丝印不上焊盘。

3. 外型及孔问题：

- 若顾客没有注明孔是否金属化，则可将线路焊盘与孔等大，且无电气连接性能的孔当作NPTH处理。

- 若有重孔时，则允许删除去其中重叠的小孔。

- V-Cut板文件中无特殊要求，则可按以下要求制作：

如下图所示，切角及错位误差：

V-cut角度：30°±5°

T≥1mm，按照余厚t = 1/3T +/-0.1 mm控制；

对于板厚T＜1mm，按照余厚t=0.35+/-0.1mm控制。

- 对于桥连的板，桥宽、桥连位置若无注明，则按桥宽1.6mm处理，每3”单位设计
        2个桥连。如下图：

- 对邮票孔的板，若无注明，则按孔径1.0mm，相邻孔中心距1.25mm，一组5个
        孔来处理。

- 如顾客提供的图纸标注的外型尺寸与设计文件不一致时，须与顾客确认。对于指向不明的外型尺寸也需与客户EQ确认。

- 外形的内角允许有半径为0.40mm以内的弧度。

8）无特殊要求情况下，≥1.6mm板厚的PCB板金手指需倒角，深度0.50mm,角度取45°；＜1.6mm板厚的PCB板金手指需倒角必须与客户EQ确认。

4. 工程处理准则

      - 内层孤立焊盘（即非功能焊盘）可以删除。

      - 多层板内层铜面离板边距离<8mil时，允许刮铜离边8mil，以免内层露铜。如果刮铜会造成内层线减细或断线时，具体的处理方法须EQ确认

      - 若外层线路铜离板边距离<8mil时，则允许刮铜离边8mil，如须做V-CUT而铜离V-CUT线距离<20mil时，则需与客户EQ确认处理方式。

      - NPTH孔对应线路层上的焊盘均可删除，如NPTH孔落在大铜皮上，则孔内无铜。

      - NPTH孔到线路的距离不小于8mil，如距离小于8mil则可移线或刮铜离孔边8mil，但需以EQ的方式通知客户。

      - 对于线路上的一些断开的线头，须EQ确认。

      - PTH孔的焊盘与孔径等大时，可按负焊环制作，无须加大焊盘。

      - 焊盘与导线的连接面积太小时，允许在接触部分增加泪珠铜，达到增加连接面积的效果。在多拼板交货的附连边允许加铜皮。

      - 对线路层上尺寸为0的元素，默认修改为6mil，但需要顾客EQ确认。

      - 网格间距小于6mil（对应基铜厚度为18µm或35µm，基铜为70µm时网格间距最小为8mil）时，允许修改为大面积填实铜皮或改小网格线宽以达到间距要求。

5. 表面处理

1）无要求时，水金板金厚：0.025-0.075μｍ

2）喷锡锡厚2-40μm

3）电镀金手指：镍厚≥2.5μｍ，金厚≥0.8μｍ；

4）沉金：镍厚≥3μｍ，金厚≥0.05μｍ；

6. 孔环及孔铜（无要求时）：

无要求时，孔铜最小18微米，平均20微米；孔环按IPC III（内层孔环最小1mil，外层非插件孔环最小2mil），插件孔孔环最小0.15mm，异形孔最小环宽0.025mm

7.孔径公差（无要求时）：

| 类型/孔径 | PTH | NPTH |
| --- | --- | --- |
| 孔径≤6.2mm | 常规±0.075mm，压接±0.05mm | ±0.05mm |
| 孔径＞6.2mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| SLOT | 槽宽/长±0.1mm | ±0.075mm |

8.板厚公差（无要求时）：

无要求时，板厚≤1.0mm，公差±0.10mm；板厚≥1.0mm,公差为±10%

9.外形公差（无要求时）：

1）外形尺寸：公差±0.1mm；
2）键槽、凹槽开口：±0.13mm；
3）位置偏移尺寸（对板内元素）：公差±0.10mm

4）金手指斜边公差：深度±0.15mm，角度±5°

10.翘曲度（无要求时）：

| FR-4 | 对SMT板≤0.7%；对非SMT板≤1.0% 特殊要求SMT板（顾客制板说明中要求时）≤0.5% |
| --- | --- |
| 高频材料 | 对SMT板≤1.0%，对非SMT板≤1.5% |

11.标记:

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期(yyww),优先添加在字符层，字符层无位置时可添加在阻焊层，若添加在阻焊层需与客户EQ确认添加位置。

12.焊盘

SMT焊盘尺寸公差：±1.2mil（焊盘＜12mil）；±10%（焊盘≥12mil）

预审部分：

1. 阻焊、字符及表面处理：

若无特殊说明，默认处理方式为无铅喷锡，(亮光)绿色、字符颜色： 白色

2.阻抗：

若要求单端阻抗控制而未说明要求值则默认为50，若要求差分阻抗控制而未说明要求值则默认为100。如果顾客提供的层叠方案不能满足阻抗要求时，可自行在以下范围内调整：介质厚度调整+2mil，线宽调整+1mil，超出以上范围，需要提供更改建议与顾客确认

3.当图纸的数据与设计文件有出入或我司对文件、图纸理解有歧义的，需要与客户EQ确认

4.对于客户提供的ODB++文件中的height_top/ height_bottom层，可以直接忽略，无需确认。

5.客户发布PCB ECN文件要求修改光绘数据时，必须回传修改后的光绘和钢网文件与客户确认

6.叠层要求

1）排层结构中，各层的标示名称应与客户设计文件各层名称一一对应

2）多层板在文件无建议叠层的情况下，必须与客户进行阻抗叠层确认、阻抗叠层应包含以下信息：板材层间压合后厚度、板材型号、铜箔厚度、完成板厚。叠层和阻抗信息以mil为单位。

3）阻抗叠层建议遵循以下原则处理：内层阻抗线到地层间距约为到电源层间距0.5倍；阻抗线调整尽量以减小线宽，且满足生产工艺要求为标准，无法减小时，加大线宽建议小于5%；相邻电源层尽量加大间距。以上调整必须以EQ方式与客户确认。

7.工程设计文件修改确认准则

对客户GERBER文件修改，以下情况必须以EQ方式由双方设计人员确认：

1)修改线宽、孔径。

2)添加、删除线段和功能焊盘。

3)修改外型尺寸。

4)发现客户的设计存在缺陷时

CAM部分：

1.ERP备注：

阻焊及终检工序备注：不允许假性露铜

2.如无特别要求，无需进行光绘确认，但需回传光绘和钢网文件。

3.电测后加盖E/T章。

4.电测电压40~250V

5.叉板要求：

| 拼板数 | 允许叉板数 |
| --- | --- |
| ＜3 | 0 |
| 3~4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6~7 | 3 |
| 8~9 | 4 |
| ≥10 | 叉板数占拼板数的50% |

出货批中拼板废的板子（PCS）占出货总数(PCS)的比率不超过10%