（V2YQ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分9 | 回流焊要求：增加备注 | 20230625 | 李总邮件 |
| 预审部分8 | EQ注意事项 | 20230519 | 510032，510453顾客补充要求表-EQ确认规划化林晓亭2023-05-15顾客质量要求评审表 |
| 共用部分9 | 回流焊要求 | 20230403 | Sjh邮件 |
| 共用部分9 | 回流焊要求 | 20221124 | / |
| 共用部分9 | 回流焊要求 | 20201013 | 20200922 陈昕邮件20200928周炜专邮件 |
| 预审6 | 操作温度 | 20181219 | S79GV2YQ20181221 |
|  | 翘曲 | 20181217 | 工程 |
| 共用3（1） | 阻焊油墨 | 20181217 | V2R1，V3C3,V3GI-0001,S79G, V2YQ-V3HB,B50Y B321 V33R-000120181217 |
| Ys1 |  | 20180921 | xs |
| GY6 | Psr2000mt | 20180228 | V2yqv2r120180214 |
| Ys1 | 材料 | 20170420 | 20170432 |
| CAM部分:6 |  | 20160521 | 工程 |
| 预审部分:7 | 预审注意项 | 20160517 | 工程 |
| 预审:2,3,4;CAM:5 | 验收标准,外形拼板 | 2016.03.16 | V2YQ20160227 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

无特殊要求时，必须加快捷全套标记，加在阻焊层,无法加快捷全套标记时,需与顾客确认

- 表面工艺：

1.表面工艺为沉金时，镍厚范围4-6微米,金厚范围为：0.05-0.12um

2.表面工艺为选择性镀金时，镍厚范围4-6um,金厚最小1.2um

3. 碳油板:

在工艺边上加碳油测试条,见下图(测试焊盘大小无要求),测试焊盘间的电阻不超过500欧.

- 阻焊、字符:

  - 阻焊桥不能开通窗；无要求时，阻焊颜色为绿色哑光油墨，顾客接受如下阻焊油墨型号（预审与CAM均需要在EDS系统中录入所使用的阻焊油墨型号）：

| 颜色 | 光泽度 | 是否含卤素 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 亮光 | 有卤 | LP-4G/G-05A | 南亚 |
|  |  |  | HSR-200 GK01SH | 海田 |
|  |  |  | PSR-4000 G23K | 太阳 |
|  |  | 无卤 | LP-4G/G-91 | 南亚 |
|  | 亚光 | 有卤 | PSR-2000 MT | 太阳 |
| 蓝色 | 亮光 | 无卤 | LP-4G/B-50 | 南亚 |
|  | 亚光 | 有卤 | R-500 MBLH | 永胜泰 |
| 黑色 | 亮光 | 无卤 | PSR-4000 EG23 | 太阳 |
|  | 亚光 | 无卤 | PSR-2000 ME8H | 太阳 |
| 红色 | 亮光 | 有卤 | LP-4G/R-36 | 南亚 |
| 白色 | / | 无卤 | R-500 WH | 永胜泰 |
| 黄色 | 亮光 | 无卤 | LP-4G/Y-31 | 南亚 |

2）如下图2.jpg阻焊开窗，可按文件制作。

解释：a.只在拼板上, 只有一个, 具体位置在焊接夹持边上,靠近板边,大小为50*3mm, 阻焊开窗, 下面没有任何焊盘,钻孔,字符.   b）只在单板内部, 大小为 6.5*3.5mm, 阻焊开窗区域.

3）如下图3.JPG,部分阻焊没有开窗，需要与顾客确认

- 外形、拼板:

1) 工艺边上允许增加流胶点和分流点,周围5MM范围内不允许有图形

2)公差要求：

      - V-CUT( 顾客要求的V-CUT角度不可更改，如要更改必须确认:)

板材                   余厚及公差                            板厚

FR4         板厚的1/3，最小0.3mm，最大0.8mm，公差+/-0.1mm   无

CEM3                  0.65+/-0.1mm                           1.6mm

CEM1                  0.65+/-0.1mm                           1.6mm

MCPCB                 0.65+/-0.1mm                           1.5mm

机械公差：(见下图)：

上图中：     标识                尺寸                      公差要求

B                                           +/-0.15mm

C                  无                        +/-0.1mm

D                直径≦3.6 mm               +/-0.15mm

E                直径≦3.6 mm               +/-0.08mm

直径>3.6 mm                +/-0.15mm

F                  无                        +/-0.25mm

G                                            +/-0.1mm

H                  每100mm                 +/-0.025mm

NPTH              直径≦6 mm               +0.1mm

直径>6 mm               +0.2mm

顾客指定参考孔        直径≦3.6 mm            +0.05mm

PTH                直径≦0.4 mm(VIA)       +/-0.1mm

0.4到2.0mm             +0.1mm

直径>2 mm               +0.15mm

PTH SLOT            宽方向公差              +0.2mm

长方向公差              +0.3mm

板厚                                         +/-10%(小于1MM板厚时，需要与顾客确认板厚公差)

其他                                         +/-0.15mm

如果顾客在制板说明中没有说明依据A5E02020200 或  SN 71505时,则按如下机械公差控制

上图中：

a        外形公差:                                          小于等于500mm，公差-0.3mm,大于500mm,公差-0.4mm

b、m     安装孔(mounting holes)

中心到边框距离                                       公差+/-0.15mm

d     槽                                                      公差+0.20mm

k     PTH                         小于等于2.0                 公差+0.15mm

大于2.0mm                    公差+0.20mm

i    NPTH                         ≤ 6.0mm                  公差+ 0.1mm

> 6.0mm                   公差+ 0.2mm

c   安装孔(Diameter of mounting holes)                     公差+ 0.05mm

板厚                                         +/-10%(小于1MM时，需确认板厚公差)

其他                                         +/-0.15mm

g    PTH孔间距               <600mm                公差+ /-0.08mm

h    PTH与NPTH孔间距        <600mm                孔径小于等于3.5mm  公差按+ 0.08mm

孔径大于3.5mm     公差按+ 0.2mm

- 其他:

若有如下图中红色弧时，直接按照文件中的设计制作即可，不需要铣槽

6.ERP注意项:

删除

7. 对于NOPE：在没有与客户确认情况下不可更换材料

8. 对于阻抗板，顾客要求提供阻抗测试条

9. 100%回流焊要求：4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI-烘板（150°，2H）-回流焊（注：此要求只适用于刚性板）

预审部分：

1.板材、叠层：

顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；

客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）有具体说明时，TG150材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用联茂IT-158。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，请也使用联茂IT-158材料(工艺陈黎阳经理评审已通过)。

我司工艺规定的以下条款使用高TG时，可用TG170材料,没有指定材料具体型号要求时,可使用公司主推的高Tg FR4材料材料,但是高TG材料成本由公司承担。

a、内或外层完成铜厚≥3OZ

b、层数≥12层

c、成品板厚度≥3.0mm

d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

e、小于等于0.5pitch板

f、盲埋孔

g、凹蚀订单

TG170材料但没有指定材料具体型号要求时可使用公司主推的高Tg FR4材料。

NP更改单：在客户没有要求更改材料或给PCN的情况下， 材料不可做任何替换

2.验收标准：SN71505 Edition 2015-10（包含IPC-III级标准）

3.翘曲度：无要求时，按最大0.7%并且翘曲高度不能超过2.4mm

4.表面处理代码：

代码795，就是沉金；782就是沉锡；799就是无铅喷锡； 其它代码请EQ前找销售确认清楚

5.若顾客有： 要求，则在顾客指定位置加电测章,无需与顾客确认.当顾客无电测章要求时，默认在板边划线

6.对于顾客说明中存在“maximum operation temperature Tmax= XXX degree C”,需要复核此温度是否符合UL认证中的温度。

7.预审注意项:

沉锡板，如板内存在开小窗，为避免孔环掉油品质问题，只能采用绿色或绿色亚光阻焊油墨，需走超粗化线，分配至P1或P2厂制作（P3无超粗化线）

8.EQ注意事项

1）EQ文件名需要按：客户型号+FP生产型号命名，例如：EQ- A5E51346899-AA (4V2YQ05ZA0).

2）所有EQ邮件中，只附一个EXCEL确认文件，其他附件(包括叠层）以插入图片的方式插入到EXCEL文件中

CAM部分：

1. 当外层基铜小于等于35微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于50UM

当外层基铜小于等于70微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于60UM

当外层基铜小于等于105微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于80UM

当外层基铜小于等于140微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于100UM

若外层基铜为12um，阻焊高度与SMD焊盘高度之差≤10微米

若外层基铜为12um，且板中有小于等于0,65mm pitch，则顾客要求该PITCH处，阻焊超出焊盘高度≤10微米

2. 不接受打叉板

3.如下图所示情况，不允许更改顾客阻焊大小（正常补偿除外）

4. (删除)

5.满足SN71505 Edition 2015-10的同时，也要满足IPCIII级标准

6. 表面处理为沉锡且孔环有开小窗设计时按如下要求制作：

6.1 流程设计：前工序——外层AOI——烘板（150℃   2小时）——阻焊超粗化——（阻焊塞孔）——阻焊——字符——后工序

注意：静电喷涂订单不需要添加烘板以及阻焊超粗化流程，但需要按6.2条工程设计要求制作。

6.2 工程制作（只有静电喷涂订单需要按下表）：