（S226）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	2.1）
	20230629
	工程邮件20230629

	GY9
	S1141
	20180503
	GC

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 无特殊要求时，加快捷标记，格式为：YYWW，加批次号（如果顾客文件中有指定位置，按顾客要求即可），要求盖测试章；对于HTG材料板，需加“TG170”；
2. 板材、叠层：
1) 此顾客叠层顺序较特别，若客户文件名内字段为如下表所示格式，工程制作请注意需按下表所示规则进行叠层排序命名；若不是如下格式命名的，必须与客户确认清楚叠层排序；
	文件名内字段
	层排序命名

	A31
	顶层线路

	Axy
	内层倒数第xy层线路

	A02
	内层倒数第2层线路

	A01
	内层倒数第一层线路

	A00
	底层线路


例如6层板，需按如下图叠层排序命名：
[image: image1.jpg]2R
#IE
BAE
BEE
RE

GEX7846202_A31_01
GEX7846202_A04_01
GEX7846202_A03_01
GEX7846202_A02_01
GEX7846202_A01_01
GEX7846202_A00_01




2)层间介质最小90微米；层间介质大于125微米时，最少使用2张PP；
3)板厚公差（多层板）见下图：
    [image: image2.emf]
3. 钻孔：
1) 通孔和盲埋孔铜平均厚25微米，最小孔铜20微米；
2) 孔径公差见下图：
 [image: image3.png]Hole type

Diameter tolerance
(unit=mm)
Plated through hole +/- 0.075

For components +/-0.125
insertion

Mechanical 6.35 mm
attachment (NPTH)
Indexation (tooling) +/- 0.050

Connexions (via hole) +0.10 mm / -hole diam
(hole may be plugged)

Diameter

+/-0.050




英文[image: image4.png]LR iz ABLE () o

PTHO <4.00me | +/-0.075¢

PIH(E ML) <6.36mn0 | +/-0.125

HH NPTHE <6.36mn0 | +/-0.050

TEI GRIREHIRHE )| <6.35me | +/-0.0500

SBIL (2L @ +0. 1/~ EE (TR
e >l6me | +0.15/-0.100

e <l.6mne | +/-0.1250




中文
4. 线路、表面工艺：
1) 板边不允许漏铜；
2) 金手指：镍厚大于等于.4微米，金厚大于0.8微米；
3) 沉金: 镍厚大于等于4微米，小于等于8微米；金厚大于等于0.05微米，小于等于0.12微米；
5. 过孔工艺:
1) 对于测试孔塞孔，成品孔大于等于0.35mm，塞孔深度小于50%；成品孔小于等于0.3mm，塞孔深度小于67%；
    2) 客户的GERBER文件中设计了单面开窗的孔，就要从盖油面做半塞，塞孔深度为50%+/-20%，开窗面不允许存在绿油帽，盖油面不允许金圈、锡圈，忽略《RD20131111-盘中孔阻焊塞孔制作规范1》联络单规定的可以不做半塞的要求，必须按半塞孔制作
6. 阻焊、字符:
1) 如果客户对阻焊颜色没有要求，则需使用亚光阻焊油墨；当客户要求绿色阻焊时，我司理解为绿色亮光；CAM制作时以制作通知单的阻焊颜色为准制作；阻焊厚度铜面盖油最小12微米,最厚50微米；
7. 外形、拼板:
1) 默认外形尺寸公差：+/-0.2mm；
8. 其他:
1) 以下为施耐德客户通用说明FTF50026.因为客户在每个不同型号的制板说明里会有这样一句话；
       [image: image5.jpg]Flat and Qualified Surface finishing , RoHS compliant taken out from FTF50026




2) 顾客不允许有打叉板；
3) 翘曲度：有SMD的板，则小于等于0.75%；无SMD的板，则小于等于1.5%；
4) 默认使用高TG板材
9. S1141板材替换为IT158板材规则
	S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141）

	客户代码
	技术中心给出替换规则
	工程执行要求

	S226
	不允许替换，NOPE单锁定风险警告，来单时需问客户是否同意更换中TG板材
	NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换，已锁提示的，按提示要求处理。新单：按新客规执行。


预审部分：
1. 如果客户对字符颜色没有要求，按白色字符；
2.  客户提供的Gerber文件，其中A56文件是制板说明，BASE MATERIAL可选用IPC 4101/sheet 121 and possible 99, 101,124是一个标准说法，以客户要求的TG值为准。
当客户TG值范围要求130-155度时用S1141板材，如果TG值要求大于155或对板材有疑问的请与客户确认所使用板材,不能直接用高TG替代。
板材使用原则必须符合顾客TG值要求，任何不符合,必须与顾客确认，如下8点情况，没有得到顾客允许，不能默认用高TG板材替代。(如顾客不同意使用高TG时，需要销售通知品质备案)
 (1) 内或外层完成铜厚≥3OZ；
(2) 层数≥12层；

(3) 成品板厚度≥3.0mm；
(4) 客户Td要求≥320度、或要求使用Tg 170、180；
(5) 板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜1.0mm；

(6) 无铅喷锡

(7) 军品板

（8）HDI/机械盲埋孔板
CAM部分： 无
