（S8DD_S84Q_S545）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 公共部分 | 一至八条 | 20210610 | 张莉2021-04-02S84Q S8DD S545军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分四、①⑨ | 下单日期、二维码丝印框 | 20210818 | 谢寻 |
| 公共部分四、⑩ | 序列号 | 20220122 | 张莉 |
| 公共部分二、③ | 凹蚀范围 | 20220125 | 谢寻 |
| 公共部分 九、 预审部分1. | 确认流程 打叉板 | 20220310 | 巢译元 |
| 预审部分1. | 确认流程 | 20220317 | 巢译元 |
| 公共部分7.① | 过孔工艺 | 20220801 | 谢寻 |
| 公共部分二、③ | 凹蚀材料的定义 | 20230701 | 崔爱华 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

公共部分:

一．基本制板要求:

1.板材：

①如果顾客没有特殊要求，板材默认使用高Tg板材；

②除客户指定或客供的板材外，使用FR-4板材,各介质层必须包含2张及以上的半固化片,Core配本结构也需要满足。

2.阻焊颜色：绿色；

3.字符颜色：白色；

4. 标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

5.单、双面刚性板ERP按QJ201B-2012检验标准，多层刚性板ERP按QJ831B-2011检验标准。若客户另有加工说明，则以加工说明为准。

- 钻孔:

①最小钻孔≥0.25mm;

②孔铜≥25um;

③＞2层除纯PI和纯PTFE高频结构不做凹蚀工艺，其余板材（含与FR4混压）的订单均可做凹蚀工艺, 最小正凹蚀0.005mm，最大正凹蚀 0.08mm。

三、报告:

- 金相切片分析:分为每批抽一块、每十块抽一块、不测三种情况，由销售传递，未提供时，与销售确认。

- 销售下单需告知产品是正样还是初样,正样产品板厚孔径比≥8:1的，在附连测试板上进行耐热油性测试。

- 航天器(包括卫星、载人飞船、空间探测器等)正样阶段和运载火箭试样、战术弹上产品：孔径为0.6mm以下或者板厚孔径比大于6:1需孔电阻100%测试；其余产品按孔径为0.4mm以下且板厚孔径比大于6:1需孔电阻100%测试。

注:原则上快捷无正样产品,若有正样由销售在内单模版中传递。

四、二维码和序列号要求(格式相同,序列号在二维码下方):

①格式：印制板图号+版本号+正反面标识号（T/B）+厂家（KJ）+板号唯一码（丝印下单日期8位+流水号7位）；示例： ERP型号是Pr7.826.4267-Ku-1.00（二维码）,则印78264267100 TKJ202004050000100；(78264267代表客户型号,100代表版本号,KJ后的数字代表2020年4月5日第100块板)

②针对订单没有版本号的，默认二维码内容中将二维码的版本号忽略。

③大小：6×6 mm、7×7 mm、8×8 mm、9×9 mm、10×10 mm（根据板子布局选择，优先选用大尺寸）；

- 颜色：二维码为白色。

- 位置:二维码需印在阻焊上，由客户明确二维码标识的区域，未明确的由我司自行选择空白区域添加，距离板边至少5.5mm;(类似下图”二维码”字样删除,在框框内印二维码)

- 客户有要求印二维码时，默认印制板顶底层丝印均加二维码，若有单面不做阻焊，则此面默认不加二维码，若二维码无空间添加则与客户确认;

- 客户未提供二维码，则无需印二维码。

- 二维码格式为Data-Martix格式。

- 客户在丝印层设计的二维码丝印框删除。

- 若客户不印二维码且无序列号要求时,默认都加序列号,格式:以下单日期+0000001为第一块开始顺延。双面印序列号，需印在阻焊上，若单面不印阻焊,则不印阻焊面不印序列号, 若序列号无空间添加则与客户确认。

五、公差要求:

当制板说明中无要求时，默认按如下公差:

- 印制板外形尺寸公差：如无特殊要求，公差为±0.15mm。

- 槽孔尺寸公差：如无特殊要求，公差为±0.10mm。

③   印制板板厚公差见表1。

表1 印制板板厚公差

| 板厚（mm） | 公差 |
| --- | --- |
| ≤1.0 | ±0.10 mm |
| >1.0 | ±10％ |

- 对于金手指板,按如上公差以金手指区域为测量点,其它特殊要求的公差可另行确认。

六、线路:

- 不允许删除内层孤立焊盘。

七、过孔工艺:

- 当过孔工艺塞孔时,需采用树脂塞孔;

- 树脂塞孔需要做包覆铜，包覆铜和盖覆铜最小厚度要求12μm，最小包覆距离25μm；盲孔无法满足,需与客户确认放宽至5μm,有树脂塞孔时MI流程按宇航级设计；

- 树脂塞孔后盖覆的凸起最大为50μm，填塞后导通孔的凹陷最大为76μm。

八、翘曲度要求:

下表订单需按翘曲度≤0.5%控制（若印制板版本号升级，也按0.5%控制）

示例: Pr7.826.3244-1.04,其中1.04代表版本号。

| 序号 | 印制板图号 | 平面度控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pr7.826.3244-1.04 | ≤0.5% |
| 2 | Pr7.826.2682-1.00 | ≤0.5% |
| 3 | Pr7.826.4216-1.00 | ≤0.5% |
| 4 | Pr7.826.4229-1.01 | ≤0.5% |
| 5 | Pr7.826.5343-1.01 | ≤0.5% |
| 6 | Pr7.826.3159-1.01 | ≤0.5% |
| 7 | Pr7.826.5645-1.00 | ≤0.5% |
| 8 | Pr7.826.5707-1.00 | ≤0.5% |
| 9 | Pr7.826.3218-1.02 | ≤0.5% |
| 10 | Pr7.826.5646-1.00 | ≤0.5% |
| 11 | Pr7.826.3972-1.01 | ≤0.5% |
| 12 | Pr7.826.2854-1.03 | ≤0.5% |
| 13 | Pr7.826.4216-2.00 | ≤0.5% |
| 14 | Pr7.826.5251-1.00 | ≤0.5% |
| 15 | Pr7.826.3886-1.01 | ≤0.5% |
| 16 | Pr7.826.5251-1.00 | ≤0.5% |
| 17 | Pr7.826.4229-1.01 | ≤0.5% |
| 18 | Pr7.826.4854-1.01 | ≤0.5% |
| 19 | Pr7.826.3079-1.02 | ≤0.5% |
| 20 | Pr7.826.4266-1.01 | ≤0.5% |
| 21 | Pr7.826.4717-1.01 | ≤0.5% |
| 22 | Pr7.826.4838-1.02 | ≤0.5% |
| 23 | Pr7.826.4662-1.00 | ≤0.5% |
| 24 | Pr7.826.5883-1.00 | ≤0.5% |
| 25 | Pr7.826.3078-1.04 | ≤0.5% |
| 26 | Pr7.826.4229-1.01 | ≤0.5% |
| 27 | Pr7.826.5104-1.00 | ≤0.5% |
| 28 | Pr7.826.5252-1.00 | ≤0.5% |
| 29 | Pr7.826.3326-1.04 | ≤0.5% |
| 30 | Pr7.826.5528-1.01 | ≤0.5% |
| 31 | Pr7.826.5824-1.00 | ≤0.5% |
| 32 | Pr7.826.5252-1.00 | ≤0.5% |
| 33 | Pr7.826.5823-1.00 | ≤0.5% |
| 34 | Pr7.826.5251-1.00 | ≤0.5% |

九、出货要求:

当设计拼板交货,全部按照不接受打叉板处理,无需确认,且MI需指示给生产。

预审部分:

1.确认流程:

所有工程问题，先由工程师与客户设计师沟通、确认，收到书面确认记录后下线，流程如下：

前流程---EQ编写---与设计师确认(微信或邮件均可)---工程EQ备份存档---预审完成

CAM部分:

1.如果此顾客的订单不做任何表面工艺，则在终检备注：孔内不允许有灰尘和毛刺。