（X008）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	六 （4）
	Core+ Core
	20190111
	工程

	/
	/
	20181124
	标记 

	六、4
	取消CORE+CORE叠层结构要求
	20200916
	周炜专

	公共部分
预审部分
	1.重新排版
2.增加新协议内容
	20200625
	《X008质量技术协议》曹常瑜2021-06-16610003军品顾客质量要求评审表

	预审部分1.⑤
	取消core+core要求
	20220512
	魏礼忠

	公共部分3.（11）
	内层线路补偿
	20220516
	黄颂明

	公共部分3.（11）
	内层线路补偿
	20220727
	X008客户阴阳铜线路补偿参数

	公共部分8.2）
	优化一下表格
	20220811
	崔爱华

	预审部分1.⑥ 
	增加core+core要求
	20220917
	曹祥仁

	公共部分3.（11）
	内层线路补偿
	20220929
	内层阴阳铜线路补偿（崔爱华）

	共用部分8.2）
	增加结非“X”对N数量说明
	20230325
	魏礼忠

	共用部分7.11
	增加线电阻测试
	20230401
	刘佳

	共用部分7.⑧
	翘曲度
	20230427
	崔爱华

	共用部分7、9、10.6）7）8）、12、13；预审部分3、4、5.2）；CAM部分1；FPC要求3；MI部分1~8，
	测试参数、表面工艺参数 出货报告、包覆铜、微波板；修改验收标准；图纸要求、点胶要求；检验要求；文件回传
	20230703
	771所印制板质量技术协议裴伟龙2023-06-14610003军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1、 字符:

1 除客户自行设计以及书面要求添加的标记外，不允许加我司的任何标记。

2 若无特殊说明，不允许添加快捷标记、生产日期和UL标记。

3 板外的字符一律做删除处理。
4 字符有重叠时，少量则允许移动；多则与顾客确认更改设计。
5 允许字符上过孔焊盘，如有字符入孔且数量较多时，应与顾客确认。
6 字符不允许上元件孔焊盘和SMT，允许移字符、削字符，保证清晰可辨（保证字符主体完整，能识别即可；如确实无法保证字体主体的完整性，需提出与客户确认）。
7 若有字符在大锡面上，需与客户确认后按GERBER文件制作，允许字符上大锡面。       
8 若有字符高度不足20mil，少量则允许放大修改，多则与顾客确认。
9 允许将字符线宽不足5mil改为5mil。
10 如果客户对于印制板编号（序列号）没有特殊要求，默认印在SS面，且字体、大小必须保持一致。

11 若添加 “骊山标志图形”正面效果如下图，具体见logo.gerber，当要求添加其它标记时，请加在“骊山标志图形”周围。


[image: image1.emf]logo

[image: image2.png]



2、 阻焊:

1 若反光点阻焊开窗露线，则允许切除上线部分开窗，以保证导线不露铜；若反光点焊盘开窗露铜皮，则允许削铜皮。若NPTH孔阻焊开窗露线或露铜皮，则允许切除上线或铜皮部分开窗，以保证导线或铜皮不露铜。
2 文件中有阻焊上SMT焊盘时，应修改阻焊开窗，保证SMT焊盘正常开窗（BGA焊点如果整体开窗比焊盘小，提出与顾客确认）。
3 GERBER文件中SMD焊盘必须保留阻焊桥（无法制作阻焊桥时与顾客确认）。
4 绿色阻焊桥最小按照4mil设计，当超过此要求时提出工艺评审。

3、 线路:

1 采用树脂塞孔时需要做包覆铜，最小包覆距离25μm，允许盖覆铜凹陷不超过76μm或凸起不超过50μm，铜厚要求如下表；

	测试项目
	通孔、盲孔、层数＞2的埋孔
（非微导孔）
	微导孔
（定义＜0.15mm的盲孔和埋孔）

	孔铜-平均
	25μm
	12μm

	孔铜-最小
	20μm
	10μm

	包覆铜厚度
	12μm
	6μm


[image: image3.png]4P

ek F 3 Y
25 mm (984 Min]
—

HrIE e

P 1 e A A
GER T B S s 10O




2 内层孤立焊盘（即非功能焊盘）应保留。
3 线路层的断线头，提出与顾客确认。
4 焊盘与导线的连接面积太小时，允许在接触部分增加泪滴，达到增加连接面积的效果,增加需进行确认。
5 焊盘比孔大的NP删除焊盘需与客户确认。若NPTH孔钻在外层大铜皮上，需与客户确认是否按照我司规范进行正常削铜处理。NPTH孔对应线路层上的焊盘≤孔径时需删除。

6 NPTH孔到线路的距离≥9mil，如果距离小于9mil则可通过移线或削铜保证孔到线的间距≥9mil。移线位置＞2mil时提出确认。
7 若线路层有蚀刻字88888888时，删除处理。文件中的4个、5个8、8个8的位置是丝印序列号的位置，需与客户提出确认删除。
8 若外层线路铜皮离板边距离<8mil时，则允许削铜单边8mil；如有V-CUT且铜皮离V-CUT线中心距离<20mil时，则允许削铜皮离V-CUT中心线20mil。
9 SET交货时，允许在附边上加铜皮。
10 网格间距小于6mil（对应基铜厚度为18µm或35µm，基铜为70µm时网格间距最小为8mil）时，允许改小网格线宽以达到间距要求，若填实为铜皮需提出与客户确认，同一网络间隙<4mil时允许填实。

11 客户反馈内层线宽偏下，内层线路补偿请以如下为准：

	内层线路基铜
	0.5/0.5oz
	1/1oz
	2/2oz
	0.5/1oz
	0.5/2oz
	1/2oz

	补偿值
	0.8mil
	1.0mil
	1.8mil
	0.8/1.0mil
	0.5/1.8mil
	0.9/1.8mil


4、 外型及孔要求:

1 PTH孔的焊盘与孔径等大时，需与顾客确认按照非金属孔制作。
2 对于顾客提供的孔径，如非特殊说明，则一律视为成品孔径。
3 如顾客无特殊要求，外形公差按以下控制：
板边倒角(30°、45°、60°、90°)±5°；
长宽≤100mm，公差±0.2mm；
长宽≤300mm，公差±0.2mm；
长宽大≥300mm，公差±0.25mm；
键槽、凹槽开口：公差±0.13mm；
4 若有重孔时，可删除重叠的小孔。
5 对于需V-CUT的板，顾客如果没有说明，当由我司协助拼板时，则按V-CUT间距20mil（非零间距拼板），V-CUT角度300(也可采用20°、45°、60°)处理。板厚和V-CUT余厚的关系如下：
	板厚
	板厚≤0.8mm
	0.8mm＜板厚＜1.6mm
	板厚≥1.6mm

	V-CUT余厚
	0.35±0.15mm
	0.4±0.15mm
	0.5±0.15mm


V-CUT线的垂直边最大尺寸不应超过16inch。
[image: image7.png]V-CUT

BEKHhie"

V-CUT





6 元件孔按照我司规范正常补偿，如果需要减小或者加大补偿需与顾客确认。
7 对于有桥连的板，桥宽、桥连位置若无说明，则按桥宽2.2mm处理，每板设计3-4个桥连，在板边均匀放置。如下图：
[image: image8.png]=

1. Gum





8 对邮票孔的板，若无说明，则按孔径0.5-1.0mm，相邻孔壁间距0.25mm，一组3～5个孔来处理，邮票孔不能加到单元板内（与外形中心相切）。
9 若图纸标注的外型尺寸与设计文件不一致时，须提出与顾客确认；对于指向不明的外型尺寸可不予理会，无须确认。
10 当钻孔大小与其它层（机械加工层或禁止布线层）不一致，需与顾客确认。
11 无特殊要求时，外形加工外角和内角允许有半径为0.50mm以下的圆角。

12 对于顾客无特殊要求情况下，金手指倒角深度0.25mm～0.55mm，角度取450。

13 星船产品，若PCB单板尺寸过小（按照我司规范50*50mm为标准）、外形不规则、测试点距离板边缘过近外形后无法进行飞针测试的情况，允许在PCB板边缘上添加附边（桥连方式附边宽度8mm，桥连按照第⑦点），桥宽按2.2mm处理，每板设计3-4个桥连，在板边均匀放置。拼板图需要与顾客确认。除特殊说明外其余产品不做拼板。

14 如提供有“外型示意图”文件按如下处理：空心圈标注的是需非金属化的孔，孔径表有相应的孔径尺寸和数量，如与实际文件不符需与顾客确认。

[image: image4.png][
o
]
S s 5 2. g,
. .
. ° ) .
B o il
i i i 8 8 &
BR [ #ar
MR | 512€ <om | COUNT
A @20 4
B g B |®21 §
B c |b26 2
. D |[b27 10
= £ |d

SR+ H

TRIM DIN._PATTERN

hiflor | <D

e v | <4l





5、 过孔工艺：

1 顾客过孔工艺无要求时，对于无BGA的板，过孔的阻焊开窗按设计文件制作（不接受假性漏铜）。
2 顾客过孔工艺无要求时， 对于有BGA的板，若无阻焊开窗，按塞孔处理；若有阻焊开窗，需与顾客确认，并指示CAM。 
3  若存在贴片上有过孔设计，需与顾客确认采用树脂塞孔或更改设计；
4 对于客户提供的PCB文件，过孔的判断依据是PCB文件中定义的孔属性----VIA。
5 除设计特殊要求外，金手指应开通窗；距金手指顶端3mm范围内的过孔作盖阻焊塞孔处理。

6、 特殊说明：

1 GERBER文件的线路层中满足以下条件可不确认：
（1）插件孔的成品焊环宽度最小6mil；
（2）在满足最小环宽、最小间距的条件下，过孔要求进行工艺补偿，无法补偿时按质量验收协议执行。客户无公差要求时，器件孔和非金属化孔按质量验收协议执行。

（3）质量验收协议如下：
	孔径公差
	类型/孔径  
	  PTH 
	 NPTH
	　

	
	0-0.5mm 
	 +0.08mm/-∞ 
	 +/-0.05mm
	过孔

	
	0.31-0.8mm
	 +0.1mm/-0.05mm
	  +/-0.05mm
	器件孔

	
	0.81-1.20mm
	 +0.1mm/-0.05mm
	 +/-0.08mm
	　

	
	1.21-2.5mm
	+0.15mm/-0.05mm
	 +/-0.1mm
	　

	
	2.5-6.3mm
	+0.15mm/-0.05mm
	 +/-0.1mm
	　


（4）在局部位置不满足间距要求的情况下，允许对相应的线路位置做≤2mil的移动，以满足间距要求（差分阻抗线路不得移动）。
2 对于GERBER文件的处理，以下情况须提出与顾客确认
（1） 修改线宽、孔径（除过孔外）；
（2）线宽/线距＜5/5mil；
（3）添加、删除线段和功能焊盘；
（4）修改外型尺寸；
（5）发现顾客的设计存在缺陷时；
（6）发现顾客设计文件存在网络开短路情况；
（7）花焊盘在隔离带或隐藏在其它基材区域，是否可直接按文件加工；
7、 测试    
1）测试参数
	印制板类型
	开路电阻
	短路电阻
	测试电压

	刚性、刚挠、挠性板
	5Ω
	100 MΩ
	250V

	微波板
	10Ω
	100 MΩ
	250V


  2）外形前电子测试中增加低阻测试流程，类型选择：线电阻测试，并备注互联电阻测试图纸
8、 附连测试条:

1)顾客在说明信息中产品类型标识为“X”的，均代表星船产品，需要按照以下要求增加附连测试条：

1 Panel中的每个单元板都需对应增加一个附连图形A/B（A模块中的孔更改为单元板内最小的过孔，B模块中的孔更改为单元板内最小的插件孔）和一个附连图形D。

2 附连测试条A/B和D中都需印与单元板一致的编号（序列号）。

3 根据D模块中的线宽提供互连电阻测试图纸。

4 附连测试条A/B，D和单元板之间按照铣开交货。

5 Panel中还需增加一个附连图形C和附连图形M。

6 附连图形A/B，D，C，M按照军品测试条中的对应图形制作。

2) 顾客在说明信息中产品类型标识为“非X”的，需要按照以下要求增加附连测试条：

	印制板数量N
	A、B图形
	C、M图形
	D图形

	N＜10块
	各1块
	各1块
	2块

	10≤N＜25块
	各2块
	各1块
	3块

	25块≤N
	各3块
	各2块
	5块

	说明：数量“N“按出货单元计算


3)订单是否为X类型，由预审识别客户说明，传递给CAM，报价为3拼3种则为X类型。
[image: image5.png]LELUES 8.

FEREM, |FREXER, HE2BRREE BB RERRT.

.
%ﬁ“ Rl 4R $h 745 4 : GJB362B-2009¢
il

Iz BE. FH. 2RS4 I





9、 表面工艺

	序号
	项目
	要求

	1
	全板电镀金（无镍）厚度（焊接用）
	0.13~0.45μｍ（具体产品优先执行工程技术要求）

	2
	全板电镀金（无镍）厚度（非焊接用）
	0.3~0.8μｍ

	3
	全板电镀金（镍打底）厚度（焊接用）
	Ni：3~9μm，Au：0.13~0.45μm（具体产品优先执行工程技术要求）

	4
	局部电镀金厚度（键合用）
	Au≥1.5μm，（具体产品优先执行工程技术要求）

	5
	化学沉镍金（浸金）
	Ni≥3μm，Au0.05-0.23μｍ（具体产品优先执行工程技术要求）

	6
	化学镍钯金
	Ni≥3μm，Pd≥0.05μm，Au≥0.05μm，（具体产品优先执行工程技术要求）

	7
	镀金手指
	Ni＞2.5μm，Au≥1.3μｍ

	8
	其它表面镀层
	执行工程技术要求


10、 出货报告

1）所有订单都需做孔电阻测试；
2） 所有订单按客户要求做互连电阻常态检测、耐热油性检测并提供做测试的母板；
3） 所有订单提供钻孔孔径表；
4） 金相切片报告及打印的金相切片图片、切片母板；
5） 板材COC报告；
6）品质保证书；

7）电性能测试报告；
8）印制板过程质量报告；
11、 翘曲度

当验收标准为QJ时，对于板内有陶瓷封装芯片（BGA器件）的多层板，翘曲度按照≤0.5%进行控制；对于板内有BGA、SMT的板，翘曲度按照≤0.75%控制；其它多层板应≤1.5%，如未作特别要求，翘曲度按照≤0.75%控制；

12、包覆铜

包覆铜达不到12um时，可以EQ确认能否按≥5um控制

13、微波板

1）线宽公差±0.02mm；

2）大金面成品边缘露出介质的部位最宽处＜50μm
预审部分： 

1.叠层：

1 多层板的层间介质厚度、各层完成后铜箔厚度，若顾客无特殊说明，则按我司常规处理（盲孔板内层完成铜厚需≥1OZ，通孔板内层开料基铜≥1OZ，如果无法满足需与顾客确认）；有特殊说明时，应考虑图形面积和层间介质厚度的对称性，以防止板翘曲。
2 尽量设计对称结构叠层，若无法满足，需与客户确认是否添加平衡点。
3 若客户提供的叠层方案不能满足阻抗要求时，我司可在以下范围内调整：介质厚度调整+2mil，线宽调整+1mil。超出以上范围，须提出与顾客确认；
4 客户无要求时，板材默认使用高Tg FR-4 TU-752。
5 阻抗板未标注公差时，阻抗值＜50Ω的阻抗线公差默认按+/-5Ω控制。
6 当客户没有指定叠层要求时，≥8层板,需采用覆板法(CORE+CORE)设计叠层，无法满足时，需评审。
2.说明及图纸：
1 若无特殊说明：默认表面处理方式为有铅喷锡 (HASL)；阻焊颜色：绿色；字符颜色：白色；阻焊和字符采用杂色油墨需提出与顾客确认。
2 当图纸与设计文件有出入或对文件、图纸有歧义时，提出与顾客确认。

3. 验收标准：
产品检验标准按下表执行,(标准与要求不一致时,执行最严格的要求):
	产品类型
	执行标准

	单、双面板
	QJ201B-2012、GJB362C-2021、
GJB9491-2018

	多层板
	QJ831B-2011、GJB362C-2021、
GJB9491-2018

	单、双面板挠性及刚挠印制板
	GJB7548A-2021、QJ201B-2012、
GJB362C-2021、GJB4896A-2018

	多层挠性及刚挠印制板
	GJB7548A-2021、QJ831B-2011、
GJB362C-2021、GJB4896A-2018


4.工程问确认：

1 有工程确认问题时，请在邮件主题上写上“TO:***工程师确认”字样。
2 工程确认单发出需抄送销售助理sales.xa@chinafastprint.com和业务员caocy@chinafastprint.com，需在10分钟内容电话/微信通知客户接收。
5.回传文件

1）所有订单需勾选回传光绘、贴片文件, 光绘和贴片文件、需发给邮箱diaodu_guide@163.com。

2）产品确认完成后，填写《产品回厂工艺状态说明》，见附表，并发给邮箱diaodu_guide@163.com。

[image: image6.emf]产品回厂工艺状态 说明.doc


CAM部分：  
1、 图纸
外形图纸需给出出货单元最长的长、宽，测量精确到小数点后2位。

FPC要求：
1. 工程在钻孔、外层干膜处备注：特别控制孔内毛刺、铜瘤、孔铜等；在阻焊备注：请特别注意阻焊杂物，每块板丝印前都需粘尘。
2. 对于此客户所有刚柔板订单，全部加点胶流程。以上要求只针对新单，NP单由销售下更改单处理。

3. 刚挠板如需点胶，点胶流程备注：高度不高于刚板板面；宽度≤1.5mm。

MI部分：
1、外观检查备注：不允许在产品板边的划线标记；
2、CS/SS面为光板印制板产品、裸铜产品及微波产品，外观检查备注：两面贴微粘膜；

3、鉴定件、宇航级产品外观检查备注：原则上不接收层压褶皱的产品，让步需问客同意；
4、有凹蚀要求时，凹蚀、功能检查备注：凹蚀：≥5um；芯吸：≤50um；

5、钻孔、功能检查备注：孔径≤0.5mm时，孔粗≤30μm；孔径＞0.5mm时，孔粗≤40μm；
6、微波板，外观检查备注：正面大面积金属化‘部位的划伤、刮伤、坑或气泡的尺寸或直径不大于1mm，25mm长度上的缺陷个数≤1 个；背面大面积镀金层，不能有肉眼可见的密集坑、针孔或气泡等缺陷，坑或气泡的尺寸或直径≤1mm，金层覆盖面积超过基板面积的95%，同时边缘露出介质的部位最宽处应小于50μm。电路输入、输出端头部位的镀层不允许有坑、气泡、变色、白班、黑斑等缺陷；

7、功能检查备注：最终产品检查报告（外形尺寸包含产品的最大长、宽）；外形尺寸、板厚测量精确到小数点后2位。
2.2mm








_1234567890/logo
*
%FSTAX35Y35*%
%MOIN*%
%ADD10C,0.014000*%
%ADD11C,0.012000*%
%ADD12C,0.016000*%
%IPPOS*%
%LNlogo*%
%LPD*%
G75*
G54D10*
X00862877Y00471807D02*
X00862927Y00472798D01*
X00863078Y0047378D01*
X00863326Y00474741D01*
X00863671Y00475672D01*
X00864108Y00476563D01*
X00864633Y00477405D01*
X00865241Y0047819D01*
X00865925Y0047891D01*
X00866678Y00479557D01*
X00867493Y00480124D01*
X00868361Y00480605D01*
X00869273Y00480997D01*
X00870221Y00481294D01*
X00871193Y00481494D01*
X00872181Y00481594D01*
X00873173D01*
X00874161Y00481494D01*
X00875133Y00481294D01*
X00876081Y00480997D01*
X00876993Y00480605D01*
X00877861Y00480124D01*
X00878676Y00479557D01*
X00879429Y0047891D01*
X00880113Y0047819D01*
X00880721Y00477405D01*
X00881246Y00476563D01*
X00881683Y00475672D01*
X00882028Y00474741D01*
X00882276Y0047378D01*
X00882427Y00472798D01*
X00882477Y00471807D01*
X00882427Y00470816D01*
X00882276Y00469834D01*
X00882028Y00468873D01*
X00881683Y00467942D01*
X00881246Y00467051D01*
X00880721Y00466208D01*
X00880113Y00465424D01*
X00879429Y00464704D01*
X00878676Y00464057D01*
X00877861Y0046349D01*
X00876993Y00463008D01*
X00876081Y00462617D01*
X00875133Y0046232D01*
X00874161Y0046212D01*
X00873173Y0046202D01*
X00872181D01*
X00871193Y0046212D01*
X00870221Y0046232D01*
X00869273Y00462617D01*
X00868361Y00463008D01*
X00867493Y0046349D01*
X00866678Y00464057D01*
X00865925Y00464704D01*
X00865241Y00465424D01*
X00864633Y00466209D01*
X00864108Y00467051D01*
X00863671Y00467942D01*
X00863326Y00468873D01*
X00863078Y00469834D01*
X00862927Y00470816D01*
X00862877Y00471807D01*
G54D11*
X00873677Y00474407D02*
X00871177Y00477707D01*
X00870677Y00477507D02*
X00868877Y00473907D01*
X00867777Y00472207D01*
X00865477Y00470707D01*
X00870877Y00477707D02*
X00865477Y00470707D01*
X00870877Y00476507D02*
X00866877Y00470307D01*
X00876277Y00476707D02*
X00874177Y00474707D01*
X00879877Y00472107D02*
X00876277Y00476707D01*
X00878777Y00473607D02*
X00876377Y00476307D01*
X00875577Y00475007D01*
X00871177Y00476907D02*
X00866877Y00470307D01*
X00874477Y00473407D02*
X00873677Y00474407D01*
X00875577Y00475007D02*
X00874477Y00473407D01*
X00879877Y00472107D02*
X00876177Y00475007D01*
X00868777Y00473207D02*
X00865577Y00468607D01*
X00864977Y00469107D02*
X00864777Y00470107D01*
X00866577D02*
X00865577Y00469707D01*
X00870877Y00477707D02*
X00861877Y00468707D01*
X00865877Y00471607D02*
X00861877Y00468707D01*
X00864477Y00470007D02*
X00863577Y00469107D01*
X00865577Y00468607D02*
X00860977D01*
X00864577Y00471307D02*
X00860877Y00468807D01*
X00860977Y00468607D02*
X00858177D01*
G54D12*
X00886877D02*
X00858177D01*
M02*



_1749890038.doc


		底片号

		****



		层数

		***层（不计算假层）



		板厚，公差

		***mm



		外形及公差控制

		***mm（小数点后二位）



		拼板后尺寸

		***mm（小数点后二位）



		叠层

		□已放置  □未放置



		塞孔状态

		□无过孔  □全板开窗  □树脂塞孔□铜浆塞孔



		表面工艺

		□锡铅□无铅 □沉镍金□沉镍钯金□局部厚金□局部硬金□金手指



		阻抗

		□有 □无



		阻焊（单 or 双）

		□双□单□无



		字符（单 or 双）

		□双□单□无



		交付状态（拼板 or 单板）

		□拼板  □单板



		编号内容

		□有 □无



		沉孔

		□有 □无



		特殊要求

		□有 □无   □压接孔  □介质厚度不满足标注  □环宽不满足标准 □包覆铜≤5微米 □盖覆铜≤5微米



		盲埋孔（有 or 无）

		□有 □无



		叠层图

		附图





产品回厂工艺状态说明


