（AA9X）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 3 | 20230706 | 350209 350005 ACSN AA9X库存板接收 客规要求苏坤2023-05-25顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2-4 |  |  |
| CAM部分 | 3.叉板要求 | 20201207 | 广州兴森IPC POE板来料异常反馈罗嘉2020-11-30ACSN、AAUR、AA9X、ACEU顾客质量要求评审表V2 |
| CAM2 | 黄色 | 20180724 | AAUR,AA9X,ACEU20180715 |
| CAM部分2 | 黄色 | 20170612 | AA9X,AAUR,ACEU20170623 |
| CAM部分2 | 黄色 | 20160819 | AA9XAAUR20160809 |
| 公用部分:1 | 标记 | 20160708 | AA9X20160711 |
| CAM部分:2 | 连着贴 | 20160608 | AA9XAAUR20160613 |
| CAM部分:2 | 金手指 | 2016.3.9 |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1标记:

不论制板说明是否有标记要求,均加除了快捷标记中快捷LOGO(FP字母)之外的其余标记，包括周期标记,满足无铅要求时,加无铅标记，如果顾客文件中没有防静电标记时,也需要加防静电标记

2.翘曲度：≤0.5%（A）翘曲软件计算后对于理论翘曲＜0.1%的 板子直接制作；B）翘曲软件计算后对于理论翘曲≥0.1%的 板子，下发技术中心评审后，再和客户EQ确认；）

3.焊盘公差+/-10%，若最小焊盘＜12mil则EQ确认其公差

4.阻焊：1）假性露铜：BGA区域不允许假性露铜

预审部分：

CAM部分：

1.在ERP终检及阻焊工序备注：孔口阻焊厚度值7微米以上,线路拐角处阻焊厚度7微米以上，顾客不允许假性露铜

2.叉板要求：不允许叉板出货。

3. 出货前增加清洗流程

除OSP表面处理外，其他表面处理有FQA流程的在FQA【FQA】流程后增加终检【成品清洗】流程
无FQA流程的，在终检【外观检查】流程后增加终检【成品清洗】流程