（S7QF）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 8删除 | 20230712 | Wlp邮件 |
| 共用部分 | 8 | 20230705 | 20246梯梯电子出货 不允许阻焊气泡王丽平2023-06-26顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 7 | 20230628 | 320246梯梯客规王丽平2023-05-31顾客质量要求评审表 |
| Waters终端客户要求 | 六．阻焊1）；七.字符1）；九4） | 20230415 |  |
| 预审部分 | 6,7 |  |  |
| 共用部分 | 5,6 | 20230106 | 320246梯梯包装湿敏卡，电测章和金面标准王丽平2022-09-15顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.完成铜厚要求 | 20221130 | Fw: Re: A34380236铜厚要求确认4S7QF05PA0~~~~~更新客规，急 |
| 预审部分 | 1-5 | 20220531 | 梯梯审单补充要求王丽平2021-11-24320246顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 2 |  |  |
| 共用部分 | 1-4 |  |  |
| CAM部分 | 1.光绘要求 | 20211207 | 梯梯电子光绘文件回传要求王丽平2021-11-30320246民品顾客质量要求评审表 |
| Perkin Elmer终端要求 | 1-8（将之前的共用部分和预审要求迁移到此） | 20210813 | 320246梯梯Perkin Elmer客户通用制板要求王丽平2019-08-22顾客质量要求评审表 |
| Waters终端客户要求 | 9.3）电测章 删除四.线2） 删除七.字符 原来的2） | 20210202 | 735001870E |
| Waters终端客户要求 | 9 2）关于客户Rohs文件编号的说明 | 20200512 | 735003586_B |
| Waters终端客户要求 | 1-9 | 20200409 | 320246梯梯Waters客户通用制板要求王丽平2020-03-24顾客质量要求评审表 |
|  |  | 20190830 | 320246梯梯Perkin Elmer客户通用制板要求王丽平2019-08-22顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.无公差要求情况下，拼板的外形公差按照+/-0.13mm管控

2.客户无拼板要求情况下，所有拼版加的辅助边都要求加整块铜皮，不要加一块一块的方形或者圆形阻流点。

3. 客户要求的内外层铜厚均指最小完成铜厚.

预审：如客户要求内外层铜为1OZ，则最小要求需要满足1OZ。如不能满足则EQ与客户确认并建议客户接受现有的厚度（如按我司客规完成铜厚控制，下调10%出货报告上铜厚会与客户要求铜厚不一致，举例：客户要求铜厚35，如按完成铜厚控制，报告上会显示31.5与客户要求不符）

CAM：对完成铜厚MI指示时，统一指示到"表面最小完成铜厚"位置。"表面完成铜厚度" 位置填写：”/“

4.制版说明没有说明孔公差要求时，公差按照验收标准等级来定义，若验收标准为IPC2级则孔径公差按照IPC2级标准内的公差.（图纸上不允许出现无公差）

5.电测标记：当客户说明需要不可磨灭印记时（如下图所示），表明需要印电测章；当客户没有不可磨灭的印记要求时，电测后板边划线。

6. 有关金面要求，后续客户如果有如下图要求，不允许金面划伤和污染的，请告知销售，因产线会忽略，需要销售和客户沟通金面实际验收标准；

7. 板厚≤1mm时，客户设计拼板为邮票孔或者邮票孔+桥连时默认修改为桥连。

8．不允许阻焊气泡，订单有指定油墨型号时，需要与客户说明因不允许有阻焊气泡，会使用喷涂油墨，如客户不接受则告知有气泡风险。

Perkin Elmer终端客户要求销售下单时会备注终端，终端要求高于通用要求

- 标记：

加快捷标记及周期标记；满足无铅标记时加无铅标记(如果顾客已经加好了无铅标记，则无需再加)

2.孔铜：

制板说明中无要求时，孔铜最小25μm

3 .环宽：

要求最小环宽2mil

4 金手指：

镍：2.5-7.5μm，金：大于等于1μm

5.优先级：

制板说明中的要求优先级高于客规中要求

6.材料：

对于沉金板需要用高TG材料；

7.阻焊颜色：

制板说明中无阻焊颜色要求时，用绿色亮光

8.单面板：

制板说明中无要求时，单面板完成铜厚2OZ

Waters终端客户要求来源文件735001870（刚性以及刚柔板要求）销售下单时会备注终端，终端要求高于通用要求

一．标记

需将快捷全套标记（FP标记+UL标记）、可燃性等级、周期(WWYY)和批次号添加在板空位处

二.板厚要求

板厚公差+/-10%

三.环宽

1）外层最小环宽20μm

2）内层孔环保证相切，不允许破环。

3）在没有其他要求的情况下，可以添加泪滴来防止内外孔环破环，泪滴应该添加在焊盘与线路的连接处，以确保满足孔环的要求。

四.线

1）在无其他说明情况下，线宽公差+/-0.02mm或者+/-20%两者取最小值。

2）如果没有得到Waters的允许，不允许内外层蚀刻返工。

五.孔

1)可以直接删除非功能性内层焊盘，无需与客户确认。

2)电镀孔的镀铜厚度为0.8mil(20um)，最小平均值参考IPC-6012二级要求

六.阻焊

1）客户无要求时，阻焊颜色为绿色

七.字符

1）客户无要求时，字符颜色为白色

2）标记与光学点中心距离≥ 2.54mm

八.翘曲

1）翘曲，弓和扭曲≤0.75%，高度不能超过2.2mm

九.其他

1）如果制造注释与PCB规格不符，则以制造图为准。

2）若客户文件中提到735003586，这个文件是客户的RoHS要求，没有特殊情况下我司材料都符合RoHS要求，无需与客户确认。

3）电测后要加盖电测章

4）无特殊说明时，客户提供的铜厚为完成铜厚

预审部分：

1.阻焊颜色无要求的需与客户EQ确认是否按绿油

2.需提供英文EQ

3. 除客户指定油墨品牌型号外，其他都默认用TAIYO太阳这个品牌的油墨

4. 如客户文件字符设计不合理可能造成字符识别不清需EQ确认

5.新单确认用什么板材，后续固定板材型号（客户不允许返单更换板材）

6.客户提供说明为PDF或者图片格式的说明文件，需要按照逐条进行核实后，使用横线划掉，避免信息遗漏，核实划掉的文件需要保存放进Q包中。

7.在书写EQ建议后，需要将A建议拷贝至预审指示当中，并按红色字体书写，待回复EQ后，需要将红色字体更改为黑色字体。

CAM部分：

1.光绘要求：光绘留底资料需要提供

1）.Working gerber

2）.PDF档的钻孔图

3）.PDF档的拼板图

发送至Suzhou.PCBData@ttelectronics.com；wanglp@chinafastprint.com邮箱

2.要提供图纸给生产，图纸中尺寸需要标序号，指示到产线提供全尺寸报告

FPC：