（B289）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 公共部分1 | 工程制作（即删除GJB验收标准号) | 20180730 | / |
| 公共部分5 | 序列号要求 | 20191209 | B289B289段玮2019-12-05 |
| 公共部分1、 | 字符、验收标准、叠层设计、镀层、线路、翘曲、测试 | 20210722 | 李坤2021-07-07110014军品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分1、2 |  |  |  |
| CAM部分1、 |  |  |  |
| 公共部分2、② | 取消★,调整凹蚀订单范围 | 20211125 | 刘莉梅 |
| CAM部分2、3 | 序列号要求、包装要求 | 20220112 | B289新增客户规定李坤2022-01-11B289军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分2.② | 修改凹蚀参数及要求 | 20230414 | 凹蚀管控PCN |
| 共用部分3、5、6；预审部分第3点、MI部分增加1~4点 | 修改镀层厚度、增加序列号、表面工艺说明、增加出货报告、低阻测试要求、刚挠板的要求 | 20230724 | 航天恒星科技有限公司（503所）标准吴梦豪-JP2023-03-28B289军品顾客质量要求评审表 |
|  |  | 20230724 | 503所包装补充要求吴梦豪-JP2022-08-22B289军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

注意:如下内容打★时,仅对”航天恒星科技有限公司微波产品室” 的板执行对应要求,销售会在内单模版中注明,由预审指示CAM。

共用部分：

- 字符:

- 制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记;

- 此顾客的板字符不允许残缺和模糊，当顾客设计不满足此要求且没有空间优化时与顾客提出确认。

- 预审需核对文件中的客户型号是否与ERP中的客户型号一致，如果不一致需与顾客确认。(客户优先会设计在顶层)

- Nope更改单需要核实序列号格式与上版本是否一致，若不一致需要与客户确认以哪个为准制作。

2、验收标准：

- 制板说明中无要求时，默认按GJB362B-2009。

- 当验收标准为国军标、航天标准、宇航级标准时, 所有多层（大于2层）印制板需要做凹蚀工艺，凹蚀深度在0.005mm～0.04mm之间，优选0.013 mm，不允许出现负凹蚀（MI：无法走正凹蚀的订单按原有规则编写）。若因板材（纯PI板材、纯含PTFE板高频）无法做凹蚀需与客户确认。

- 当验收标准为国军标、航天标、宇航级标准时,随货需提供金相切片报告。★

3、镀层要求：★

| 铜厚要求 | 通孔、盲孔、层数＞2的埋孔 | 微盲孔、微埋孔 （定义：＜0.15mm的盲孔） | 中心埋孔 （2层的埋孔） |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔铜-平均 | 25μm | 12μm | 15μm |
| 孔铜-最小 | 22.5μm | 10.8μm | 13.5μm |
| 最小包覆镀层 | 12um | 12um | 12um |

| 金属种类 | 镀层类型 | 厚度 |
| --- | --- | --- |
| 镀金手指区域 | 金厚最小 | 1.3μm |
|  | 镍厚最小 | 2.5μm |
| 常规镀金板（电镀镍金） | 金厚最大 | 0.46μm |
|  | 金厚最小 | 0.05μm |
| 镍（电镀镍金、沉金） | 镍厚最小 | 5.0μm |
| 金（金丝、金带键合区域） | 金厚最小 | 2.0μm |
| 锡-铅，熔融或焊锡涂层 | 铅锡厚度 | 覆盖和可焊接 |

4、线路: ★

客户不接受板边缺损,若存在板边或槽边露铜情况,需与客户确认板边或槽边避铜处理或接受披锋毛刺及缺损,效果如下图。

5、序列号：

如无特殊要求，按20YY(年)+MM(月)+XXX(批次号)+XXX（序列号）格式印，如202307001001

6、表面处理

如无特殊要求，按有铅喷锡

预审部分：

1、叠层设计:

①若客户无要求时,层间介质厚度应≥0.09mm;

②若客户无要求时,FR-4 板材Tg值需≥170℃;

③层间PP片应≥2张,Core对应配本结构也要满足≥2张;

- 因调阻抗导致无法满足上述要求时，由预审与顾客确认。

- 翘曲度:

若客户无要求时,翘曲度按≤0.75%控制。

3.出货报告

A.验收等级为GJB、QJ产品，勾选

- 金相切片检测报告

- 测试条切片

- 孔电阻测试报告

B.除GJB、QJ产品，当过孔树脂塞孔时，勾选金相切片检测报告

CAM部分：

1、测试参数:

飞针测试参数要求：开路电阻不大于5Ω；最小绝缘电阻50MΩ。

2、序列号要求:

不允许序列号断号；

MI部分

1.当孔≤0.6mm或厚径比≥6：1，增加低阻测试，并备注：其余孔对角线方向各取5个孔测试,如超标即作废；

2.刚挠板如点胶，备注：高度不超过硬板区，宽度≤1.5mm，10X放大镜看无可视气泡；

3.刚挠板、软板订单：棕化、层压、图形电镀、内及外光成像备注：不允许返工；

4.刚挠板功能检查、外观检查备注：提供刚挠结合区X-Ray照片（100x）,检查有无导线有无裂纹；

5.外形、功能检查、外观检查备注：按序列号排序分堆周转；

6.内包装备注：按序列号排序包装；