（B5WM）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.孔 | 20230731 | 320275有铜孔孔径公差按±0.076mm控制何荣泽2023-07-26顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 孔

1）0.5mm以下的孔为过孔，过孔孔径公差+3mil/-∞（+0.076mm/-∞）

2）PTH圆孔孔径公差+/-3mil （+/-0.076mm）

3）PTH槽孔：①钻槽：槽宽方向±3mil；槽长/槽宽<2:槽长方向+/-4mil；槽长/槽宽≥2:槽长方向+/-3mil

②铣槽：+/-0.13mm

4）NPTH（含圆孔和槽孔）孔径公差+/-3mil（+/-0.076mm）

5）压接孔孔径公差+/-2mil （+/-0.05mm）

预审部分：

CAM部分：