（V005）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端0013 | 9 | 20230802 | IL0002V005终端代码0013-SOW01000418内容重新核对下发郑晓玲2023-07-21顾客质量要求评审表 |
| 终端0007 | 7） | 20230415 |  |
| 终端078 | 1 | 20230316 |  |
| 终端077 | 1 |  |  |
| 终端076 | 1 |  |  |
| 终端075 | 1 |  |  |
| 终端074 | 1 |  |  |
| 终端073 | 1 |  |  |
| 终端072 | 1 |  |  |
| 终端071 | 1-2 |  |  |
| 终端070 | 1-7 |  |  |
| 终端069 | 1-3 |  |  |
| 终端068 | 1 |  |  |
| 终端067 | 1-2 |  |  |
| 终端066 | 1 |  |  |
| 终端065 | 1-3 |  |  |
| 终端064 | 1-2 |  |  |
| 终端063 | 1-9 |  |  |
| 终端062 | 1-2 |  |  |
| 终端061 | 1-3 |  |  |
| 终端060 | 1-2 |  |  |
| 终端023 | 13 |  |  |
| 共用部分 | 9.工程问题处理办法 | 20221011 | IL0001General agreement Engineering-Fineline global 9.2022xls.xls徐方2022-09-21顾客质量要求评审表 |
| FPC部分 | 1.涨缩要求 | 20220907 | L0002等Fineline涨缩要求20220825武晓飞2022-08-25顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 6.图纸要求 |  |  |
| 预审部分 | 12) | 20220506 | IL0002等Fineline 关于出货报告要求武晓飞2022-04-22顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 6.外形，拼板2）.V-Cut要求 | 20210715 | 2021.7.12武经理邮件答复: 答复: Beanstandung RF2021033 (Art.-Nr. 41-09869-1132 // Geometrie Ritzlinien) |
| 终端客户V005-0054 | 1.2);7.2),4),5),7) | 20210524 | SOW01000561刘雪慧2021-04-14V005-0054民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分1 | 4）7）8） | 20210412 | About ET stamp request update.pdf徐方2021-03-29FINELINE所有代码民品顾客质量要求评审表 |
| 终端客户V005-0054 | 7.其他：树脂塞孔 | 20210207 | V005-0054 终端代码补充要求武晓飞2021-02-07V005民品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 11）EQ文件要求 | 20200826 | V005、V212、V205、V155、V2G2、V2G7、V2UG、V2ZC、V30R、V31H、V32T、V32L、V326、V2UK、V2UL、V2G7、V32V、V32W、V3FZ、V172、V33V、V3ITFineline 关于工程的要求武晓飞2020-08-20顾客质量要求评审表 |
| 终端V005-055 | 1.表面处理 | 20200410 | V005-055SOW01000539潘咏梅2020-04-09顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 8.序列号 | 20200317 | / |
| 终端0054 | 终端 | 20190919 | V005 V30RSOW 62B (Ministry of Defense)武晓飞2019-08-28顾客质量要求评审表 |
| 终端0023 | / | 20190808 | IL0002(V005)SOW01000377邓弯弯2019-07-23顾客质量要求评审表 |
| 终端0052 | / | 20190423 | V0052019021801 |
| 终端0053 | / | 20190308 | V005-005320190308 |
| Cam5 YS10 | 补线 线路 | 20190130 | V00520190123 |
| V005-0051 | 94V-0 | 201811074 | V00520181106 |
| V005-0051 | 阻焊厚度 | 20190103 | V00520190101 |
| V005-0051 | 新增终端 | 20181127 | V00520181106 |
|  | 6.3NPTH超能力 | 1111111120181110 | 销售 |
| V005-0007(2-4) | 标记 | 20180907 | V00520180522 |
| 预审部分：9 | Eq | 20180802 | Fineline20180726 |
| V005-0009 | 原件面 | 顶层 | 销售 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

  - 顾客制板说明中有标记要求时，按顾客制板说明中的要求为准，顾客制板说明中没有标记要求时，加我公司全套标记，包括周期标记，例：多层板按以下标记：

  - 除非客户在文件里注明要加无铅PB标记，否则我们都不加。

  - 如文件无特殊说明，高频板需添加全套快捷UL标记（包括周期标记），若材料没有认证，无法加UL标记时，请发EQ确认，客户有特殊要求时，优先执行客户的特殊要求。如果文件没有说明或 无特殊要求时，按该要求实行

  - 若客户要求高压测试（测试电压≥250V），ERP电子测试中各项参数按客户要求填写（客户没有提供高压测试参数，但是需要高压测试的按照测试电压250V、短路电阻20M欧、开路电阻40欧）。

  - 单元板太小无法加下标记，如果有拼板，只在单元板上加周期，其他标记加在工艺边；如果没有拼板，需要确认标记加法；

  - 客户要求标记加在线路层/阻焊层，但是实际文件中无空余位置加标记/所加位置或导致铜面露铜时，字符层有位置加的直接加在字符层。字符层无位置加时，如果有拼板，只在单元板上加周期，其他标记加在工艺边；如果没有拼板，需要确认标记加法

7）客户无电测章要求但PCB有工艺边时，将电测章盖在工艺边上（注意工艺边上盖电测章备注在电测）；

8）客户无电测章要求且PCB无工艺边时，不盖电测章。

- 板材、叠层：

  - 正常基铜0.33/0.5OZ，当顾客要求外层完成铜厚1.5OZ时，我司制作有难度，无法达到，直接按1/2OZ基铜板，外层铜厚按40um；1/3OZ基铜板，外层铜厚按35um控制。无完成铜厚要求时按IPC标准

  - 板厚≥1.0mm时,公差按+/-10%控制.板厚＜1.0mm时,按客户文件制作或超能力与客户确认；

- 钻孔：

  - 非金属槽孔及金属槽孔公差超能力(包括钻槽和铣槽)时，槽孔公差均按+/-5mil控制。(当顾客原始公差为偏公差时，快捷将偏公差进行调整:顾客原始公差偏得多处进行调整，另一边公差保持不变，保证公差区间为10MIL。如要求公差+4/-0MIL,则快捷调整为+10/-0MIL)

  - 无孔径公差要求时，PTH按照+0.1/-0.05mm，NPTH按照：+/-0.05mm; Routing +/-6mils

  - 完成孔径大于6.2mm的PTH孔径公差超能力的按照+/-5mil控制；

  - 完成孔径大于6.3mm的NPTH孔径公差超能力的按照+/-4mil控制；

  - 若顾客要求最小孔铜25微米时，需要按顾客要求制作

- 线路、表面工艺：

  - 不允许删除非功能性焊盘；

  - 部分订单客户要求蚀刻公差+/-10%，我司正常制作难度很大，蚀刻公差小于正常能力的按照+/-1mil控制；

  - 客户文件中贴片（包含金手指）设计在板边，未说明是否允许板边露铜制作，需确认

  - 喷锡板，补偿后贴片间距小于6MIL时，局部削贴片需要与顾客确认；

  - 顾客许多定单要求沉金金厚0.08—0.23um,金厚下限太厚，金厚更改为按照我司常规最小0.05UM控制；

  - 对于定单要求蓝胶厚度0.35+/-0.05mm；此公差太严格，我司无法控制，蓝胶厚度可更改为按0.3-0.8mm制作；

  - 金手指板，如果外形框有重线（中心线不在同一位置上），需要确认哪个外形为基准；

- 阻焊、字符：

  - (已删除)

  - 阻焊桥：（1）、插件孔之间必须按顾客原稿保证有阻焊桥（2）、SMD周围必须按顾客原稿保证有阻焊桥（包括相同网络、过孔焊盘与SMD之间）（3）、客户设计为开通窗，按客户原稿，不用确认添加阻焊桥

  - 盘中孔塞孔不允许有绿油帽；

  - 如果客户在贴片之间设计有字符桥，且贴片之间间距小于18MIL，则允许削字符桥，并且接受字符桥可能印不出来；

  - 客户要求阻焊厚度最小1MIL时，阻焊厚度按照IPC正常要求制作；

  - 如果顾客定单中要求过孔开小窗时或说明文件要求开小窗时，开窗和要求都是设计的比钻孔大4mil,且不允许更改，则工程可按照对于过孔开小窗的要求按照我司常规设计：比孔大6MIL（单边3MIL）

  - 文件中设计过孔双面开窗/单面开窗，但是客户说明中要求过孔按照盖油处理，需确认过孔处理方式；

  - 无特别说明时，半塞孔盖油面不允许有金圈。

  - BGA区域阻焊文件按以下规则制作（顾客制板说明和制板要求中无要求时，如下要求有效）

（1）BGA双面开窗（大窗或小窗或一面大窗一面小窗是否均包含，一种处理方式）---按照客户原稿做

（2）BGA单面盖油 --- 做半塞孔，因为开窗那一面客户很有可能做测点

（3）BGA 部分开窗，部分盖油，部分单面开窗。---开部分窗的就开窗，部分双面盖油的就做塞孔，部分单面开窗的就做半塞

（4）BGA双面盖油，过孔作塞孔处理。

（5）如阻焊开窗按我司正常能力补偿后，不能保证阻焊桥时，需EQ与客户确认，不能直接删除阻焊桥（包括相同网络）。

(6) 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小或等大时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认

10) 设计有字符上大金面或大锡面，且客户没有特殊说明时，需发EQ确认是否异常

- 外形、拼板：

  - 当顾客在文件中有如下英文（Cut out and keep a material on a framework,after milling）要求时，则代表此区域不能完全铣空，CAM制作参见“V005外形制作样式”示意图制作：

  - 顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5°

  - 部分订单要求外形公差+/-3MIL，我司正常能力制作无法达到：1，对于非包边板，外形公差超能力的按照我司极限能力+/-4MIL制作；2，对于包边板，外形公差超能力按照我司极限能力+/-5MIL控制；

- 其他：

  - 当引用V155或V2N6或V2ME或V2UG全套资料时，即为按引用型号的NOPE单制作，其他不做任何更改；

  - 孔符图或者PDF中相关标识的尺寸与实际Gerber文件不一致时，参照孔符图或者PDF制作；

  - 文件中残铜率分布不一致，如果上下镜面残铜率相差大于50%。翘曲度按照1.0%控制；

  - 加工说明中要求的铣槽宽度/标示宽度与实际Gerber文件不一致时，如无具体图纸参照Gerber；如有图纸时，如图纸和Gerber一致，参考其中之一，若不同，EQ与客户确认；

  - 针对此客户型号（P/N）以：“21”开头的板额外需要增加以下要求：CAM人员按制作通知单上的客户型号识别P/N是否以“21”开头，见下图

    - 最小的介质厚度为0.09mm,内外层焊环不小于0.05mm（全部指成品要求，需要考虑残铜率）

    - 工程在顶层字符加6个888888（没有顶层字符另外加一层）

    - 工程在字符工序备注“生产根据订单备注中批次号制作该批板批次号”

    - 工程在终检备注“必须在板上,报告中,切片报告中,加上相应的批次号，所有板如使用了除普通FR4的特殊板材的需在出货时提供板材COC报告”

    - 所通过电测后的板必须加盖电测章在板内（不能加在附边）

    - 所有板如使用了除普通FR4的特殊板材的需在出货时提供板材COC报告

6）客户有阻抗的订单都需要交阻抗测试条

7) 定位孔:如客户原稿或制板说明没有要求时，未经EQ确认，不可按常规处理办法私自添加定位孔和光学点

- 序列号

1)个别终端在文件中有要求要连号的的，工程加备注。没有特殊要求的，可以默认允许不连号

不连号流程设计：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

连号流程设计：外观检查—序列号---终固化---外观检查1

9. 工程问题处理办法

针对<3平米以内的刚性板样板工程处理办法参考附件：工程问题处理办法-2

V005终端客户（P.M.A）增加如下要求：终端顾客代码：V005_0001

- 顾客制板文件中若有2中字符油墨颜色要求时，忽略该要求，按白色制作

- 按IPCiii级要求验收。

V005终端客户（英特尔）增加如下要求：终端顾客代码：V005_0003

- 特殊要求除外，外层可加分流点，方形，大小50-80mil,中心距100mil,阻焊覆盖，距离线盘最小50mil；

- 对于水金板表面工艺，制版说明中无特殊要求时，只能从焊接面盖油；

- 过孔盖油时，油入孔深度为板厚的15%到25%，最大80%，不许上到临近的SMT和测试点上,不允许假性漏铜；

- 表面工艺为沉银、沉金或OSP 同时提供有VIA CAP文件时，或制板说明中有要求时，做两面过孔塞孔处理；

- 客户如果对金手指卡槽宽度公差无要求，默认此槽宽公差+/-3MIL，如果顾客注明+/-2MIL，可按公差+/-3MIL制作，CAM制作时采用钻槽方式制作。槽中心距临近手指中心公差+/-6MIL,如下图所示：

- 允许加泪滴；

- 板厚1.57mm，板厚公差+0.2mm/-0.13mm，板厚大于1.57mm，板厚公差+/-10%，板厚1.57mm以下，板厚公差+/-0.1mm；

- 如果顾客没有特殊要求时，板厚小于1.8mm，用普通TG材料，板厚大于等于1.8mm用高TG材料；

- 不允许打叉板；

- 顾客文件中有反光点，以顾客文件为准，通常在3个板角的位置，反光点盘大小为40MIL，开窗为120mil；

V005终端客户（FLEXTRONICS）增加如下要求：终端顾客代码：V005_0004

      - 顾客制板说明中无要求时，阻焊按绿色哑光，制板说明中为绿色（未明确哑光或亮光）时，也按绿色哑光。

      - 打叉板要求：set中有4个UNIT时，最多接受2个UNIT打叉；set中有2个或3个UNIT时，最多接受1个UNIT打叉，打叉板的数量不超过交货数量的5%，单位以SET计。

      - 反光点：

如无工艺边同时板内客户也未加反光点，需要EQ同客户确认如何加反光点;若有工艺边且工艺边上无反光点，需要在工艺边上加反光点，加3个反光点，反光点直径大小1MM,阻焊开窗直径79MIL,开窗边缘到板边200mil.

V005终端客户（MKS）增加如下要求：终端顾客代码：V005_0005

- 若文件中有MADE IN USA，请删除。

- 要求每个单元板上加盖电测”E”章

V005终端客户（ACS）增加如下要求：终端顾客代码：V005_0006

1.CAM人员在ERP测试工序备注：1.电测试测试电压250V;2.最小绝缘电阻10M ohm，开路电阻10ohm

2. 如果客户来单文件没有提供标记，需要EQ与客户确认。

3.客户默认的加我司的全套标记（快捷标记、UL标记、周期标记、符合无铅和ROHS要求的加无铅标记和ROHS标记）标记加在顶层字符层，如果没有顶层字符层需增加顶层字符加标记。如果客户的制板说明对标记有要求的需要以客户的制板说明为准。

V005终端客户（controp）增加如下要求：终端顾客代码：V005_0007

- 所有刚性板ERP验收标准必须是 IPC 6012 III级,不允许出现6016 或者6018标准

- 不要加我司FP LOGO和客户的LOGO在单元板上；

- 默认只加94V-0和周期。  加在板内空白处  （ 所使用的板材通过UL认证且阻燃等级已经达到94V-0 ， 可以单独加94V-0， 如果没有UL认证的， 需要EQ 与客户确认

- 加如下标示（防静电）在板上空白处

5) 不允许移除非功能性焊盘

6)测试条:

测试条上的孔径和板内的一致，测试条按照我司标准的测试条即可。（这个终端客户之前一直有要提供测试条的）

7) 每个板均需要将整个生产文件发给客户做光绘确认

V005终端客户（AERONAUTICS）增加如下要求：终端顾客代码：V005_0008

V005终端客户（USR）增加如下要求：终端顾客代码：V005_0009

V005终端客户（SATEC POWERFUL SOLUTIONS LTD）增加如下要求：终端识别方式：销售订单模板中备注终端客户名: SATEC POWERFUL SOLUTIONS LTD: 终端识别方式：erp系统中终端顾客代码为:V005_0011

- 板材：除客户指定板材外，板材默认使用高TG；

- 标记：所有板上按照如下要求添加标记：

A．无铅标记，字符丝印。（符合无铅条件的才加）

B．RoHS标记，字符丝印  。（符合RoHS条件的才加）

C．加我司全套UL标记（此终端客户要求标记需包含我司FP标记）

V005终端客户（A.L.Electronic）增加如下要求：终端顾客代码：V005_0012

无

V005终端客户（VISONIC）增加如下要求：终端识别方式：erp系统中终端顾客代码为:V005_0013

- 验收标准为:IPCIII级标准

- 标记:制板说明中无要求时,加我公司全套标记,包括周期, 满足无铅要求的板,加无铅标记.

- 材料:制板说明中无要求时，使用高TG材料,允许用IT180A

- 孔铜:孔铜最小25微米

- 表面工艺：对于OSP+选择性沉金板，所有双面开窗的需要按沉金完成表面工艺

- 阻焊字符：阻焊厚度，铜线上阻焊厚度为：最小13微米，最大35微米；为防止阻焊入孔，阻焊开窗单边比孔大6mil，默认阻焊颜色绿色，默认字符为白色，默认铜厚1OZ

- 过孔处理：单面开窗和双面盖油的需要塞孔处理

- 孔环： 最小孔环2mil

- 孔径公差:

        - PTH:     0.25mm≤孔径≤ 0.3MM时，公差为+0.1mm，-0.05mm  ，其他PTH按+/-0.1mm

        - NPTH：   +/-0.08 mm

        - PTH SLOT: +/-0.13 mm

        - NPTH SLOT: +/-0.10 mm

        - 工具孔： 附边上的工具孔，按+0.1/-0MM控制

- 外形公差：

        - 两位小数时，按+/-0.15 mm

        - 三位小数时，按+/-0.125 mm

11. V-CUT公差：+/-0.1mm

12. 蓝胶：使用PETERS SD2955 厚度范围0.2-0.4mm

13.打叉板要求：

| Set中的unit数 | 允许打叉数 |
| --- | --- |
| ≤6 | 不允许 |
| 7-12 | 2 |
| 13-36 | 3 |
| ＞36 | 4 |
| 打叉板的总数量不能超过交货总数的3% |  |

V005终端客户（techaya）终端识别方式：erp系统中终端顾客代码为:V005_0015

暂无特殊要求

V005终端客户（Sandisk）终端顾客代码为:V005_0016  顾客协议编号：13-03-SJ-02-00001 REV 4

1.优先等级：订单说明>顾客制板说明>部分顾客要求

2.标记：加我公司标记（包括周期），加电测章，批次号

3.阻抗板：层间介质公差10%，需给顾客提供阻抗测试条

4.泪滴：对于焊盘24MIL以下时，允许加泪滴

5.表面工艺：

喷锡　　　3-25微米

ＯＳＰ　　0.2-0.5微米

沉金　　  Ni：2.5-6.5微米；Au：0.05-0.2微米

金手指    Ni:2.5微米以上；Au:0.8微米以上

对于长短手指，长手指加引线，短手指采用内层加引线，后钻断内引线方法制作

6.阻焊：铜面上阻焊厚度范围18-39微米，若顾客制板说明中无阻焊颜色时，需确认用什么颜色

7.打叉板要求：

| set中UNIT数 | 允许打叉数 |
| --- | --- |
| 2-3 | 不允许 |
| 4-11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 大于12 | 3 |

8. 制板说明中无要求时，用高TG材料

9. 工程给终检工序提供板上MARK所在位置图

V005终端客户（Partner Manufacturing Ltd）终端顾客代码为:V005_0017 顾客协议编号：PMWO-07-4-100+-4PWB

终端要求高于v005要求

1.验收标准：IPC-III级

2.优先等级：订单要求>DRAWING>部分顾客要求

3.标记：加全套标记（包括周期,加快捷LOGO），若制板说明中阻燃等级不是94-V0则需要反馈给顾客

4.电测章：要求加电测章

5.材料：制板说明中无要求时，多层板默认用HTG材料

6.孔位公差：孔位公差按+/-3mil

7.SMD：SMD处阻焊高度与SMD焊盘高度差不得超过30微米

8.阻焊： 无要求时，默认为绿色哑光阻焊油墨（用PSR 2000 TM阻焊油墨），

有要求时，按顾客要求，顾客接受TAIYO PSR 4000阻焊油墨

客户在文件中只说绿色，那按照绿色亮光，客户在文件中未说明阻焊颜色的，用绿色亚光

9.翘曲度：最大0.75%

10.按键要求：若有按键，则Ni:≥2.5um,Au：≥0.07um

V005终端客户（Arad Technologies ）终端顾客代码为:V005_0018 顾客协议编号：pcb statement of work (sow) procedure终端要求高于v005要求

1.优先等级：

gerber>部分顾客要求>V005顾客要求>订单要求>IPC标准

2.多层板叠层结构：

对于多层板，下线前必须与顾客确认叠层结构(不论顾客是否有提供叠层结构)

3.板厚公差（无要求时）：

板厚小于等于1.0mm时，按+/-0.1mm；板厚大于1.0mm时，按+/-10%

4.尺寸公差(无要求时)：

PTH : +/-3MIL ；NPTH: +/-2MIL;外形公差：+/-0.1mm

5.最小孔环（无要求时）：

内层：1mil；外层：2mil

6.散热孔阻焊要求（无要求时, 散热孔判断，在大铜皮上的孔，且孔较密集的情况，则判断为散热孔）：

单面开窗的散热孔在盖油面加比孔单边大3mil的阻焊开窗

7.表面处理（无要求时）：

金手指：金厚最小0.8um

化学沉镍金：镍：4-6um，金：0.05-0.125um

电镀硬金：镍：4-6um；金：0.75-5um

8.孔铜（无要求时）：

最小孔铜：20um；平均孔铜：25um

9.阻焊油墨（无要求时）：

绿色哑光或半哑光，阻焊厚度小于等于30um；阻焊高度与焊盘高度差8-30um，可接受的型号如下：

TAIYO PSR 4000   (常备)

PROBIMER 62      （非常备）

TAMURA DSR 2500     （非常备）

10.V-CUT(无要求时):

角度：30度

余厚：板厚大于等于1.6mm时，按余厚0.5+/-0.1mm

板厚小于1.6mm时，按我公司常规参数

V005终端客户（PANASONIC ）终端顾客代码为:V005_0019,终端要求高于v005要求

1.如果制板说明中标识有天线区域,顾客在文件中会明确指出，预审需要传递给CAM,CAM把天线区域用图纸        在表面处理及终检工序指示给生产.

如果文件中不指出天线区域在哪里，则不执行天线区域的控制要求

V005终端客户（Beth-E1）终端顾客代码为:V005_0021,终端要求高于v005要求

1.如果顾客制板说明中对铜厚没有详细说明为完成或基铜时，均按基铜处理

V005终端客户（RAD）终端顾客代码为:V005_0022,终端要求高于v005要求

1.订单信息说明：

| PCB NAME | REVISION | 表面处理标识 | 金手指标识 |
| --- | --- | --- | --- |

顾客订单信息中若有如上说明则按如下规则：

表面处理标识：BLANK为有铅喷锡

E为OSP

I为ENIG

S为IMMERSION SILVER

T为IMMERSION TIN

金手指标识：空，为无金手指

G，为有金手指

2.标记：

客户默认的加我司的全套标记（快捷标记、UL标记、周期标记、符合无铅要求的加无铅标记）需要加在顶层字符层，如果没有顶层字符层需增加顶层字符加标记。如果客户的制板说明对标记有要求的需要以客户的制板说明为准

3.材料：

制板说明中无要求时，使用TU-768

4.铜厚：

制板说明中无要求时，内层基铜1OZ，外层基铜0.5OZ,孔铜最小18UM，平均20UM，激光孔孔铜最小10UM，平均12UM

5.表面处理：

沉金：Ni：3-6um,Au：0.05-0.125um

沉银：0.1-0.4um

沉锡：1.15-1.3um

金手指：Ni：≥2.5um, Au：≥0.8um

6.阻焊：

制板说明中无要求时，绿色哑光，半哑光也可接受，型号：LP-4G/G-05A ;HSR-200 GK01S-H

7.蓝胶：

蓝胶类型：PETERS SD2955  ,顾客接受我公司能力0.3-0.8um

8.翘曲度：

默认为0.75%.

V005终端客户（Elbit Systems Ltd）终端顾客代码为:V005_0023,终端要求高于V005要求;来自：SOW01000377

1.标记：

①无特殊要求时，加快捷标记，周期标记，周期格式WWYY,加批次号，序列号，顾客PN号；单元板上无法加时，可加在工艺边上。

②制板说明中无特别要求时，不允许加无铅标记

2.验收标准：

制板说明中无要求时，按IPC III级标准验收

3.材料：

制板说明中无要求时，采用高TG材料；如果使用聚酰亚胺材料时，需要满足IPC 4101/41或42

4.孔径公差：

制板说明中无要求时，过孔孔径公差+2/-4mil

5.翘曲度：

制板说明中无要求时，最大翘曲度5%

6.板边漏铜

无特殊要求时，板边不允许漏铜

7.线路：

①内层过孔焊盘小于等于22mil时，允许加泪滴，以保证环宽满足IPC III级要求

②工艺边上允许加平衡铜

③删除内层非功能焊盘时，需要EQ确认。

8.表面处理：

①制板说明中无要求时，按无铅喷锡制作

②沉金（ENIG）: Ni 3-5微米 ；Au：0.05-0.08微米

③硬金：Ni 4-6微米 ；Au：1.5-2.5微米（若要加引线，则需要与顾客EQ确认）

9.字符：

无要求时，按白色字符，但是，如果DRAWING中要求为黄色字符时，请更改为白色字符

10.拼板：

如果顾客没有提供拼板方式，按我公司规则拼板时，则需要EQ确认，制板说明中无特殊要求时，工艺边宽度按300mil制作。

11.阻抗：

为了满足阻抗，大于等于6mil的线允许调+/-1mil；大于等于4.5mil的线且小于6mil的线允许调+/-1mil；小于4.5mil的线，若要调整，则需要EQ确认

12.打叉板要求（无要求时）：

| Set中的unit数 | 允许打叉unit数 |
| --- | --- |
| 2-3 | 0 |
| 4-9 | 1 |
| 10 | 2 |
| ≥11 | ≤20% |

13.如下内容发送给发给Sharon和Alvin;david@fineline-global.com（此条要求来源于SOW01000313）

Hi Sharon and David,

The SOW is from Elbit, pls advise if the SOW can be ignored, thanks.

V005终端客户（opgal optronic ltd  ELbit）终端顾客代码为:V005_0051,终端要求高于v005要求,来自SOW01000492

1.无要求时，验收标准按IPC III级

2.顾客制板说明中一般会有板材的要求，如果没有提供板材要求时，请与顾客EQ确认

3.阻焊厚度:制板说明中无要求时,如下图所示,B处阻焊厚度最小7μm,C处阻焊厚度范围10-40μm

4.若果板材没有满足94V-0时，需要与顾客EQ确认

V005终端客户（RF Immunity Ltd）终端顾客代码为:V005_0052,终端要求高于v005要求,来自SOW01000496

1.对于要做拼板的，板边上的标题，也需要一起复制,如下图例：

V005终端客户（Valens Semiconductor Ltd）终端顾客代码为:V005_0053,终端要求高于v005要求,来自SOW01000496

1. 顾客要求只加周期标记，如果制板说明中与该要求矛盾时，请与顾客EQ确认。

2. 光绘确认后方寸允许生产

V005终端客户（Ministry of Defense）终端顾客代码为:V005_0054,终端要求高于v005要求,来自SOW 62B以及SOW01000561

1.材料：

1)使用FR4材料时，Tg≥180

2)刚揉板和揉性板的材料不允许使用有粘合剂的材料

2.叠层：

层间半固化片张数需要大于等于2张（满足激光钻孔除外）

3.阻焊油墨

客户制板说明无要求时阻焊油墨用绿色哑光

4.标记

客户制板说明无要求时工艺边上加快捷标记，周期标记WW-YY,客户PN,序列号，PNL中加位置号如下：

生产panel，要印序列号，从001开始，依次计数。 交货单元也要相应印序列号，例如001_01，001_02，第2块生产板，印002_01, 002_02等。如果是拼板交货的，则还要在各单元板上印序列号，如001_01_01,001_01_02等 。如下图所示。如果是批量板，生产panel超过999块的，则panel编号可以相应改为4位数，即0001。

客户接受序列号断号。                                                                                                              XXX_YY_ZZ  XXX 是生产panel编号, YY 和 ZZ  是位置号，如001_01_01

编号顺序：从左至右，再从上往下。

为内部规范，建议序列号大小：字宽40MIL，字高50mil，线宽8mil，当存在空间问题时，可进行适当调整。

对于不同情况下，如何编号，如下：

- 如果板子太大，一个生产panel只有一块板，则正常编码，例如：001_01

b. 如有不同板在板内，正常编码， 如下

5.金手指

金手指镍厚NI:3-5μm,AU：≥1.2μm

6.公差

外形公差：+/-0.1MM，板厚公差：板厚≤1.0MM+/-0.1MM，板厚≥1.0MM+/-10%

7其他要求

1） 不能删除非功能性焊盘

2） 树脂塞孔：盖覆铜≥12UM,包覆铜≥5μm（树脂塞孔表面有盖铜设计的都有包覆铜要求）

3） 环宽：内层最小1MIL,外层最小2MIL

4)  V-CUT角度30或45度，V-cut余厚0.5mm+/-0.1mm

5)  叉板要求：

| 拼板数 | 允许叉板数 |
| --- | --- |
| 2-3 | 0 |
| 4-15 | 1 |
| ≥16 | 10% |

6)如果客户在文件中设计有测试条，需要放在生产板的最远的对角线两端（在板子有效区域内）。

7)测试条要标签的要求,可以取消此要求。 更改为：在测试条的字符层，加FP字母非logo 、顾客PN、周期（WWYY）、生产panel的序列号信息。测试条需要交货给客户。

V005终端客户（Nir Or-Israel Ltd）终端顾客代码为:V005_055,终端要求高于v005要求,来自SOW01000539

- 表面处理：

按照图纸要求，表面处理必须是有铅喷锡和沉金，如果图纸和其他文件表面处理不是有铅喷锡和沉金时需EQ与客户确认。

V005终端客户（Kramer Electronics LTD.）终端顾客代码为:V005_060,终端要求高于v005要求,来自SOW01000420以及SOW01000549

1.孔铜最小要求25um，

2.板材默认使用高TG

V005终端客户（Epsilor Electric Fuel Ltd.）终端顾客代码为:V005_061,终端要求高于v005要求,来自SOW01000058/ SOW01000495

1.2019-7-16前的订单都需要去核实板子上是否有FP logo，如有需做ECN删除。

2.每个单元上都要加周期和94V0 ；

3.板上不加FP logo

V005终端客户（Maoz Industries.）终端顾客代码为:V005_062,终端要求高于v005要求,来自SOW01000165

1.验收标准：IPC3级标准

2.VT-42B材料芯板尽量按照现有库存

V005终端客户（Commtact.）终端顾客代码为:V005_063,终端要求高于v005要求,来自SOWECN01000059

1.验收标准：IPC class3,

2.板材默认使用高TG

3.单点最小孔铜25um

4.加我司全套标记（包括我司logo）+周期（wwyy）

6.字符层出现commtact，直接删除

7.外形尺寸公差+/-0.127mm

8.电测试电压250V

9.长边需加5mm附边，V-cut余厚0.5mm

V005终端客户（RIT）终端顾客代码为:V005_064,终端要求高于v005要求,来自SOWECN01000048

1.加我司全套标记包含FP logo,

2.电测电压最小40V

V005终端客户（Maytronics Ltd.）终端顾客代码为:V005_065,终端要求高于v005要求,来自SOW01000489

1.板材默认使用高TG

2.顶底层字符层都要无铅标记

3.每个单元上都要加Ullogo&94V0+周期

V005终端客户（COMTEL BMK Technologies Ltd.）终端顾客代码为:V005_066,终端要求高于v005要求,来自SOW01000251

1.电测试盖E电测章

V005终端客户（Airspan Networks Inc.）终端顾客代码为:V005_067,终端要求高于v005要求,来自SOW01000330

1.周期加在顶层；

2.如有激光孔，请通知销售，并请告知有几阶激光孔

V005终端客户（Seraphim Optronics）终端顾客代码为:V005_068,终端要求高于v005要求,来自SOW01000100

1.每次来单都询问客户是否要加序列号，怎么加，并建议客户用ECN来单

V005终端客户（POINTER）终端顾客代码为:V005_069,终端要求高于v005要求,来自SOW01000189

1.客户无要求时表面处理按沉金，如果客户要求表面处理不是沉金，则需与客户EQ确认

2.如字符层有如下字体，请删除“pointer/collocutor”

3.每个单元上都加我司全套标记

V005终端客户（MEPROLIGHT）终端顾客代码为:V005_070,终端要求高于v005要求,来自SOW01000154

1.板材默认使用高TG;

2,叠层介质层厚度最多调整+/-0.025mm

3.单点最小孔铜25um

4.如果表面工艺是沉金，镍厚按4-7um，金厚按0.06-0.12um；

5, V-cut角度30度

6.我司全套标记包含logo+周期（WWYY）

7.电测章盖在我司logo旁

V005终端客户（Next Vision Systems Ltd.）终端顾客代码为:V005_071,终端要求高于v005要求,来自SOW01000264

1.阻焊油墨为哑光的，优先选择Taiyo PSR 4000MP

2.标记不允许加在禁区

V005终端客户（Pearls of Wisdom Technologies Ltd.）终端顾客代码为:V005_072,终端要求高于v005要求,来自SOW01000259

1. UL等标示只加在附边，如无附边不加标示

V005终端客户（DSP Group Ltd.）终端顾客代码为:V005_073,终端要求高于v005要求,来自SOW01000328

1.板材默认使用高TG

V005终端客户（Elisra Electronic System Ltd.）终端顾客代码为:V005_074,终端要求高于v005要求,来自SOW01000218

1. 以下内容发给Sharon和Alvin

The SOW is from Elbit, pls advise if the SOW can be ignored, thanks.

V005终端客户（M.S Kaya Vision Instruments Ltd.）终端顾客代码为:V005_075,终端要求高于v005要求,来自SOW01000343

1.客户无要求时，不允许添加我司FP logo，其他标记按常规添加，若客户有要求添加FP LOGO，则需与客户EQ确认。

V005终端客户（BETH-EL Industries Zichron Yakov Ltd.）终端顾客代码为:V005_076,终端要求高于v005要求,来自SOW01000430

1.如无特别说明，一般默认outer layer copper thickness就是base copper thickness.

V005终端客户（Mega-Fabs Motion Systems Ltd.）终端顾客代码为:V005_077,终端要求高于v005要求,来自SOW01000452

1.验收标准IPC 3级（刚性板6012，刚揉板6013）

V005终端客户（Gate Technologies Ltd.）终端顾客代码为:V005_078,终端要求高于v005要求,来自SOW01000518/ SOW01000510

1.验收标准IPC 3级

预审部分：

- 优先等级：订单中说明>DRAWINGS>工程部分顾客要求

- 顾客无验收标准时，按IPCII级标准; 如果客户spec中要求添加Part No. ，Part No是指终端客户型号，而不是Fineline客户型号AVxxxxxx，如果客户资料中找不到Part No，需发EQ与客户确认,预审需要指示给CAM：加顾客的Part No，同时提供顾客Part No

- 无板材要求时，单、双面板用普通TG材料，多层板用高TG材料（不允许用S1170）; 在客户对板材没有要求的情况下，对于需使用高TG板材的情况，优先使用TU-768板材，只有在IT180A是常备而TU-768是非常备的情况，才优先使用IT180A

- 制板说明中无要求时，翘曲度小于等于0.75%，超能力时，与顾客确认

- 为与客户在理解上达成一致，只要客户在文件中有IPC3级标准要求，即使该IPC3级要求只是针对阻焊、板厚等个别项目要求的，则该板就整个按照IPC3级标准制作

- 顾客要求在提供的光绘文件压缩包中增加叠层结构（已经通过程序自动提供），请预审选择叠层不可更改选项。

- 若顾客说明文件或GERBER文件中有电感测试要求，请指示给CAM在ERP中需要设计单独的电感测试流程，同时选择电感测试报告（定性）

- 如客户文件中有包装要求按照MIL-P55110 LEVEL C，忽略即可

- EQ确认邮件注意项（科学城软、硬板均自动化程序实习了，可不理会该条要求，仅供宜兴）

10) 若线路层中有盘，无花焊盘，也没有线，请EQ确认

11）. EQ文件要求

① EQ文件命名规则更改为： EQ-我司生产型号-客户PN号

② 发给客户的EQ文件，如需要用到excel，要求文件为.xlsx 文件格式，不能为xls格式

12）报价系统填写板材信息时填写板材具体型号（例如IT180A 或者TU768），不能填写FR4或者FR4HTG

CAM部分：

- 打叉要求：

| set中的unit数 | 允许打叉数 |
| --- | --- |
| 2-3 | 0 |
| 4-6 | 1 |
| >8 | 10% |
| 打叉板的panel数量不允许超过交货数量的5% |  |

- 以下要求只针对P3厂(V005)客户代码订单

1）、订单走负片电镀流程，若存在盘中孔塞孔制作的，需按如下要求制作：

a、流程设计：前工序—负片电镀—负电镀磨板—阻焊塞孔—磨板—负片干膜—干膜检查—负片蚀刻—外层AOI—阻焊—阻焊检查—下工序；

b、增加塞孔曝光菲林,曝光菲林可用TS3/BS3命名，必须出两面，将TS3/BS3交货单元填实，然后用塞孔层文件单边比钻孔孔径大2 mil掏曝光点，PNL封边与TS、BS相同（如果有set、coupon、flp等测试条也需要注意填实，并按以上要求处理）；说明：ts3/bs3曝光菲林需备注在【阻焊塞孔】流程工艺备注栏，内容“请生产注意使用xxx.ts3、xxx.bs3曝光菲林”

2）、订单走图形电镀流程存在盘中孔塞孔制作的，若预审没有指示阻焊半塞孔，需要提出确认按半塞孔制作，以避免盘中孔曝油、绿油帽问题；

3. 贴片文件制作及要求：

1）客户原始文件中没有提供贴片层时，不用CAM再制作贴片文件，也就不需要再给顾客发送贴片文件了(程序已经自动实现)

2）贴片文件格式及做法：命名格式为客户的P/N号+P（如77L1103P），做法是贴片文件必须包括所有贴片及基准点，同时要有2MIL的边框线。光绘文件的命名格式为：客户的 P/N号+W（如77L1103W）；

4.其他:

黑色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用白色印油。

白色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用黑色印油。

5.ERP备注：

① ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作

②如果板上没有加UL标记并且所使用板材为UL认证过的板材，则在终检工序备注：手工填写出货报告<品质保证书>中的"UL阻燃等级UL Flammability Rating"为“94V-0”

6. 图纸要求：刚性板要求图形精度+/-0.1mm，工程需提供两个MARK点或者定位孔之间的距离图纸给工厂监控。

FPC:

1.挠性板和刚挠板，涨缩要求（L一般指盘与盘，孔与孔的最远距离）

L≤300mm 公差 +/-0.1mm
300<L ≤400mm 公差+/-0.125mm
400<L≤500mm公差+/-0.15mm
L>500mm 公差+/-0.18mm；

（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）

2.	我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。

3. 如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

4. 如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。

.终端顾客代码V005_0016增加以下内容：

①柔性板（含刚柔板）验收标准，工程统一填写IPC6013 III

②若客户没有特殊要求，刚挠板柔性基材需使用压延铜材料

③若客户没有特殊要求，刚挠板柔性材料必须使用无胶材料

终端顾客代码V005_0023增加以下内容：

①无要求时，揉性槽宽0.7-1.3mm，刚揉边缘溢胶小于等于0.5mm

②覆盖膜伸进刚性区域0.6-2mm