（B78P）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分 | 2.3），4）；4 | 20230811 | 330771云尖与PCB供应商工程确认操作规范V1.1涂成松2023-08-09顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 1 | 20230725 | 330771云尖刚性PCB检验标准V1.0涂成松2023-04-19顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 1-3 |  | 330771云尖与PCB供应商工程确认操作规范V1.0& 规问题处理办法V1.0涂成松2023-04-19顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1-8 |  | 330771云尖刚性PCB检验标准V1.0涂成松2023-04-19顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.孔

1）孔性能指标

| PTH孔 | 2级标准 |
| --- | --- |
| 平均铜厚 | ≥ 25um |
| 单点铜厚 | ≥ 20um |
| 深镀能力* | ≥60% |
| 机械埋/盲孔平均孔铜厚度 | ≥ 20um |
| 机械埋/盲孔局部区域铜厚 | ≥18um |
| 激光盲/盲孔最小铜厚 | ≥13um |
| POFV铜厚 | ≥10um |

2）包覆电镀从孔壁延伸到表面，且表面延伸宽度≥25um，形成孔环状；

对于通孔、盲\埋孔跨越叠层数≥2层时，包覆电镀厚度≥5um;

对于盲\埋微孔，包覆电镀厚度≥5um;

对于位于芯板上的埋孔（2层）, 包覆电镀厚度≥5um;

3）孔公差

| 孔径(mm) | Φ≤ 0.3 | 0.3<Φ≤ 0.8 | 0.8<Φ≤ 1.6 | 1.6<Φ≤2.49 | 2.49<Φ≤6.0 | >6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTH孔公差(mm) | +0.076/-∞ | ±0.076 |  |  | +0.15/-0 | +0.3/-0 |
| NPTH孔公差(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | +0.10/-0 | +0.10/-0 | +0.3/-0 |
| 定位孔公差（mm） | ±0.076 |  |  |  |  |  |
| 异型孔公差（mm） | ±0.10mm |  |  |  |  |  |
| ICT测试孔公差（mm） | ±0.076 |  |  |  |  |  |

对于纸基板，如客户指定或认可冲孔成型方式，则其孔径公差为：

孔径￠≤0.8mm时，公差为±0.10mm；

孔径￠＞0.8mm时，公差为±0.20mm。

4）阶梯孔

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大孔角度及公差 | 按照gerber要求，角度公差±5° |
| 大孔孔径d1 | 当θ＜180°时，孔径及孔径公差和常规PCB保持一致； 当θ=180°时，孔径公差为±5mil |
| 小孔孔径d2 | 孔径及孔径公差和常规PCB保持一致 |
| 深度公差 | 如下图，默认的需控制的为大孔深度h，公差为±0.20mm，大孔深和小孔深为封闭公差。 |

5）阶梯板

| 检验项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 如下图，阶梯槽流胶长度L | ≤0.5mm |
| 深度公差H | ±0.25mm |

6）控深铣阶梯槽

| 检验项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸(W)公差 | +/-0.13mm |  |
| 深度（H）公差 | ±0.20mm | 默认控制铣槽深度 |
| 槽壁与内外层导体间距S | ≥0.5mm | 槽壁金属化除外 |
| 默认铣槽内角 | 0.5mm |  |
| 槽底流胶宽度d | ≤0.25mm |  |

7）侧壁金属化控深铣

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 深度尺寸(a)公差 | +/-0.13mm | 除非特别说明，a值默认0.3mm |
| 宽度尺寸（b）公差 | ±0.13mm | 除非特别说明，b值默认0.3mm |
| 控深介质余厚c | 0.3mm | 0.3mm为最小值 |
| 焊盘距离铣槽边缘最小距离d | 0.3mm |  |

8）沉头孔（锥形孔）

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 孔径(d)公差 | 同常规孔公差 |
| 深度(H)公差 | ±0.20mm |
| 角度（θ）及公差 | 默认45°±5° |

9）背钻孔

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PTH孔径（d1） | 孔径及孔径公差和非背钻孔保持一致 |
| 背钻NPTH孔径（d2） | 不要求 |
| 背钻残留stub（h2） | 参见Gerb要求，且≥2mil |
| 背钻段各层走线/铜面 | NPTH孔不露线、不露铜 |
| 背钻孔塞孔 | 非压接孔：允许树脂塞孔； 压接孔：不允许。 注：禁止使用阻焊塞孔，树脂塞孔时，背钻孔必须塞孔且同时填充背钻段与非背钻段。 |

10）微孔孔径公差

| 类型 | 孔径公差 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 微孔 | ±0.025mm | 微孔孔径为金属化前直径。如下图 “A” |
| 机械钻孔式埋孔 | ±0.076mm | 此处“孔径”指成孔孔径 |

2.线路，焊盘

1）焊盘尺寸公差

| SMT焊盘 | 宽度≥20mil | +5％ / -10% |
| --- | --- | --- |
|  | 宽度＜20mil | ±10% |
| 插件焊盘 | ±2mil |  |

2）图形定位精度（CAM提供最远MARK点的距离图给生产）

| PCB尺寸 | 长度≥600mm | ≤5mil |
| --- | --- | --- |
|  | 长度＜600mm | ≤3mil |

3.阻焊，字符

1）字符颜色：只印在阻焊上选用白色；只印在ROGERS等白色板材上可选用黑色；若同时印在阻焊和白色板材上，可选用其他易分辨的颜色。

2）0302条码区域丝印油墨厚度10～30um，表面要保证平整

3）阻焊厚度≥0.01mm（其中拐角位置≥0.005mm），且阻焊最高点未高出SMT焊盘0.025mm（1mil）

4）焊盘空距≥7.5mil的贴装焊盘间有阻焊桥。

4.标记

1）蚀刻标记与焊盘的距离≥0.2mm。

5.表面处理

| 镀层 | 2级标准 |
| --- | --- |
| 只用于板边接点而不用于焊接的金层 | ≥0.8um |
| 用于焊接的金层 | 0.05～0.15um |
| 只用于板边连接的镍层 | ≥2.5um |
| 焊锡(LF-HASL)层厚度 | 用于焊接的焊盘：1～25um 不用于焊接的焊盘：1-50um |
| 孔内焊锡(LF-HASL)层 | 满足孔径公差的要求 |
| 裸铜 | 不可出现 |
| OSP(Entek HT Plus) | 0.25~0.55um |
| OSP(Glicoat F2/F3) | 0.15~0.3um |
| ENIG | Ni: ≥3um |
|  | Au: ≥0.05 um |
| ENEPIG（用于焊接） | Ni: ≥3um |
|  | Pd：0.05~0.15um |
|  | Au：0.05~0.15um |
| ENEPIG（Thick Pd） | Ni: ≥3um |
|  | Pd：0.3~0.5um |
|  | Au：0.05~0.15um |
| ImTin | 0.8-1.2um |

2）侧壁电镀

侧壁电镀铜厚≥20um。

侧壁电镀宽度公差按+/-0.3mm

3）金手指引线：分级金手指：金手指末端无电镀引线残留，侧边允许引线残留。

平针金手指：无电镀引线，或电镀引线在侧边。对于电镀引线在侧边的设计，不允许有金属毛刺。

当金手指宽度≥40mil时：金手指电镀引线不允许进入金手指中间1/2宽度区域：A=1/2W。

当金手指宽度＜40mil时，金手指电镀引线不允许进入金手指中间1/3宽度区域：A=1/3W。

6.外形

1）金手指斜边

抛斜边角度(下图θ)公差范围:±5°；

金手指抛斜边深度（下图A）公差范围: ±0.13mm；(30≤θ≤45°)

金手指抛斜边深度（下图A）公差范围: ±0.18mm；(θ＜30°)

2）外形公差

| 长宽度尺寸 | 公差 |
| --- | --- |
| 长宽尺寸＜150mm的 | ±0.13mm |
| 150mm≤长宽度尺寸≤300mm时 | ±0.2mm |
| 长宽度尺寸大于300mm时 | ±0.25mm |
| 板内所有铣空区 | ±0.13mm |
| 位置尺寸 | ±0.2mm |

3）V-cut

V-CUT角度规定：当板厚1.0mm≤h＜1.8mm时，V-CUT角度 =45°；当板厚1.8mm≤h＜3.0mm时，V-CUT角度 =45° 或 60°；V-CUT角度公差控制+/-5°

V-CUT剩板厚规定：当板厚尺寸h≤0.8mm时，双面V-cut保留部分要求为b=0.35± 0.1mm；当板厚尺寸0.8mm<h<1.6mm时，双面V-cut保留部分要求为b=0.4±0.1mm；当板厚尺寸h≥1.6 mm时，双面V-cut保留部分要求为b=0.53±0.13mm。

7.叠层

1）.板厚公差

| 板厚（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- |
| 1.0及1.0以下 | ±0.1 |
| 大于1.0小于等于1.6 | ±0.14 |
| 大于1.6小于等于2.0 | ±0.18 |
| 大于2.0小于等于2.4 | ±0.22 |
| 大于2.4小于等于3.0 | ±0.25 |
| 大于3.0 | ±10% |

2）.翘曲度

| 单板 |  | 背板最大弓曲/扭曲度 |
| --- | --- | --- |
| 板的状况 | 最大弓曲/扭曲度 |  |
| 无SMT的板 | 0.7％ | 1％，同时最大变形量≤4mm； |
| 板厚< 1.6mm的SMT板 | 0.7％ |  |
| 板厚≥1.6mm的SMT板 | 0.5％，同时最大弓曲变形量≤1.5mm； |  |

8.工程处理办法（具体见附件PCB常规问题处理办法V1.0）

预审部分：

- 材料要求

1）设计文件未指定时，默认使用标准粗糙度铜箔（STD/HTE）。

客户设计文件指定的低粗糙度铜箔类型和要求：

RTF：反转铜箔，铜箔表面粗糙度Rz≤3.5um；

RTF2：反转铜箔，铜箔表面粗糙度≤2.5um；

HVLP：铜箔表面粗糙度Rz≤2.0um。

HVLP2：铜箔表面粗糙度Rz≤1.5um。

HVLP3：铜箔表面粗糙度Rz≤1.0um。

2）2/4/6默认FR4的必须采用TG150，限定在生益、联茂、上海南亚、华正、台湾南亚、建滔（必须采用A级料）、台耀、台光等常用板材范围内；

3）默认Hi-TG FR4的在IT180A和S1000-2M中选择；

2.EQ要求

1）同样板名同一版本的PCB工程问题，应放在同一问题单中进行确认，如果在前次确认完成后又发现新问题需要确认，必须和客户重新进行确认，新的问题在原问题单最后增加行数进行添加。对于第二次以上的确认邮件，附件的内容应该包含前面所有确认邮件的附件内容。

2）确认邮件必须包含“关于厂家中文（英文）名称＋客户的订单号＋板名+CAM_版本+（PCB厂家内部代码）的确认邮件”

举例：邮件标题为：关于XX电路 KF09C03G81 rtw1lpm4CAM_VC（F/N：2p4310）的确认邮件

注：若收到客户订单，而订单号尚未确定时，可暂时不加订单号信息。

3）EQ的EXCEL文件命名为：厂家简称_板名CAM_版本.xlsx。用附件模板给客户提EQ

4）确认内容设计层叠/阻抗的，除了在3）问题表单中列行说明外，还应按照标准层叠/阻抗询问表模板作为附件进行。如附表

5）EQ主送PM：王伟超wangweichao@cloudnineinfo.com

王志鑫wangzhixin@cloudnineinfo.com

张微zhangweib@cloudnineinfo.com

张云飞zhangyunfei@cloudnineinfo.com

抄送采购CEG：冷卫军lengweijun@cloudnineinfo.com

采购员徐洋波ydd.xuyangbo@cloudnineinfo.com

3.文件审阅要求

1）线路板基本信息，PCB设计drill层相应信息都可查询，如下图所示

- 阻抗、叠层、层数、表面处理、板厚、材料、拼版等参考drill层

3）DWG NOTE极其重要，其中编号为CNIT-10002002-201的文件，任何一条信息不可漏看。

4. 版本变更升级EQ确认

版本变更升级（如VA升级到VB，VB升级VC等等）EQ确认，继承参考前版本的EQ，并附上前版本EQ资料，在EQ中增加说明参考前版本回复，避免重复确认问题。

且升级版本必须发EQ重新确认。

CAM部分：

- 测试电压≥200V,短路电阻：20MΩ，开路电阻：20Ω。