- （B4HX）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPC1 | FPC部分 | 20210624 | / |
| FPC2 | FPC要求.2 | 20220319 | 吴梦豪 |
| 预审部分1 | 确认 | 20220430 | 谢寻 |
| 公共部分2 | 金相切片图纸 | 20220613 | B4HX补充要求王栋梁2022-06-08110028军品顾客质量要求评审表 |
| MI部分 | 出货报告 | 20221025 | 508所出货报告补充要求吴梦豪2022-10-19B4HX军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分1、3、4、5；CAM部分1；MI部分2；FPC3 | 增加标记、序列号、金相报告及软硬结合板结合区的检验要求 | 20230325 | 航天五院508所技术补充要求20230322吴梦豪-JP2023-03-22B4HX军品顾客质量要求评审表 |
| FPC部分第4点 | 增加FPC板工程确认 | 20230401 | 魏礼忠 |
| 共用部分第4点 | 修改印号规则 | 20230724 | 崔爱华 |
| 取消共用部分第3点； 宇航级产品补充部分 | 补充过孔工艺，结构设计、阻抗公差、低阻测试条件、凹蚀要求、 | 20230824 | 508所印制板采购要求吴梦豪-JP2023-02-03B4HX军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.标记：

顾客制板说明无特殊要求时，加快捷标记，加周期；

2.出货要求：

当客户要求提供金相切片图片时，需在预审指示描述：“内包装备注：随货的出货报告中，金相切片的图片需要彩打。”

4.批次-PNL号-PCS号

1）所有验收等级的板，板内均印“批次-PNL号-PCS”号（如：首次投产001-001-001、001-001-002、001-001-003……. 按生产投产数顺延；第二次投产002-001-001、002—001-002、002-001-003……. 按生产投产数顺延）；

3）非宇航级产品，板边测试CONPON印号规则按内部要求添加

- 5.测试

金相切片检测报告（针对宇航级产品）

金相切片图片（针对宇航级产品）

预审部分：

- 孔铜：

当客户要求孔铜40um以上时，不要与客户确认降低孔铜，按客户要求做

- 宇航级产品特殊要求(非宇航级忽略以下要求):

- 过孔工艺：如无特殊要求，≤0.55mm过孔采用树脂塞孔；＞0.55mm阻焊开窗上锡处理。

- 树脂塞孔要求：WRAP铜、CAP铜厚度≥12um，wrap铜延伸长度25um，如限制了线路制作，则EQ问客。CAP铜凸起或凹陷≤50um。

- 阻抗公差：＜50Ω阻抗线，公差±5Ω；≥50Ω阻抗线，公差±10%；

- 厚铜板（内层设计铜厚≥2oz）结构设计 要求：
1) PP不允许用 7628 ；
2) PP优选顺序 106＞1080＞2116；
3) PP含胶量≥50%；
4) 层间PP≥2张。

- 低阻测试条件：

- A.刚挠板≤ 0.6mm 或厚径比＞ 6:1 的孔全测；

- B.刚性板孔径≤0.5mm或厚径比＞5：1 的孔全测

- 凹蚀：凹蚀5~40um，优选 0.013mm；不允许负凹蚀。当材料不满足凹蚀工艺，需与客户EQ确认

7）刚性板

- 外层完成铜厚：当基铜 为0.33或0.5oz时，完成铜厚≥40um;

- 报告要求：阻抗报告（有阻抗要求时）、可焊性报告；

- 弓曲、扭曲：＜0.5%；BGA/ CGA器件表面的平整度≤0.08mm;

8）挠性板、刚挠印制板

- A.覆盖膜（PI+胶厚）≥25um。

- B.介质厚度：刚性≥90um，挠性≥50um，理论上厚度不足则EQ;

C. 翘曲度：表面安装或混装用0.75%，通孔安装用印制板1.5%。BGA/CGA 局部平面度≤0.08mm。

D. 表面工艺：如无特殊要求，表面处理采用有铅喷锡。

E. 报告要求： 产品合格证；产品品质报告（见Q/W1332附录 C）；最终产品检查报告（见Q/W1332格式见附录 C）；电性能测试报告；耐电压测试报告;可焊性测试报告；耐溶剂性测试报告。（没有可选在预审指示单上备注）

- CAM部分：

- 序列号

- CAM拍图说明与板内序列号一一对应的测试图形

- 宇航级产品特殊要求(非宇航级忽略以下要求):

附连测试板：最小的过孔、最多的器件孔（注意检查孔对应的焊盘与板内一致），特殊结构包含：最小盲孔、最小埋孔、最小背钻孔。

- MI部分：

1、当验收等级为GJB或QJ或宇航级时，功能检查备注：每块板出一份出货报告，并注明报告所对应的板号。

2、印序列号流程备注：按CAM提供的图纸要求印序列号;

3、宇航级产品特殊要求(非宇航级忽略以下要求):

  - 飞针测试条件：250V，开路阻值1Ω；

- 钻孔工步备注：Φ 0.5mm 以下过孔，钻针寿命≤ 1000 次，采用新刀，不允许叠钻；

- 功能测量、内包装备注：1）、PCB不允许机械校平；2）、检测报告需要弓曲、扭曲的变形量和弓曲度、扭曲度； 3）、热应力后显微剖切要求微蚀，金相报告带照片，包括4张明场照片（50X整孔照片和200X局部照片）+暗场照片； 4）、库存板交付在大合格证上备注“备份板”。

- 喷锡备注：BGA焊盘铅锡厚度2~30um，其他焊盘≥1um；散热大铜面，铅锡全覆盖。

- 喷锡、外观检查备注：过孔内不允许有锡珠。

- 型号备注：棕化、层压、图形电镀工序不允许返工返修，喷锡只允许返工一次。 （刚挠板时，型号备注增加一条：挠性区域 PCB不允许返工返修）。

- 低阻测试按产品类型备注：

- 刚挠板≤ 0.6mm 或厚径比＞ 6:1 的孔全测，其余孔沿对角线方向各抽取五个孔测试；超标板报废，不允许返工、返修。

- 刚性板孔径≤0.5mm或厚径比＞5：1 的孔全测，其余孔沿对角线方向各抽取五个孔测试；超标板报废，不允许返工、返修。

- 外观检查备注：过孔不允许藏锡珠。

- 刚性板

- 阻焊、功能检查备注：阻焊厚度≥15um，≤100um；

- AOI、功能测量、内包装备注：导线公差20%，间距公差10%，图形位置偏差±0.1mm；

- 功能检查、外观检查备注：BGA焊盘缩小≤5%，针孔的大小和个数见“客户要求”；外来夹杂物一面不得多余2处。

10）挠性板、刚挠印制板

A.功能检查备注：镀铜的延展率大于18%；
B.阻焊、功能检查备注：阻焊≥18um；

C.功能检查备注：阻焊≥18um；覆盖膜（PI+胶厚）≥25um。 
D.如点胶，MI备注：点胶宽度≤1.5mm，高度不超硬板区，长度全覆盖板边，10X放大镜下无可视气泡，X-Ray检测刚挠结合区、软板区无金属多余物或其他线路缺陷。

- E. 功能检查、外观检查备注：允许针孔直径见“客户要求”。

- FPC部分：

1、叠层设计：

通槽流程,为了避免刚挠结合处藏锡珠问题只能设计半槽并先喷锡再开盖。流程设计为：“阻焊-钻透气孔-打印字符-…-固化-…-红胶带封透气孔-喷锡-…-开盖-…”流程,否则需要进行评审 。

2、热风整平和终检备注: 不接收刚柔板连接区藏锡，

3、功能检查备注：每块板用X光检验软硬结合区是否存在锡珠并提供照片。

4、预审

因客户对刚柔板面锡珠要求较高，当客户要求阻焊颜色为绿色亚光时，建议客户绿色亮光。

原因：缩短制板周期确保交期、有利于控制板面表观锡珠问题。