- （X0GS）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分第3点 | 4X0GS054A0、4X0GS055A0、2X0GS03SA0产品技术指标 | 20230531 | 外发西安伟京制板要求2023.04.06鲁欣2023-05-29X0GS军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第4、5点;MI第1点 | 验收等级、出货报告、通断的条件 | 20230821 | 印制电路板质量保证协议崔静2023-08-15610027军品顾客质量要求评审表 |
| 删除第4、MI第1点 | 取消验收等级要求及测试条件 | 20230824 | 印制电路板质量保证协议崔静2023-08-15610027军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

注意:如下内容打★时,仅对”提供下图技术单” 的板执行对应要求,类似4X0GS054A0、4X0GS055A0、2X0GS03SA0,下单提供” 外发西安伟京制板要求2023.04.06.pdf” 。

共用部分：

- 标记

制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期。

- （客诉问题点）相同网络的信号线与铜皮之间，或者铜皮与铜皮之间的细长间隙，类似于下图，不允许直接填实制作，如果要填实须提出与顾客确认，。

- 产品技术指标★

1）按IPC-6012Ⅲ级验收等级生产；
2）材料：高Tg FR-4；
3）阻焊：绿色；
4）字符：白色；
5）图形公差：±50um；
6）板厚和公差：1.6mm±10%；
7）成品尺寸：电源板25.4mm*95mm；主电路板60mm*80mm；航插接口板60mm*100mm;
8）成品外形公差：±0.15mm；
9）层数：电源板双面；主电路板、航插接口板4层；叠构由我方布设，层顺序按光绘文件；
10）外层成品厚度：≥70um；, QCE-010D1--主电路板因SMT焊盘阻焊桥问题允许放宽至≥52.9um；
11） 内层导体采用1Oz；
12）电测：绝缘电阻≥50MΩ；
13）字符：不允许未经客户允许增加印制板标记； 
14）表面处理：无铅喷锡；
15）报告：提供金相报告，COC报告（含覆铜板、半固化片、锡、铜箔、阻焊油墨）； 
16）≥3层板，需要做凹蚀工艺，凹蚀按5~80um，优选13um；
17）翘曲度小于等于0.75%。

5、出货报告
   1）金相切片检测报告；
   2）测试条(JPQP_COUPON)

预审部分：

- CAM部分：

- 1、客户要求出货时提供JPQP_COUPON测试条

- MI部分：