（B506）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 8 | 20230828 | 110012、110559、110147、610040、110100、330521、112076、110591、330013、330624、和利时更新及增加客规：补油、阻焊异物及测试点不接受塞孔冒油贯丽梅2023-08-22顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 2 | 20230522 | 110012、110559、110147、610040、110100、330521、112076、110591、330013、330624和利时研发新单阻焊半塞孔工艺处理方式刘欢2023-05-17顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 7.白油块要求 | 20221028 | 110012、110559、110147、610040、110100、330521、112076、110591、330013、330624、B505/B506/B507/B4H2/B6M5/B4UN/B4Z7/B54Q/B6WR/B763关于SN框的识别及厚度要求贯丽梅2022-10-20顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 6.板材要求 | 20210805 | 和利时的板材型号工程只能指示IT-180A，S1000-2贯丽梅2021-08-03B505/B506/B507/B4H2/B6M5/B4UN/B4Z7/B54Q/B6WR民品顾客质量要求评审表 |
| CAM5. | 回流测试备注 | 20200815 | B4H2\B505\B506\B507\B4UN\B4Z7\B6M5\B54Q和利时：增加出货前回流2次后监控翘曲是否超标贯丽梅2020-01-15顾客质量要求评审表 |
| Cam4(2) | 白油块在工艺边 | 20190916 | B4H2\B505\B506\B507\B4UN\B4Z7\B6M5\B54Q和利时所有代码关于工艺边上的白油块问题的客规协议贯丽梅2019-09-10顾客质量要求评审表 |
| GY5 | 翘曲度 | 20190124 | 销售 |
| Cam4 | 白油块 | 2018/0413 | B4UN20180405 |
| Cam3 |  | 20180306 | gc |
| 预审1 | 2mm | 20180130 | B506,B507,B505,B54Q,B4H2,B4UN,B4Z7 |
| Cam2 | 烘板整平 | 20171103 | B506,B507,B505,B54Q,B4H2,B4Z7，B4UN20171109 |
| Gy1(2)3(AC)4ys2 |  | 20170927 | B4UN20170942 |
| 共用3 | 工艺边 | 20161107 | B50620161112 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 线路、表面工艺：

  - 喷锡板锡厚按1-40微米控制，无需确认；

2）如板内有1.9*2.3mm的NPTH椭圆槽要求时，槽边按不削铜露铜处理，无需确认

- 阻焊、字符：

  - 阻焊油墨必须选择使用太阳PSR-4000系列的（没有对是否含卤素做要求）；

3.工艺边：

A)如设计时拼版，拼版工艺边上不允许加定位孔，工艺边外层不允许铺铜，内层铺实心铜（如客户设计非实心铜，可直接更改为实心铜，无需确认）

B).设计的拼版工艺边上需印顾客型号，如无，需反馈确认

4.孔径公差：

设计的孔径≥6mm时，PTH公差可按+/-0.13mm,NPTH可按+/-0.1mm控制，无需确认

5.翘曲度小于等于0.5%,板任意一个角翘曲高度＜2mm，检验翘曲度时取两者之间最小值

技术中心评审结果如下：

翘曲度小于等于0.5%可以满足（需理论翘曲≤0.1%）板任意一个角翘曲高度＜2MM，需板对角线长度≤400MM

①.理论翘曲≤0.1%且对角线长≤400MM的板可以直接制作

②.理论翘曲＞0.1%或对角线长＞400MM的板，按软件建议值与客户建议翘曲)

6.板材要求

客户指定板材型号IT-180A和S1000-2 ，不允许在预审报价信息以及EDS（MES）系统指示中填写除号IT-180A和S1000-2以外的板材型号。

7.白油块要求

1）下图两种设计方式识别为白油块，并制作成白油块，保证白油块厚度20-35μm，表观平整，无褶皱。

2）工艺边上的白油块在v-cut线或外形线上时，按v-cut线或外形线极限削铜处理，工艺边上的白油块尺寸接受会变小问题

8.针对客户设计为一面开窗一面塞孔的孔，需要与客户EQ确认是否为测试孔，若客户确认为测试孔，则需要按照不允许塞孔面不冒油制作，且CAM需在阻焊塞孔流程指示不允许塞孔面冒油。

预审部分：

- 当客户要求材料“可选：生益S1000-2、S1180、S1170”时，可用IT-180A替代，其它特殊材料以客户要求为准

- 新单和NP更改单设计阻焊半塞孔工艺的需要与客户确认更改为其他工艺，若客户不同意则反馈给销售

CAM部分：

1.顾客不允许有打叉板

2. 外形前增加“烘板整平”流程

3.针对铣空区域需要铣进附边以确保单元板的外形时，为增加贴片过程中的牢固度，因此按下图所示的外形设计。

（即确保角落位置铣进附边即可，不要整条边都铣进去。）

4.删除（内容转移到共用部分7）

5.回流测试备注

在终检功能检查模块备注抽2片板做两次回流焊，做完回流后测翘曲，并将测量结果做好记录