（AD6G）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 3（从CAM部分1挪至此处） | 20230829 | / |
| 共用部分 | 1,2 | 20230821 | 663122《刚性板制板要求—深圳核心医疗科技股份有限公司》程胜梅2023-08-02顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 1 |  |  |
| CAM部分 | 1 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.沉金板，过孔塞孔默认树脂塞孔，若客户设计为阻焊塞孔，则按阻焊塞孔。

2.外形公差：金属包边设计，外形公差+/-0.13mm，非金属包边设计，外形公差+/-0.1mm

3.验收标准：无论客户是否有要求，都按IPC 3级

预审部分：

1.无要求时，内外层基铜都按1OZ，如果订单设计不满足工艺要求，则EQ提出来让客户改设计

CAM部分：