（C1PA/S92W）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 1.叉板要求 | 20230919 | 510654成都蓉博出货检验标准舒强2023-08-28顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 6.翘曲度；7 |  |  |
| 标题部分 | 增加代码S92W | 20221103 | 330273特殊客户要求张浪2022-10-29顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 5.白油块要求 | 20220719 | 510654白油块添加规范张浪2022-07-14顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2.焊盘设计要求 | 20220704 | XS，GC确认 |
| 共用部分 | 4.假性露铜 | 20220228 | 510654510654特殊客户要求张浪2022-02-25顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.阻焊油墨要求 | 20220111 | 510654质量要求张浪2022-01-07510654民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 共用部分2.焊盘设计要求 | 20211116 | C1PA工程设计要求张浪2021-11-08510654民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.金厚 | 20210804 | 510654（C1B2标签和包装要求）张浪2021-08-02510654民品顾客质量要求评审表 |

共用部分：

1.光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

2.焊盘设计要求：为了保证焊盘的一致性，所有开窗焊盘（只针对SMD和BGA）都需要按照复合型开窗设计，复合型开窗设计规则参考BGA的设计要求，和铜面接触的位置按补偿前单边1.5mil设计。

3.阻焊油墨要求

阻焊油墨不允许随意更换，绿色油墨要求使用PSR-4000 G23K

4. 假性露铜：客户不允许产品出现假性露铜

5.白油块要求

1）工艺边铺铜不允许做成阻流块需做成整块铜皮；

2）顶面有白油块的位置，底面若有字符，请将字符位置移开，保留空白；

3）顶面白油块位置，底面对称位置，请同步新增白油块。

4)白油块大小为5mm,与Mark点保持5mm以上间距

5）白油块个数添加规则：24拼的顶底层各3个，10拼的顶底层各1个，20拼的的顶底层各2个顶底各2个时加在对角线位置，20拼的添加方式可参考下图（注意顶底层白油块位置一致）

6）白油块需保证平整，不能有条纹褶皱。

6.翘曲度：BGA产品翘曲度≤0.5%，非BGA产品翘曲度≤0.75%

7.外层PTH最小孔环0.04mm.

预审部分：

CAM部分：

1.叉板要求：

| 拼板数 | 允许出叉板数 |
| --- | --- |
| ≤30 | 2 |
| 31-39 | 3 |
| ≥40 | 4 |