- （S7AR）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 20181124 | 标记 |
| 2 | 刚挠板添加点胶 | 20210707 | / |
| 预审部分1.1）、1.2）点 | 板厚小于0.8mm时表面工艺要求 | 20220803 | 803客户要求巢译元2022-07-26310115军品顾客质量要求评审表 |
| CAM部分第1点；MI部分第1点 | 增加低阻测试 | 20230325 | 客诉 |
| CAM部分第2点；MI部分第1点 | 增加内层线路补偿；修改线电阻测试流程 | 20230331 | 客诉 |
| 增加共用部分1~8 | 战术型号印制板板材、阻焊字符、出货报告、锡厚、表面工艺、过孔工艺、翘曲度及板边COUPON的添加种类 | 20230925 | 803客户技术协议沈一锋2023-09-11310115军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

“*“针对战术型号印制板

- *板材

| 序号 | 印制板类型 | 板材 | 铜箔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单、双面 | S1000 | 客户无特殊要求，内层铜采用35um，如采用18um需客户同意；外层铜箔18um，完成铜厚≥35um。 |
| 2 | 多层及刚挠板的刚板 | TU-752 |  |
| 3 | 软板材料 | Ap系列 |  |

- *阻焊字符

客户无要求，默认绿色阻焊，白色字符；

- *出货报告

- 提供板材、P片、阻焊油墨、字符油墨提供供方合格证及复检合格证（MI备注在功能检查工步中）；

- P片COC报告、板材COC报告、字符油墨COC报告、阻焊油墨COC报告；

- 终检报告包含AOI测试结果（MI备注在功能检查工步中）

- 孔电阻测试报告；

- 可焊性测试报告；

- 互联电阻测试报告;

- 显微剖切测试报告

- *有铅喷锡或无铅喷锡备注：锡厚≥1um

- *表面工艺

客户无要求默认：有铅喷锡；除厚度≤0.8mm的印制板，采用化学镍金时，镍厚3~5um，金厚0.05~0.23um；磷含量7~10；其余如无特殊要求，不允许镀金

- *过孔工艺

过孔设计在SMT焊盘上采用树脂塞孔+CAP电镀，CAP铜≥12um，延伸≥25um

- *翘曲度

翘曲度≤0.5%

- *CAM板边添加COUPOM

JPQP_coupon、HTC、HTF

预审部分

- 表面处理：

- 印制电路板需焊接的区域（默认除插接用的金手指区域以外）不允许采用镀金、镀镍金、化镍金、化镍钯金等带金的表面工艺处理。

- 印制板板厚小于0.8mm且经S7AR(803所)电装中心印制板工艺王梦龙确认后方可采用镀/化（镍）金等带金的工艺生产。

- 标记：

制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

- CAM部分

1、≥1层板，需做线电阻测试，提供互联电阻图纸;

2、内层线路补偿按下表：

| 内层线路基铜 | 0.5/0.5oz | 1/1oz | 2/2oz | 0.5/1oz | 0.5/2oz | 1/2oz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补偿值 | 0.8mil | 1.0mil | 1.8mil | 0.8/1.0mil | 0.5/1.8mil | 0.9/1.8mil |

- MI部分

1、外形前电子测试中增加低阻测试流程，类型选择：线电阻测试，并备注互联电阻测试图纸

- FPC部分：

- 刚挠板订单默认在刚挠结合处加点胶。