（SA20&SAH7）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.标记② | 20231008 | 321050/321334南瑞继保&常州博瑞补充要求甘九林2023-09-15顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 4.其他：2）孔属性 | 20221212 | 321050/321334南瑞继保&常州博瑞补充要求甘九林2022-11-29顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.标记②无铅标记，6外形公差 | 20220505 | 321050/320402南瑞继保&常州博瑞补充要求甘九林2022-04-28顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.标记②无铅标记 | 20210629 | 南京南瑞继保工程技术有限公司甘九林2021-06-03321050民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.标记④ | 20210418 | 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞南京控制系统有限公司/南京南瑞继保工程技术有限公司/常州博瑞电力自动化设备有限公司陈凡2021-04-16320041/320179/321050/321334民品顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 1.叉板要求 | 20210114 | 南京南瑞继保工程技术有限公司/常州博瑞电力自动化设备有限公司陈凡2020-11-19321050/321334民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.标记②③ 5.孔径公差 6.外形公差 8.翘曲度 9.铜厚要求 10.阻抗要求 |  |  |
| 共用部分 | 6.外形公差 7.验收标准 | 20201021 | 321050 SA20/ 321334SAH7南瑞继保SA20和常州博瑞电力SAH7-补充要求甘九林2020-09-07顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 5.孔径公差 | 20200918 |  |
| 共用部分 | 1.标记，周期格式（WWYY） | 20200427 | 321050 SA20/ 321334SAH7南瑞继保SA20和常州博瑞电力SAH7-补充要求甘九林2020-04-26顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | - 标记 - 板厚 - 表面处理 - 其他 | 20200420 | 321050 SA20/ 321334SAH7南瑞继保SA20和常州博瑞电力SAH7-补充要求甘九林2020-04-17顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:①印快捷全套标记，尺寸限制情况下印：FP+周年，周期格式WWYY.

②针对无铅工艺的产品，客户制板文件没有无铅标记的需要与客户EQ确认是否需要添加无铅标记，客户文件要求印无铅标记则添加无铅标记，标记大小为5.8mm*5.8mm，图案为

③所有标记距离上下板边最小15mm。

④在板内添加我司生产型号(类似8S7RVXXXXX），大小不限。

2.板厚

1 )1.6MM的印制板厚度需要控制在1.52-1.78MM(包含铜厚及阻焊层)。

2) 2MM的印制板厚度需要控制在1.8-2.2MM(包含铜厚及阻焊层)。

3) 3MM的印制板厚度需要控制在2.7-3.3MM(包含铜厚及阻焊层)。

3.表面处理，板材

如制板要求无说明，默认有铅喷锡制作，使用高TG板材。

4.其他

1)EQ问题确认附件需要以我司生产型号+客户型号命名，例如：EQ-4SA200+NR6611-1

2) 焊盘与孔等大，或比孔小，外层无焊盘且无电气连接的孔，直接按非金属化孔制作，无需确认。

- 孔径公差

- PTH圆形元件孔孔径公差+0.15/-0mm；

- PTH圆形过孔孔径公差+/-0.08mm；

- 板内NPTH圆孔孔径公差+/-0.05mm；

- 外形机械层NPTH圆孔孔径公差+0.25/-0mm；

- PTH槽公差+/-0.125mm，NPTH槽公差+0.25/-0mm

- 压接孔孔径公差+/-0.05mm

- 外形公差：单板交货订单（包含1拼板交货订单即有工艺边设计的单拼板），外形公差均按+0/-0.3mm；多拼板SET交货订单，外形公差均按+/-0.15mm

- 验收标准：无要求时，验收标准IPC 3级

- 翘曲度：最大0.5%

①.理论翘曲≤0.1%的板可以直接制作

②.理论翘曲＞0.1%，按软件建议值与客户建议翘曲(由预审计算确认)

- 铜厚要求：①成品外层完成铜厚＞38.4μm；②埋孔/通孔孔壁铜厚单点最小20μm，平均最小25μm

- 阻抗要求：阻抗≥50Ω时，公差≤±10%；阻抗<50Ω时，公差≤±5Ω

预审部分：

CAM部分：

1.叉板要求：不允许叉板出货