- （B5YE）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分2~16；CAM、MI部分第1点 | 验收等级、内层导体厚度、过孔工艺、孔径公差、阻焊桥、字符标识、孔电阻、板厚公差及测量位置、翘曲度、孔铜、板边COUPON、序列号、凹蚀、出货报告、过孔阻焊塞孔要求及电测参数 | 20230906 | 型号印制电路板通用质量技术协议（公开）周波2023-08-29B5YE军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第15.6）、16~18 | 增加COC报告、评审要求、阻焊及表面工艺 | 20231011 | 印制板外包质量技术协议周波2023-10-09B5YE军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

- 验收等级

| 序号 | 产品类型 | 验收等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚性单、双面 | QJ 201 | QJ标准未规定事项应满足GJB362刚性印制板通用规范、GJB9491微波印制板通用规范 |
| 2 | 刚性多层 | QJ 831 |  |
| 3 | 挠性及刚挠结合 | GJB7548-2012 | / |

- 内层导体厚度

客户无要求，优选35μm，其次18um铜箔

- 过孔工艺

- 孔径＜0.4mm塞孔处理，孔壁不漏铜；

- 表贴盘内过孔必须采用树脂塞孔；

- BGA、QFP（四侧引脚扁平封装，扁平焊盘中心距≤1.27mm）等器件下的导通孔阻焊膜需覆盖导通孔，并塞孔(树脂或油墨)处理

- 孔径公差

＜0.5mm的孔径公差±0.1mm，≥0.5mm的孔径公差+0.15～+0mm

- 阻焊桥

印制板镀金插头插片之间不做绿油桥；

- 字符标识

刚挠结合板的挠性弯折区域不应字符标志。

- 孔电阻

| 序号 | 孔径及厚径比 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孔径＞0.6且厚径比＜6：1 | 功能检查备注：抽取对角线方向（米字型）不少于 10 孔测试 |
| 2 | 孔径≤0.6 | AOI后增加孔电子测试【低阻测试】，测试类型：孔电阻测试 |
| 2 | 厚径比≥6：1 | AOI后增加孔电子测试【低阻测试】，测试类型：孔电阻测试 |

- 板厚公差及测量位置

公差：板厚≥1.0mm时，公差±10%；板厚＜1.0mm时，公差为±0.1mm；

板边连接器（类似金手指）测量位置：从连接器部位的最终镀层表面到反面的最终镀层表面；

无板边连接器测量位置：从电镀铜表面到反面的电镀铜表面，包括表面处理镀层。

- 翘曲度

刚性板翘曲度≤0.5%；

- 孔铜

| 序号 | 产品类型 | 孔铜要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刚性印制板 | Min25um，AVG28um |
| 2 | 刚挠结合印制板 | Min30um，AVG35um |

- 板边COUPON

- 客户要求提供JPQP_COUPON，拼板时至少添加3个JPQP_COUPON；

- 印制板≥8层，最小孔径≤φ0.3mm时，添加互连应力（IST）测试板

- 序列号

1）JPQP_COUPON附连板印PNL号-PCS号
2）板内印pnl号-PCS号，允许断号。

- 凹蚀

孔径≥0.4mm孔径要求有正凹蚀，要求5~40um。

- 报告要求

1）金相报告
2）孔电阻报告
3）特性阻抗测试报告（要求时）
4）AB附连测试板

5）满足要求时还需提供互连应力（IST）测试板

6）字符油墨COC报告、阻焊油墨COC报告、P片COC报告、板材COC报告

16、评审要求

客户印制板转厂或其他特殊要求，组织工艺总方案、生产准备评审、首件鉴定等质量评审，并邀请客户及相关用户单位参加；
17、阻焊

无特殊要求时，采用绿色油墨；过孔油墨盖孔。
18、表面工艺

未注明表面处理工艺时，需与EQ与客户确认。

预审部分：

- CAM部分：

- 过孔阻焊塞孔时增加曝孔菲林；

- MI部分

1、电子测试参数：测试电压250V，开路判定电阻设定为2Ω，短路判定电阻设定为100MΩ