（A422_AC0U）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分 | 3 | 20231017 | TH0002/MY0015等关于EQ附件的命名要求赵佳晓2023-09-27顾客质量要求评审表 |
| CAM1 | 打叉板要求 | 20200306 | AD66通用PCB来料检验作业指导书陈新民2020-03-05顾客质量要求评审表 |
| 预审2 | 图纸和客户规范未定义的要求参考IPC-II | 20200306 |  |
| 共用2 | 其它1）翘曲/弓曲 2）金厚 | 20200306 |  |
| 共用1 |  | 20181124 | 标记 |
| 预审1 | ROHS | 20170320 | A422AC0U20170330 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记。

2.其它

1）翘曲/弓曲：翘曲/弓曲≤0.75%

2）金厚：图镀铜镍金：金厚≥0.05μm

沉金：金厚≥0.05μm

化学镍钯金：金厚≥0.03μm

金厚主要参考图纸要求和IPC相关标准（上面要求为IPC-6012D的要求）

预审部分：

1.表面处理：

客户要求所有的表面工艺都符合ROHS，如果客户订单中要求表面工艺是有铅喷锡的需跟客户EQ确认。

2.. 图纸和客户规范未定义的要求参考IPC-II

3.EQ文件（附件）命名要求格式：Fastprint_EQ_客户型号_我司旧型号_日期，日期要根据实际的EQ时间变更，如9月27日发出第一次EQ，则日期应为20230927,如9月28日我司有2次EQ，则日期应改为20230928.

CAM部分：

1.打叉板要求

| 拼版数 | 打叉数量/每拼 | 允收最高比例（按set计算） |
| --- | --- | --- |
| 4拼（含4拼以下） | ≤1 | 10% |
| 5拼-10拼 | ≤2 |  |
| 11拼（含11拼）及以上 | ≤3 |  |