（V2A7）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 删除5.塞孔9） | 20231028 | / |
| 共用部分 | 6.10）阻焊油墨;5.塞孔9） | 20230915 | / |
| 共用部分 | 6.10）阻焊油墨 | 20230901 | 660047 UK0001 IT0032 FR0001 ES0001 US0005 US0005 SE0001 MY0055 PL0004 NO0001 DK0015 MK0001 DE0006 NL0001 EE0001 DK0004 NL0019 HK0144 FI0001 US0005 IT0051 UK0008 NO0009NCAB订单可以用HSR-200油墨邓丽静2023-08-31 |
| 预审部分 | 12 | 20230814 | PCN下发--苏家华2023-07-20阻焊塞孔能力细化---P1P2——客户代码：V221、V002、V2A7、V2RJ，增加客规要求—dezh20230807邮件 |
| 预审部分 | 8 | 20230814 | 关于NCAB客规要求更新和新增-lby20230804邮件 |
| 共用部分 | 7.拼板11）；8.他13）.③ |  |  |
| CAM部分 | 5 | 20230801 | 660047 UK0001 IT0032 FR0001 ES0001 US0005 US0005 SE0001 MY0055 PL0004 NO0001 DK0015 MK0001 DE0006 NL0001 EE0001 DK0004 NL0019 HK0144 FI0001 US0005 IT0051 UK0008 NO0009NCAB客户PCB制板说明更新版本邓丽静2023-07-08顾 |
| 预审部分 | 10，11 |  |  |
| 共用部分 | 1.标记11）;8其他.13） |  |  |
| CAM部分 | 6图纸要求 | 20230612 | / |
| 预审部分 | 9.形位公差要求 | 20230517 | 660047 UK0001 IT0032 FR0001 ES0001 US0005 US0005 SE0001 MY0055 PL0004 NO0001 DK0015 MK0001 DE0006 NL0001 EE0001 DK0004 NL0019 HK0144 FI0001 US0005 IT0051 UK0008 NO0009 DE0064NCAB集团形位公差要求邓丽静2023-04-28 |
| 预审部分 | 7.1)-3),8 | 20230327 | SE0001NCAB 提供生产稿文件参考的订单工程处理方式邓丽静2023-03-22顾客质量要求评审表 |
| FPC部分 | 4.涨缩要求 | 20230307 | SE0001NCAB集团PCB制板说明补充邓丽静2023-02-11顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 5.图形精度 |  |  |
| 共用部分 | 8.拼板，外形10） | 20230302 |  |
| 共用部分 | 8.其他13）完成铜厚问题 | 20221230 | SE0001关于NCAB订单铜厚要求邓丽静2022-12-13顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 6.材料填写问题 | 20221123 | SE0001NCAB关于出货报告要求邓丽静2022-11-16顾客质量要求评审表 |
| 文件说明 | 客规来源说明 | 20221123 | 应销售要求 |
| 共用部分 | 8.其他13）完成铜厚问题 | 20220824 | IPC-6012E |
| 预审部分 | 5 | 20220414 | SE0001蓝胶要求邓丽静2022-04-08顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.标记10） | 20220330 | SE0001NCAB订单 UL 要求邓丽静2022-03-25顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 5.塞孔8） | 20211127 | NCAB关于SPEC中的塞孔要求邓丽静2021-11-23SE0001（旧代码V002）民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 8.其他13）完成铜厚问题 | 20211123 | NCAB关于完成铜厚要求邓丽静2021-11-17SE0001（旧代码V002）民品顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 4 | 20210318 | 7.4.2.13 AE Appendix 3 - GENERAL PCB REQUIREMENT SPECIFICATION吴保正2020-11-18V002民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 4.12） |  |  |
| 终端0009 1-13 | 新增终端 | 20200102 | V2A7V2A7-0009-AVL熊岩2019-12-17顾客质量要求评审表 |
| 终端0002(18) | 尺寸图纸 | 20191114 | V2A7 NCAB Zollner终端出货报告的特殊要求熊岩2019-11-12顾客质量要求评审表 |
| FPC部分 | 增加补强区域的柔性桥连的要求 | 20191008 | 销售 |
| 终端0008 |  | 20190822 | V2A7V2A7-0008-Drager 通用说明熊岩2019-08-14顾客质量要求评审表 |
| GY8(12) | PDF | 20190604 | GC/XS |
| 终端0002(12,17) | 表面处理 | 20190524 | V2A7V2A7 ZOLLNER熊岩2019-05-23顾客质量要求评审表 |
| 共用6（3） | 阻焊厚度变更 | 20190314 | Ncab20181222 |
| 共用9 | 包覆铜 | 20190222 | xs |
| 终端0007 | 光绘确认 | 20181226 | V2A720181126 |
|  | 单面v-cut需要确认 | 20181026 | xs |
|  | 不允许阻焊套印（厚铜板除外） | 20181011 | xs |
| Gy3(2) |  | 20180927 | xy |
| Gy4(12) | enig | 20180810 | 协议 |
| 共用2(2) | 顾客无特殊说明情况， | 20180726 | 销售 |
| 0006终端(标记) | 顾客无要求时 | 20180725 | 销售 |
| 0006终端 |  | 20180721 | V2A720180710 |
| Gy4(5) | 2955 | 20180519 | xs |
| Gy8(11) | S1141 | 20180503 | gc |
| 共用9 | 包覆铜 | 20180326 | 工程 |
| 共用2 | 普通更改为中 | 20180207 | Ncab20180207 |
| Gy7(9) | 工艺边宽10mm(含铣槽宽度) | 20171215 | V02920171222 |
|  | logo | 20171201 | Ncab20171202 |
| GY6(10) | 阻焊油墨型号 | 20171014 | V00220171005 |
| Gy4(10) | Bga不允许少补偿 | 2026/7/30 | V2E820170650 |
| Gy9 | ce | 2026/7/30 | V01020170626 |
| 预审4 | 叠层不可更改 | 20170406 | Ncab20170404 |
| Gy8(11) | dwg | 20170310 | V00220170316 |
| 终端0002 | 电测章 | 20170227 | Gc |
| 终端0002 |  | 20170107 | V2A720160830 |
| 共用8(10) | 不允许藏锡珠 | 20161028 | 技术中心 |
| 终端0004 |  | 20160917 | V2A720160911 |
| G9(7) | 阻焊 | 20160802 | 协议 |
| 共用部分:8(8,9) | 铜包覆,PLC | 20160701 | V2QV20160507 |
| 共用部分:6;9) | BGA | 20160617 | V00220160622 |
| 共用部分:6;9) | BGA | 20160608 | V01520160612 |
| CAM部分:5 | 离子污染 | 2016.04.13 | 协议补充 |
| 终端0003 | 新增终端 | 2016.3.28 | V2A720160343 |
| 共用部分1;8) | 标记 | 2016.3.15 | V00220160318 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

文件说明：共用部分,预审部分,CAM部分，FPC部分的要求来源于AE Appendix 3 - GENERAL PCB REQUIREMENT SPECIFICATION,此文件一般出现在订单文件如下图位置，如果客户要求参考此份文件，请直接参考共用部分,预审部分,CAM部分，FPC部分的要求

共用部分：

- 标记:

  - 客户指明加UL+DATE时，是要求加快捷标记

  - 如客户已在GERBER或SPEC里详细说明，按客户要求添加标记

  - 在客户没有添加位置说明时，标记位置按以下添加规则：底层阻焊顶层阻焊底层字符顶层字符底层阻焊附边（同时注意两点：①如需增加在附边，则必须与客户确认；②添加在阻焊层时，对应线路层上必须为基材区域）

  - 只有无铅喷锡工艺板才能添加PB标记，且无铅标记所加位置应紧贴在快捷标记；但如果在SPEC里备注不允许添加PB标记时，无铅喷锡也不允许加

  - 协议中要求“标记添加在阻焊层时，对应线路层上必须为基材区域”，其中部分订单要求标记加在阻焊层，但对应阻焊层无基材区域，需EQ确认；如果终端客户没有要求的，需要按照NCAB PCB SPEC添加,如果加不下再EQ确认

  - 终端客户说明文件中关于标记的位置及添加方法与“PCB Specification”的要求矛盾时，按终端客户说明为准，不再反馈，特殊情况将在逐个型号的NCAB SPEC中进行备注

7）只要顾客需要提供不在板子上、单独分开出货的coupon（包括阻抗测试条），那么工程就需要在coupon上加上字母“FP”、客户型号及周期，当为无铅喷锡时，需添加无铅标记(板内不加标记的时候也按照此要求执行)

8）如下为NCAB的logo(包括pdf和gerber格式)，当客户有要求添加时可按附件格式添加，默认和工厂标记加在同一层。具体是否要添加需以单个订单文件要求为准。

9) 当客户要求添加CE标记时，请参照附件添加

10）所有NP单，如果调厂制作不要更改UL 信息，与上一批生产工厂的UL信息保存一致

11）客户无要求时，必须添加批次号，批次号格式WWYY-XX

只有同一型号的同一周期的批次号后两位数要延续，如A型号同一个周期2823周有两个批次，则批次号为2823-01,2823-02，下一批板在2923周，则批次号为2923-01

如果板内无空间添加批次号则可加在工艺边上 如果板内和工艺边上都没有空间，则可以不添加。

- 板材、叠层：

1）6层及6层以下，无铅喷锡，顾客无要求使用HTG材料时，请使用中TG材料，顾客接受白班的风险；8层及8层以上板，无铅喷锡，顾客无要求使用HTG材料时，请按我公司要求使用HTG材料,无需确认

2）顾客无特殊说明情况，10层（含10层）以上板，使用高TG材料

3）板厚＜1.0MM，客户无要求时按+/-0.1MM；客户有要求时按客户要求来制作，满足不了的情况下提EQ确认

- 钻孔：

  - 孔盘等大时，需按客户定义的属性制作，不允许更改孔属性

孔铜按IPC3级控制。面铜按IPC3级控制；（如果终端顾客的铜面要求大于IPCIII级,则按终端顾客的要求控制，如果终端顾客的铜面要求小于IPCIII级,则按IPCIII级要求控制）,相关IPC3级标准最小完成铜厚见如下：

  - 文件信息中要求孔径公差为+/-0mm或无孔径公差要求时，PTH公差 +/-0.075mm、NPTH +/-0.05mm即可；制板说明中无要求时，孔径大于等于6.35mm的NPTH或PTH孔公差按照+/-0.1mm;过孔公差按照+0.075/-∞mm

  - 金属化槽公差：长：+/-0.127mm；宽：+/-0.1mm；非金属化槽公差：长：+/-0.1mm；宽：+/-0.1mm

  - 客户设计盲、理孔超我司机械盲埋孔0.2-0.4mm能力及激光钻孔超我司0.1-0.15mm能力，需要确认

  - 提供的文件中，部分机械层或禁止布线层有图形，我司无法确定是否需要做槽的，需与顾确认

  - ERP各钻孔工序备注使用新刀钻；ERP中备注：孔壁粗糙度不可大于25um

- 线路、表面工艺：

  - 文件中有断线头设计，若开路需确认，其他可按照文件制作

  - 删除内层非功能性焊盘需与顾客确认

  - 喷锡板,因SMT间距不足,在喷锡时会出现锡搭桥问题(无法保留阻焊桥的情况下)，需确认

  - 文件中部分SMT靠近板边，为保证外形或V-CUT不露铜，削SMT≥10%需确认；原稿设计焊盘已经超出外形线或者与外形相切,削盘需确认；内槽削铜都需确认

  - 文件没有特别要求；沉锡厚度按最小1UM，蓝胶厚度为0.30-1.0MM

  - 不能移动板边差分线或天线

  - 客户有要求时按客户要求进行倒角，客户没有要求时，按我司内部规范制作，削大于10%需要确认（长短，分段金手指需要另外确认）

  - 对金手指倒角没有特殊要求，按公司默认要求制作

  - 非金类表面工艺+镀金手指订单，金手指上方1mm范围内过孔有开窗，这些孔在生产过程中会存在露铜的问题，需与顾客确认

  - SMT/BGA公差：a.基铜>=1oz,盘大小小于0.38MM，公差按+/-0.05mm；b.盘大于0.38mm,公差10%; BGA必须按照我司正常补偿规范补偿，允许规范范围内的少补偿，规范范围以外的少补偿不允许，如有超出规范之外少补偿或者削盘的，必须要提出确认

11)             客户原始文件：                  工程CAM制作的文件（被客诉）：

如上图所示，由于顾客不认同我司工程如下外单制作NPTH孔默认削铜的做法，若NPTH有焊盘需要削铜，需与客户确认

12）无要求时，化学沉镍金Au：0.05-0.125μm，Ni：3-6μm；化学镍钯金：金：最小0.05μm，钯厚：0.15~0.3μm，镍厚3~6μm

- 塞孔要求:

  - 双面盖油的过孔，按照阻焊塞孔制作

  - 过孔一面盖油、一面开窗，按阻焊盘中孔塞孔制作

  - 过孔开窗比孔大、 比盘小，按GERBER制作

  - 若BGA区域的过孔有双面开窗、需要工程与顾客确认是否要塞孔

  - 协议中要求“过孔两面不开窗，按阻焊塞孔制作”，文件中部分过孔双面盖油，但孔径超出我司塞孔能力（能力为成品孔径0.8mm）。超能力时，则不做塞孔，做盖油

  - 协助中要求“过孔一面盖油、一面开窗，按阻焊盘中孔塞孔制作”，文件中部分过孔设计一面盖油一面开窗，但过孔孔径补偿后≥0.55mm，超出我司盘中孔塞孔能力，已与顾客确认按GERBER做盖油，不做塞孔

  - “盘中孔塞孔不允许绿油冒”

- NCAB spec关于塞孔，勾选了no plugging, 不是板子不需要塞孔，是客户对塞孔方式没有要求。如有疑问，请进行EQ确认.

6.阻焊、字符:

  - 除NPTH开窗不满足生产能力，其余均不允许更改NPTH开窗大小及形状

  - 阻焊开窗搭到周边铜皮，超过3MIL以上，按文件制作。小于3MIL，可缩小阻焊开窗、避免周边露铜

  - 阻焊厚度：

| 基铜 | 完成的阻焊厚度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 铜表面上测量 (Y) | 铜拐角处测量(Z) |
| ≤1 oz | 10 um≤Y≤30 um | ≥5 um |
| 1 oz<基铜<3 oz | 10 um≤Y≤45 um | ≥8 um |
| ≥3 oz | 10 um≤Y≤55 um | ≥8 um |

不允许阻焊套印（完成铜厚大于等于52.9微米时，允许阻焊套印）

  - 孔径≥0.35MM，双面开窗的孔且单边开窗比孔≥4mil的；不允许绿油入孔

  - 文件设计阻焊开窗上线，光标点等开窗露线，可修窗：如为客户故意设计，则依GERBER;无法判断时请EQ确认；露铜皮需要确认，因为有时候露铜皮是客户故意设计

  - “当客户要求SMT做桥(客户原文件设计桥或客户要求要做阻焊桥)，而又无法做桥时”，已与顾客确认不得随意去除SMT桥，若削铜后仍可保证SMT PAD SIZE在公差范围之内的，可自行削PAD,不需确认；否则，需确认

  - 因器件设计密集，为保证字符不上焊盘，部分字符会被削残缺模糊，原则为保证削后的字符可辨认,特殊情况需确认

  - 若板材是PTFE，客户不接受我司工程默认板边边框无阻焊区域增加阻焊线避免毛刺做法，需与客户EQ确认是否接受板边毛刺

  - 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认

  - 为防止出现不同批次COC报告中阻焊油墨型号不同的问题，对于NCAB新单需在系统中指定油墨型号

如客户无指定油墨型号，请按我司目前常规油墨型号勾选，具体如下：注意绿色油墨也可使用HSR-200

7.外形、拼板:

1）顾客文件中没有要求时，外形公差按±0.10MM控制

- 板边金属化订单，顾客文件中没有要求时，外形公差按+/-0.15mm控制

3)如板内无定位孔，可在附边加定位孔；如无附边，而又需要添加定位孔时，需要确认

4)工程需在ERP中V-CUT（含“跳V-CUT”）工艺备注中加入“V槽深度≥0.1mm”的要求，对于板厚≤0.6mm的板若要求双面V-CUT需走难度板评审流程) ; 顾客要求V-CUT角度超我公司能力或需要单面V-CUT时，需要与顾客确认。

V-CUT余厚没有要求时：       板  厚                      余厚及公差

0.50mm – 1.00mm                 0.35mm ± 0.10mm

1.01mm – 1.60mm                 0.45mm ± 0.10mm

1.61mm – 2.00mm                 0.50mm ± 0.10mm

2.01mm – 2.30mm                 0.60mm ± 0.10mm

5)顾客特殊要求除外，拼版附边上优先加实心铜皮，其次也可以铺网格铜（镀金板除外，对镀金板附边内层加实心铜皮，外层不加任何铜）；

6)若客户说明Inner radius(contour) 1.2mm,则工程按照半径为1.2mm做倒圆角

7)对于新单：拼板交货的板需在四个角倒半径为1.0mm圆角,单拼交货的板按客户要求制作，如需更改，需与顾客确认； 针对客户多拼或单拼订单 ，如果文件中只有一个工艺边，只能倒工艺边的两个外角，单元板不能倒角

8)部分订单要求板间桥连邮票孔制作，但是没有提供具体桥连参数，如邮票孔尺寸、间距，桥宽等，在保证不露铜及影响客户装配，桥连邮票孔各参数由我司自行设计

9)顾客要求拼板，但没有给出拼板方式时，首选V-CUT,其次桥连邮票孔（外形不规则、板包边、板厚小于0.5或板厚大于2.3按桥连邮票孔方式），方式如下（工艺边上的NPTH3个，大小3.0MM,阻焊开窗3.5mm，MARK点3个，正反面均需加反光点，大小1MM,阻焊开窗3.0mm,工艺边宽10mm(含铣槽宽度)，若有铣槽，则槽宽按2.0mm）：

10）客户要求V-CUT ，但是没有提供V-CUT角度时需与客户EQ确认角度。

11）当客户有同时提供DXF拼板文件和PDF文件时，工程如果按照DXF文件制作，需要同时对照PDF标注的尺寸和说明要求一对一检查要求是否一致。当存在矛盾时，需要提出EQ，优先建议以PDF为准。

（此要求的案例背景为：案例1：客户更改文件时，习惯改PDF，DXF不做更改，所以一定要两者文件对照避免没有按最新的要求制作。案例2：PDF有标注拼板间距，但DXF文件中的拼板间距其中有一块与别的间距不一致，导致拼板与钢网不符，不能使用，所以要以PDF标准为准）

8.其他:

  - 顾客不接收打叉板

  - 部分订单客户要求需符合“PERFAG 2B”或“PERFAG 3C”标准，已与顾客确认按IPC-II级标准制作及检验

  - 验收标准：按顾客要求填写IPC-A-600 II级 或IPC-A-600 III级(文件中没有说明默认按IPC-A-600 II级)；

        - IPC-A-600 II级标准，CAM在ERP终检工序特殊要求栏还需填“NCAB顾客协议”；

        - IPC-A-600 III级标准，对应NCAB有两种特殊要求（NCAB Level 2或 NCAB Level 3），预审通过预审指示给到CAM具体采用哪一种，CAM在ERP终检工序特殊要求栏还需填“NCAB Level 2”或 “ NCAB Level 3”，并在Panel的空余位置增加标准的测试图形供生产打切片使用

  - 对于NCAB全套引用资料订单，工程必须要核对ERP指示库和PCB通知单，对于矛盾问题必须要提出反馈确认；

  - 若NCAB的SPEC明确备注旧版本的P/N且未额外备注参考什么内容，默认按照相同的工程问题参考旧版本，不需要再问；此处必须确认是相同的工程问题，如是类似问题或者新资料中专门就改了某项内容的，不能参考旧版本问题必须重新提出EQ确认。

  - 若客户提供了前版本或其他型号的光绘文件，客户需要指出具体的参考内容如拼板，否则拒单跟客户确认； 若是转单客户提供的是其他工厂制作的光绘文件(客户需指出是转单Move order)，则参考此生产稿制作不用再问，不能参考的需提出EQ确认

7)当顾客文件中有要求塞孔材料为树脂且塞孔类型为IPC-4761 TypeV/ VI时，需工程与客户EQ建议为按照树脂塞孔类型IPC-4761 type VII 制作; 客户未指定塞孔材料且要求按IPC-4761类型 VI时，默认按照阻焊塞孔，而不要采用树脂塞孔.

8) 如果顾客文件要求添加CTI标记时，应依据PLC等级系统的规定执行，例如：175-249V = PLC 3，板上应标记为“PLC 3”，对应列表如下：

175≤CTI＜250                   PLC 3

250≤CTI＜400                  PLC 2

400≤CTI＜600                  PLC 1

600≤CTI                       PLC 0

| 板材 | PLC等级 |  | 板材 | PLC等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1141 | PLC 3 |  | RO4350B | PLC 0 |
| S1000-2 | PLC 3 |  | RO4003C | 无相关测试数据 |
| S1150G | PLC 1 |  | RO4360G2 | PLC 2 |
| S1165 | PLC 3 |  | TMM10、TMM10I | 无相关测试数据 |
| S1600 | PLC 0 |  | 25FR | PLC 0 |
| IT180A | PLC 3 |  | 25N | 无相关测试数据 |
| FR402 | PLC 3 |  | RT5880 | PLC 0 |
| FR406 | PLC 3 |  | RO3003 | PLC 0 |
| FR408 | PLC 3 |  | 85N | PLC 0 |
| FR408HR | PLC 3 |  | VT-901 | PLC 0 |
| PCL-370HR | PLC 3 |  | EM-827 | PLC 0 |
| IS400 | PLC 3 |  | EM-825 | PLC 0 |
| IS410 | PLC 3 |  | TU872SLK | PLC 3 |
| N4000-12 | PLC 3 |  | R-5725 | PLC 3 |
| N4000-13 | PLC 3 |  | R-5775 | PLC 3 |
| N4000-13EP | PLC 3 |  | R-1577 | PLC 3 |
| N4000-13SI | PLC 3 |  | VT-47 | PLC 3 |
| N4000-13EPSI | PLC 3 |  | VT-481 | PLC 3 |
| S1150G | PLC 1 |  | IT-150DA | PLC 3 |
| IT-170GRA1 | PLC 1 |  | TU-768 | PLC 3 |
| IT158 | PLC 3 |  |  |  |

9) 包覆铜要求：

此客户当存在通孔树脂塞孔时，需要按包覆铜制作要求制作，不论验收标准为IPC II或III级，包覆铜厚度均按最小5um制作，我公司可以制作，若客户制板说明中要求包覆铜＞5um，需建议客户改为最小5um

10) 顾客不接受过孔藏锡珠

11) 当客户制板文件中提供了DWG拼板文件时，该文件只能作为拼板参考，实际拼板必须按照该文件中的标注尺寸为准（客户提供的DWG文件导入GENESIS后，标准尺寸会与导入的尺寸不一致，所以必须更改为按标注尺寸，已投诉过多次）

11) S1141板材替换为IT158板材规则

| S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户代码 | 技术中心给出替换规则 | 工程执行要求 |
| V2A7 | 不允许替换 | NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换。新单：按新客规执行。 |

12) 若客户有附件pdf要求时按如下执行：

①要求铣槽宽度最小2.4mm，我司按照常规2.4mm设计铣槽即可。

②按照图示加一排邮票孔在桥连位置（客户要求不加邮票孔的，以客户要求为准），邮票孔靠近单元板的一侧。

13) 内外层成铜厚要求

①.当客户文件中完成铜厚单位为重量单位（OZ），基铜铜厚≤1OZ时，最小完成铜厚为38.4μm，＞1OZ时，最小完成铜厚按照IPC 6012表3-14的3级要求控制（例如客户设计文件中要求完成铜厚为2OZ，那么应该与客户确认最小完成铜厚应为55.7μm；）

②.客户文件中完成铜厚单位为长度单位（μm或者mm）时，则参考IPC-6012中的表3-15的3级要求客户确认最小完成铜厚

注：对于盲孔板，若内层设计为基铜+电镀，则内层铜厚需按以上①②要求控制，若超能力，则需要EQ确认

③ 当客户指定了不常见的厚度时，允许选择标准铜箔作为最小厚度。电镀厚度至少应符合3级要求。在这种情况下，需要发EQ去确保客户确实有这种不同寻常的需求。

示例：20µm、43µm、60µm、100µm–不适用于标准铜箔+3级镀层。

总原则：

a、铜厚客户有特殊要求或做不到协议标准时，预审需与客户EQ确认，确认后预审指示铜厚已确认按XX控制，CAM则按预审指示的为准。

b、其它情况，需要按客规要求，即按3级标准管控。

V2A7终端客户（BMK）增加以下要求：终端顾客代码：V2A7-0001  终端客户要求优先于NCAB要求

- 孔径公差：

PTH            ≤0.3mm             +0.08/-无穷

0.31≤孔径≤0.8mm   +/-0.08mm

0.81≤孔径≤1.6mm   +/-0.1mm

>1.6mm              +/-0.15mm

NPTH            +0.1-0.05MM

- OSP表面工艺：防氧化膜最小0.2微米厚度

- 打叉板规则：          拼版数                    打叉数

  - 0

  - 1

  - 2

>11                        3

- 顾客特殊要求除外，V-CUT角度30度，否则需要确认；板厚1.5-1.6时，余厚0.45+/-0.1mm.其余板厚余厚需要确认

- 顾客特殊要求除外，反光点大小1mm，阻焊窗2mm,最少3个，元件面、焊接面均加，距离板边框最少5mm

V2A7终端客户（ Zollner）增加以下要求：终端顾客代码：V2A7-0002  终端客户要求优先于NCAB要求(D-13-00004)

1.内、外层完成铜厚依据IPC CLASS III完成铜厚标准

2.未经许可，板内不允许加铜，包括分流铜，允许加分流铜在工艺边上

3.不允许补线

4. 未经许可，不允许删除非功能性焊盘

5. SMT及BGA公差要求：

尺寸大于0.38mm时，公差按照+/-20%控制

尺寸小于等于0.38mm时，公差按照+/-0.05mm控制

6.外形公差+/-0.1mm

7.槽公差：

PTH: 宽：+/-0.127mm ;长：+/-0.127mm

NPTH:宽：+/-0.1mm;长：+/-0.127mm

8.当外层铜厚≥2oz，需要印两次阻焊时，需要与顾客确认

9.当顾客文件中要求塞孔，但是没有指明采用何种方式塞孔时，单面盖油采用阻焊塞孔并盖油；双面盖油采用阻焊塞孔并盖油，塞孔后阻焊厚度不高于焊盘35μm

10.蓝胶厚度最小0.3mm，最大1.0mm

12.沉锡表面处理时，需要做离子污染度测试;沉金:Au:0.05-0.1μm  ; 无铅喷锡:2-25μm;有铅喷锡:2-40μm

13.标记：

A.无要求时，加快捷全套标记，周期标记（WWYY），ROHS标记，顾客PN号及版本号（顾客PN号及版本号将由销售在销售模板中备注，所有的标记优先加在底层阻焊层基材区域，标记不允许加在铜皮区域，在没有得到允许的情况下，不允许露铜或者删除任何标记）

B.当客户文件中要求加CTI标记，需根据PLC评级来加，例如175-249v=PLC3 ,则需加"CTI-3"或“CTI=3”在板上

C.如果顾客文件中有要求IPC/JEDEC J-STD-609A标准，则需要加如下标识

CAM需要在板上加如： 【/99-HF-b1】 标记

其中：【为左中括号

/99为ipc-4101材料等级（见如下ipc-4101材料分类,若有多个等级时，加最高等级）

HF为无卤素，如果为非无卤素板材时，可不加HF

b 1为表面工艺代码

】为右中括号

表面工艺代码如下：

有铅喷锡： b0                    无铅喷锡：b1

沉银：b2                             沉锡：b3

镀金、沉金、沉镍钯金、软金：b4

碳油：b5

Osp：b6

例子：osp表面工艺、s1165材料， 标记为：【/128-HF- b6】

沉金+osp表面工艺、IT180A材料，标记为：【/101-b4b6】

14.单元板板边加电测章

15.拼板：

反光点：反光点必须距离板边至少5mm（下图中有三种类型的反光点）

反光点类型如下：

线宽0.5mm，十字架尺寸2*2mm，开窗3*3mm

线宽0.5mm，十字架尺寸3*3mm，开窗：直径5mm

圆形反光点1.5mm，开窗4.5mm  或   圆形反光点1mm，开窗3mm

拼板倒角：拼板板边四个角需倒斜角，见附图

拼板实例如下：

16.提供GERBER文件，同时提供拼板图（标注反光点的位置尺寸）

17.无要求时,铜线或铜面上阻焊厚度厚度范围10-30μm,线拐角处阻焊厚度≥8μm

18.如果客户提供的尺寸图纸的请把该图纸的每个尺寸都进行序号标注，比如：1，2…（见下图），然后请把这个图纸提供给生产。

V2A7终端客户（Bruker Daltonik）增加以下要求：终端顾客代码：V2A7-0003  终端客户要求优先于NCAB要求, 该终端要求来源于:3944587,表头如下:

1.板厚公差:

板厚1.00MM以下时,按+/-0.1mm,否则板厚公差+/-10%

2.孔径及外形公差:

PTH:+/-0.1mm;  NPTH:+/-0.08mm

铣孔公差：+/-0.1mm

铣外形公差：+/-0.13mm

3.假铜要求：

板内（不含工艺边）不允许加假铜点，若必须加时，请与顾客确认

V2A7终端客户（Hirschmann-Belden）增加以下要求：终端顾客代码：V2A7-0004  终端客户要求优先于NCAB要求, 该终端要求来源于: Delivery_regulations_for_PCB V2 41_07-July-2016

- 优先等级：

Drawing>gerber data >部分顾客要求>IPC 6012B

- 标记：

- 没有特殊要求的情况下,加快捷标记，周期格式为：WW/YY

- 如果顾客板上未加顾客PN号，请增加顾客PN号,顾客PN号如下图所示:

- 加批次号，如果是拼板交货，请加单元板在拼板中的位置号，位置号无要求

- 加板材编码及阻焊油墨编码，见如下材料及阻焊油墨列表，如：若板材为1755C，阻焊油墨为2469

SM -HF，则在板增加：  B2/3

- 顾客接受板材列表(如果用的不是如下表中的板材,需要跟客户确认)：

| Group | Seq.# | Type | Manufacturer | Tg ℃ | IPC-4101 Sheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1 | Duraver -E-Cu,ML 104i | Isola | 130 | 101 |
| B | 2 | 1755C | Panasonic | 130 | 101 |
| B | 3 | R1566 | Panasonic | 150 | 95 |
| B | 4 | NP 155F | NanYa | 150 | 99 |
| B | 5 | IS 400 | Isola | 150 | 97 |
| B | 6 | S 1000 | Shengyi Technology | 150 | 99 |
| B | 7 | PCL 370HR | Isola | 170 | 97 |
| B | 8 | IS 410 | Isola | 170 | 129 |
| B | 9 | IS 420 | Isola | 170 | 126 |
| B | 10 | NP175 | NanYa | 170 | 126 |
| B | 11 | VT-481 | Ventec europe | 150 |  |

- 顾客接受阻焊油墨列表(如果用的不是如下表中的阻焊油墨,需要跟客户确认)：

| Seq.# | Type | Manufacturer | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAN YA/LP-4G/G-05A |  |  |
| 2 | PSR 2000-SP200TK |  |  |

- 外层铜厚要求及孔铜（顾客无要求时）：

外层基铜18um，外层完成铜厚≥35um；孔铜：最小20um，平均25um

- 过孔工艺(己经跟客户确认过，客户不同意，也不接受风险，遇到此种设计需要跟客户EQ确认)：

无要求时，过孔一面开窗，另一面盖油或阻焊开窗与孔等大，不能直接按阻焊盘中孔塞孔制作，需要与顾客EQ确认。

- 孔环及NPTH孔要求（顾客无要求时）

孔环按IPCIII要求（内层孔环最小1MIL，外层孔环最小2mil）, 局部削盘时与顾客EQ确认；NPTH孔径>6.3mm时，公差按±0.1mm，NPTH孔径≤6.3mm时,公差按±0.05mm

- V-CUT要求（顾客无要求时）

角度：30±5℃

余厚及公差：

| 板厚（mm） | 余厚及公差 （mm） |
| --- | --- |
| 0.50 - 1.00 | 0.35±0.10 |
| 1.01 - 1.60 | 0.45±0.10 |
| 1.61 - 2.00 | 0.50±0.10 |
| 2.01 - 2.30 | 0.60±0.10 |

- 打叉板要求（顾客无要求时）：

| Set中unit数 | 允许打叉数 |
| --- | --- |
| 2-3 | 1 |
| 4-6 | 2 |
| 7-12 | 3 |
| >12 | 4 |

- 其他:

NOPE不允许更改板材,ERP中需要勾选叠层结构不需更改.顾客无要求时,翘曲度默认按小于等于0.75%,若叠层结构不对称,则翘曲度小于等于1.5%

V2A7终端客户（HBM）增加以下要求：终端顾客代码：V2A7-0006  终端客户要求优先于NCAB要求

1.标记(顾客无要求时)：

加快捷标记，包括周期标记，周期格式：WWYY

2.表面处理：

沉锡：最小1μm厚度

沉金：Au：0.05-0.15μm

若顾客制板说明中表面处理非沉锡或沉金时，必须替换为沉金或沉锡，优先按沉金，同时与顾客确认。

3.阻焊颜色：

阻焊颜色无要求时，按绿色哑光，绿色也按绿色哑光。

V2A7终端客户（BECKHOFF）增加以下要求：终端顾客代码：V2A7-0007  终端客户要求优先于NCAB要求

1.光绘确认：

当与顾客确认光绘文件时，需要按顾客提供的原始层名定义文件名（如：顾客原始文件为TOP.ART，则需要将我公司的CS层名更改为TOP）

V2A7终端客户（Drager）增加以下要求：终端顾客代码：V2A7-0008  终端客户要求优先于NCAB要求

1.在底层字符层加快捷标记及周期，周期格式为：WW/YY，若要加无铅标记，需要与顾客确认

2.制板说明中无阻焊颜色要求时，按绿色即可

3.ERP中AOI工序备注：不允许补线

V2A7终端客户（AVL）增加以下要求：终端顾客代码：V2A7-0009  终端客户要求优先于NCAB要求,要求来源于ITS000086_AW_PCB MANUFACTURING SPECIFICATION

- 板材:制板说明无要求时,使用高TG板材,有耐CAF要求

- 板厚：

板厚<1.00mm 公差+/-0.10mm；

板厚>1.00 mm 公差± 10% ；

- 铜厚：

面铜铜厚需按IPCⅢ标准，孔铜最小25μm

- 线路

1）焊盘尺寸公差15%

- 表面处理

沉金：镍：3-6μm，金：0.05-0.12μm

- 标记: 加FP标记、周期、UL标记

- 阻焊:

- 阻焊颜色，油墨绿色哑光

- 阻抗

对于阻抗板，为了满足阻抗设计，介质厚度允许调整15%,但是顾客要求最终阻抗设计均需EQ确认。

- 过孔处理

所有盘中孔及小于等于0.2mm孔均需要树脂塞孔，树脂塞孔凹陷（Dimple）小于76μm，凸起小于50μm，

激光孔优选电镀填孔

- 工艺边

制板说明中无拼板要求时，按如下要求加工艺边：原件面及焊接面工艺边上均加反光点，反光点焊盘1.1mm，四个角加工具孔，孔大小3.0mm，v-cut或桥连+邮票孔，邮票孔最大0.4mm，工艺边倒圆角，铣槽宽范围1.6-2.0mm，拼板文件需要EQ确认

- 公差:

- 外形公差 +/-0.15mm

- PTH公差 +0.10/-0.05mm

- NPTH公差+/-0.05mm

- 压接孔公差+/- 0.05mm

- 翘曲度

≤0.75%

- 正负凹蚀

负凹蚀最大13um，正凹蚀最大40um

预审部分：

- 当客户要求TD值为350时，使用IT-180A代替必须要与客户确认

此客户 SPEC上有关标记后面若是空白的,没有特殊说明，需提出EQ确认,见附件红色:

- 如果客户在说明文件中有如下说明内容，不允许更改客户基铜，则在未确认的情况下不允许更改客户任何层的基铜

- 板边允许削铜2MIL以内，超过2mil需要与顾客确认; 允许移线2MIL范围内，否则需要确认

- 工程系统必须勾选：叠层不可更改选项（包括双面板）

5. 客户通用说明中蓝胶要求型号为peters SD 2955，我司无此型号时，有蓝胶要求的新单，需要和客户EQ沟通蓝胶型号（NP单销售下NP更改单处理）

6.预审系统需填写具体的板材型号和阻焊油墨型号，如板材型号：IT180A，阻焊油墨：PSR-4000;不允许填写FR4HTG,FR4MTG等

7. NCAB提供生产稿参照的订单工程可按如下规则

1)如果客户明确说明参考拼板，则只参考拼板制作，若资料内无特殊说明，logo位置也需要参考生产文件制作，忽略生产资料内的其它内容；
2)如果客户没有明确说明参考拼板，只是告知此资料是其他厂此板的光绘文件，此时，除了参考拼版及Logo位置外如果预审过程中发现文件设计有EQ需要询问，则可以参考光绘文件的做法制作，不用EQ；但是如果发现客户原始设计要求或原始图纸与工作稿有相冲突的且没有EQ澄清过，则需要EQ澄清。其他不用参考；
3)如果客户提供的光绘文件是此板的旧版本，且没有说明参考什么时，除了参考拼版及logo位置外，如果预审过程中发现文件设计有EQ需要询问，则可以参考光绘文件的做法制作提出EQ询问。

8.客户提供的所有预审都要审查，对于看不懂的或者无用的信息，需要与客户确认。

9.形位公差要求：（我司能力+/-3mil）

当客户要求孔位公差是+/-0.5度的时候，孔位公差大概是+/-0.05mm,
当客户要求孔位公差是+/-0.75度的时候，孔位公差大概是+/-0.075mm,
当客户要求孔位公差是直径0.15mm范围内的时候，孔位公差大概是+/-0.05mm,
当客户要求孔位公差是直径0.21mm范围内的时候，孔位公差大概是+/-0.075mm,
满足以上要求的同时也要满足我司能力，不能满足的需要EQ确认。

10.如果文件中提供了网络表，无论是中性网络表格式(如IPC-D-356)还是智能网络表格式(如odb++或IPC-2581)，则应将其线路布局与网络表进行比较，并在EQ中说明差异。

11.Working data必须以ZIP格式提供，并按客户要求命名。

12.客户有要求不允许双面盖油孔表面有阻焊裂纹时（无此要求的，按现在规范即可）：

预审需要识别阻焊塞孔的孔径（钻孔刀径）：

  - 当孔径≤0.45mm时，可正常生产；

  - 当0.45<孔径≤0.9mm时，需同客户确认是否可接受塞孔表面的裂纹，如不接受则按以下方式处理：

  - 优先建议客户缩小钻孔刀径≤0.45mm；

  - 若客户不接受缩小孔径，则需要同客户确认改为树脂塞孔。

CAM部分：

- CAM给顾客做贴片文件时，不能包含测试点

如果顾客没有提供贴片文件，需要CAM给顾客制作贴片文件时，必须在做好的贴片文件压缩包中包含一个名为：important information.txt文件(程序已经自动实现),文件内容为:

Important information!

IF a specific paste layer was not provided in the original Gerber files, then the paste layer has been created by the factory

with reference to the copper and solder mask layers.

It is the responsibility of the customer /

receiver of this stepped paste file to carefully check this file before ordering the stencils.

NCAB Group

- P2厂针对NCAB客户，叠层结构为非起始铜箔的订单，“减薄铜”流程后增加“半成品检查”流程。即只要不是直接在层压基铜上进行的“减薄铜”，则“减薄铜”流程后都需加” 半成品检查”流程，比如中间有电镀的情况

- 客户设计的板若存在有贴片安装的，必须提供贴片文件给到客户，贴片文件的命名为文件名+P（如4WA2606P.ZIP，留意文件名为客户的文件名）(该条CAM可不理会，发邮件时程序自动更改)

- 离子污染度：非喷锡板≤0.8ug.NaCl/cm²，喷锡板（无铅/有铅）≤1.0μg NaCl/cm²

- 图形精度要求

| 最远的两个导体的间距（MARK点最远间距） | 刚性板 |
| --- | --- |
| ≤150mm | +/-0.075mm |
| ≤300mm | ± 0.100mm |
| 300~450mm | ± 0.125mm |
| 450~ 600mm | ± 0.150mm |

6. 每款订单（包括刚揉板）均需要提供涨缩测量图纸和孔位精度图纸，涨缩测量图纸需单独提供，孔位精度标识可以放在《biaozhu》图中；涨缩测量图纸需包含：最远开窗导体（常规为MARK点）的X方向、Y方向、对角线尺寸标识（如下图）；孔位精度需包含：最远孔和孔之间的尺寸标识。

FPC要求:

- 对于顾客没有指明补强压合介质的情况，默认使用纯胶；

- 对于顾客明确要求冷压补强的情况，需向顾客说明冷压补强的风险；

- 工程确认问题汇总：

- 挠性板涨缩要求控制0.10%（万分之十）；刚揉板按下表控制

| 最远的两个导体的间距（MARK点最远间距） | 刚揉板 |
| --- | --- |
| ≤300mm | ± 0.100mm |
| 300~450mm | ± 0.125mm |
| 450~ 600mm | ± 0.150mm |

- 对于多拼板，若客户没有提供图纸，我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。新要求见CAM部分6

- 针对补强区域的柔性桥连，将桥连区域的补强外形向板内缩小0.1mm制作，避免对位偏差导致的偏位