（V33R）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端0001 | 预审部分3转移到共用部分9 | 20231030 | / |
| 共用部分1 | 回流焊要求（增加备注） | 20230625 | 李总邮件 |
| 共用部分1 | 回流焊要求（更改温度） | 20230403 | Sjh邮件 |
| 共用部分 | 2.产地要求 | 20221212 |  |
| 共用部分1 | 回流焊要求 | 20221124 | / |
| 共用部分1 | 回流焊要求 | 20201013 | 20200922 陈昕邮件20200928周炜专邮件 |
| 共用3（3） | 无铅喷锡 | 20190107 | V2r120190104 |
|  | 翘曲 | 20181218 | 工程 |
| 终端0001共用4（1） | 阻焊油墨 | 20181217 | V2R1，V3C3,V3GI-0001,S79G, V2YQ-V3HB,B50Y B321 V33R-000120181217 |
| 终端0001 | 绿色哑光用PSR-2000MT | 20180228 | V2YQV2R120180214 |
| PTH TO NPTH | +0.08MM TO +/-0.08MM +0.2MM TO +/-0.2MM | 20180124 | 协议 |
| 终端0001 |  | 2026/7/29 | V33R20170702 |
| Ys5 | 材料 | 20170420 | 20170432 |
| 预审:2;3;5;CAM:5 | 验收标准,翘曲度,外形拼板 | 2016.03.16 | V2YQ20160227 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.100%回流焊要求：4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI-烘板（150°，2H）-回流焊 （注:此要求只适用于刚性板）

2．产地要求：

1）属于终端代码V33R- 0001的生产型号，受西门子PCN产地限制。
2）非终端客户代码V33R- 0001的生产型号，不受西门子产地限制，但不能外发P8制作。

V33R的终端客户Siements Schweiz AG：终端顾客代码：V33R-0001 终端客户要求优先于V33R要求

预审部分：

CAM部分：