（X0TE）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	2.光绘和贴片
	20231102
	610339610339 顾客补充要求表姚萍萍2023-10-23顾客质量要求评审表

	共用部分
	3.1）-5）；4.1）-2）；5.1）
	20230822
	610339QS-QA-06 PCB检验规范V6.2姚萍萍2023-07-03顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1.叉板要求
	20221128
	610339西安诺瓦关于叉板要求李婷2022-11-07顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记
	20220428
	邮件确认增加板材型号标记

	共用部分
	1.标记
	20211105
	logo标记规范李婷2021-11-02X0TE民品顾客质量要求评审表

	预审1
	板材要求
	20210716
	西安诺瓦关于CQC丝印要求李婷2021-07-08X0TE民品顾客质量要求评审表

	共用1
	CQC标记
	
	

	共用1
	Cqc标记
	20171228
	X0TE20171237


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记：
需在板内字符层pcb message 字符框内加：我司全套标记+CQC标记以及ML PCB字样+周期（YYWW）+板材型号，标记添加完后需删除字符pcb message和字符框，标记添加效果如下图所示（注意不能拆开添加）,其中UL的编码和周期随产品实际情况更新；若客户设计的字符框加不下标记，允许将标记加到字符框外或其他相邻的区域，但需注意标记添加完后需删除字符pcb message和字符框。
[image: image4.png]


[image: image1.png]Popuiew - 2

pch messag
g P
%Euﬁm





2.光绘文件和贴片文件：

      工程完成后请提供生产稿和钢网文件，内容参考附件8x0te012a的内容

[image: image2.emf]8x0te012a_film.zip



 EMBED Package  [image: image3.emf]8x0te012a_paste.zip

 

3.阻焊，字符

1）IC 各引脚间的阻焊桥与Gerber 文件一致，且焊盘间距≥9mil 的贴装焊盘间需有阻焊桥
2） 白油块：周围有字符QR code、MODEL、Date&QC的白油块区域按如下标准

1 白油块厚度：10～40μm；

2 白油块表面平整性：表面光滑平整，无气泡，凹点，凸点；纹理线条需≤3 条；
3） 假性露铜：BGA区域不允许假性露铜

4）阻焊塞孔
①全塞孔：塞孔深度≥70%孔深，孔口不允许开裂、露铜；
②半塞孔：主要指位于大铜面的单面开窗或双面开窗散热孔，塞孔深度≥30%，且不透光
5）阻焊厚度：导体表面最小厚度10μm，塞孔面厚度不可高于焊盘50μm
4.孔

1）外层PTH孔环≥0.05mm

2）最小孔铜≥20μm，平均孔铜≥25μm
5.线路

1）面铜≥35μm
预审部分： 
1. 板材

板材只允许使用CQC认证的板材，目前只能使用IT180A
CAM部分： 
1. 叉板要求：

1） 2-7拼允许单叉，8拼以上接受双叉。
2） 7拼及以下每批出货只允许出≤2种叉位的板，8拼及以上每批出货只允许出≤3种叉位的板。

3） 不同叉位要分开放置。

4） 有叉板set数量不超过交货set数量的5%
